|  | Izolační základ 115 |
| --- | --- |
|  | izolační umělopryskyřičný základ, rychle schnoucí, dobře kryjící, pro vnitřní použití |

| Vlastnosti: Rychle schnoucí, dobře kryjící umělopryskyřičná izolační barva. Matná, bílá a lehce zpracovatelná. Izoluje bezpečně olejové skvrny a saze, zaschlé vodní skvrny, nikotinem znečištěné plochy a v pórech usazené bitumenové zbytky. Přetíratelný všemi vnitřními disperzními barvami Brillux. Okruhy použití: Jako jistý, izolující základ pro dále přetíratelné plochy uvnitř, např. na vnitřní omítky (omítková malta z anorganických pojiv kategorie CSII a CSIII dle DIN EN 998-1 a stejně tak sádrové suché malty kategorie B dle DIN EN 13 279-1), beton, sádrokarton, intaktní disperzní nátěry. Popis materiálu: Barevný tón: 0095 bílý Stupeň lesku: matný Skladba materiálu: Kopolymerová pryskyřice, obsahující rozpouštědla VOC: EU mezní hodnota pro tento výrobek (kat. A/g): 350 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 350 g/l VOC. Bod vzplanutí: +24°C Hustota: cca 1,5 g/cm3 Balení: 375 ml, 750 ml, 3 l Zpracování: Ředění: Neředit. Tónování: Netónovat. | Snášenlivost: Mísitelné pouze se stejnými druhy a v tomto technologickém listu k tomu určenými materiály. Nanášení: Izolační základ 115 můžeme nanášet nátěrem a válečkem. Spotřeba: Cca. 100 – 120 ml/m2 pro nátěr. Přesnou spotřebu je možné zjistit zkouškou na daném podkladu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C vzduchu a podkladu. Vhodné při teplotě od +10°C do +25°C teploty vzduchu a podkladu. Čištění nářadí: Po použití okamžitě Nitroředidlem 456. Schnutí: ( při +20°C a 65% rel. vlhkosti): Další zpracování po cca 6 hodinách. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Skladování: V chladu a suchu. Otevřená balení důkladně uzavřít. Deklarace: Třída ohrožení vody: WGK 1 dle VwVwS Kód výrobku: M-GP05 Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. | Vytváření nátěru: Úprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a bez dělících částic a jiných spojení rušivých mezivrstev. Znečištění, nikotin, saze, olejové a tukové povlaky důkladně odstranit čistícími prostředky rozpouštějícími tuky, např. Univerzálním čistidlem 1032. Stávající nátěry odzkoušet na nosnost. Dbát na VOB díl C, DIN 18 363, ods. 3. Základní nátěr: Dle stavebního dílu a požadavku např. omítky (maltové skupiny PIc, PII, PIII, PIV a,b,c), beton, sádrokarton, intaktní disperzní nátěry, základovat Izolačním základem 115. Při intenzivním zbarvení nebo tvorbě skvrn nanést nátěr 2x. Mezinátěr a konečný nátěr Dle stavebního dílu, požadavku a výběru další systémový postup vnitřními disperzními barvami Brillux nebo Akrylo – pryskyřičnými laky Brillux. Upozornění: Izolační účinek je závislý na stavu objektu a na podmínkách schnutí na daném místě. Doporučujeme pro jistotu provést na místě zkušební nátěr. Dbejte na další údaje v technologických listech ostatních použitých výrobků. |
| --- | --- | --- |

| Technické poradenství: Pro další technické informace je Vám k dispozici poradenská služba firmy Brillux. | Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Obsah nezakládá žádné smluvní právní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. | Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. 10.04.2017 |
| --- | --- | --- |