|  | Silikátová fasádní barva HP 1801 |
| --- | --- |
|  | silikátová fasádní barva dle DIN 18 363 pro vnějšek, bez biocidních přídavků, snižuje riziko napadení řasami a houbami, povětrnostně odolná, matná |

| Vlastnosti: Povětrnostně odolná, jednokom-ponentní, vysoce kryvá silikátová fasádní barva dle VOB, DIN 18 363, odst. 2.4.1.1., odst. V. Bílá nebo barevná, matná. Díky vybraným, minerálním surovinám a pro silikát typickým, hydrofilním vlastnostem vzniká na fasádním povrchu Silikátové fasádní barvy HP 1801 vyvážený vodní režim. Vysoce alkalická barevná substance bez živin ve spojení s převážně bezvodým povrchem fasády působí přirozeným způsobem proti mikroorganismům. Silikátová fasádní barva HP 1801 se spojuje s podkladem prokřemeněním a chrání silně savé omítky před nadměrnou nasákavostí vody, při zachování vysoké difúzní schopnosti vůči vodním parám. Okruhy použití: Pro povětrnostně odolné, vysoce difúzní fasádní nátěry na nosné, minerální podklady, např. normální omítky (maltové skupiny PIc, PII, PIII v závislosti na pevnosti v tlaku), silikátové omítky HP, vápenopískové zdivo, silikátové a minerální barevné nátěry. Doporučené i pro nátěr historických, popř. památkově chráněných staveb a jako ochranný nátěr u zateplovacích WDV systémů. Ve spojení s přilnavým kontaktním nátěrem, např. Spojovacím základem LF 3720 nebo Silikátovým | plničem 3639 také na nosné, neelastické, matné organické, staré nátěry, odolné vůči mýdlovatění. Popis materiálu: Standardní barevné odstíny: 0095 bílý, 0096 starobílý. V barevném systému Brillux je možno namíchat světlé barevné odstíny. Další barevné odstíny dle poptávky. Stupeň lesku: matný Báze výrobku: draselné vodní sklo s organickými stabilizátory dle VOB, DIN 18 363, odst. 2.4.1 Hustota: cca. 1,43 g/cm3 Difúzně ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy: Sd(H2O)< 0,03 m, odpovídá třídě I, „vysoká propustnost vodních par“ dle DIN EN ISO 7783 Koeficient nasákavosti: w – hodnota < 0,2 kg/(m2.h0,5), odpovídá třídě II „střední propustnost vody“ dle DIN EN 1062-3. Balení: 0095 bílá: 2,5 l, 15 l 0096 starobílá: 15 l barevnostní systém: 2,5 l, 15 l Zpracování: Ředění: V případě potřeby malým množstvím směsi ze Silikátového základu ELF 1803 a vody (míchací poměr 1:1). Tónování: Maximálně do 10% Tónovacím koncentrátem ELF 9018. Počítat se | světlejším zaschnutím barevných odstínů. Snášenlivost: Mísitelné pouze se stejnými a v tomto technologickém listu k tomu uvedenými druhy materiálů. Nanášení: Silikátovou fasádní barvu HP 1801 zpracovávat nátěrem a válečkem. Spotřeba: Cca. 130 – 160 ml/m2 na 1 nátěr na hladkém podkladu. U hrubých podkladů se spotřeba odpovídajícím způsobem zvýší. Přesnou spotřebu zjistíte zkouškou na daném objektu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +8°C teploty vzduchu a objektu. Nezpracovávat za přímého slunečního záření, silného větru nebo velmi vysoké vlhkosti vzduchu. Čištění nářadí: Po použití okamžitě vodou. Schnutí (při 20°C, 65% rel. vlh.): Přepracovatelné a další systémová nátěrová skladba je možná nejdříve po 12 hodinách. Úplné prokřemenění po několika dnech. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. |
| --- | --- | --- |

| Skladování: Skladovat v chladu a chránit před mrazem, otevřená balení důkladně uzavřít. Deklarace: Třída ohrožení vody: WGK 1, dle VwVwS Kód výrobku: M-SK01 Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. | Systémová skladba Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a nesmí obsahovat výkvěty ani nesoudržné částice, korozi podporující součásti nebo jiné spojení rušící mezivrstvy. Prach z betonových ploch odstranit mechanicky nebo tlakovou vodou. U ploch zatížených vlhkostí je nutné zajistit plynulý odvod vody. Horizontální plochy konstrukčně chránit. Stávající vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné vrstvy | důkladně a dle předpisů odstranit. Houbami a řasami napadené plochy důkladně očistit a ošetřit Univerzálním dezinfekčním prostředkem 542*. (*Při práci s Biocidy dodržovat bezpečnostní předpisy. Před použitím si přečíst označení a informace o výrobku). Očištěná místa odborně fluátovat, u barevných nátěrů celoplošně. Podklad dle požadavku základovat a/nebo použít mezinátěr. Vystěrkovaná místa základovat. Větší poškozená místa v podkladu doomítnout. Dbát na VOB díl C, DIN 18363, odst. 3. |
| --- | --- | --- |

| Podklady 1) | Základní nátěr | Mezinátěr | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| Silikátová omítka HP 2) 3) |  |  | 2 x Silikátová fasádní barva HP 18013) |
| Neošetřené, normálně a slabě savé podklady, např. nové omítky (maltové skupiny PIc, PII, PIII) | Směs ze Silikátového základu 1803, vody a Silikátové fasádní barvy HP 1801 v poměru 1:1:1 | V případě že jsou požadovány plnící vlastnosti Silikátový nátěrový plnič 3639 |  |
| Silně a nerovnoměrně savé podklady, např. pískové omítky, vápenopískové zdivo, savé intaktní minerální nátěry | 2 x mokré do vlhkého Silikátovým základem 1803, naředěným 1:1 vodou |  |  |
| Nosné, neelastické, matné, organické staré nátěry, odolné vůči mýdlovatění | Dle potřeby a požadavku Spojovací základ LF 3720 nebo Silikátový plnič 3639 |  |  |

1) pro nátěry neošetřených cemento vláknitých  fasádních obložení bez azbestu doporučujeme použít Evocryl 200 nebo Silikonovou fasádní barvu 918. Pro nátěry azbestocementových fasádních obložení dbejte na další údaje v technologickém listu „Nátěrové systémy pro azbestocementové fasádní obložení 2asb“

2) K dodání na vyžádání jako zvláštní vyhotovení.

3) U barevného provedení použít již Silikátovou omítku HP natónovanou do sladěného barevného odstínu.

| Upozornění: Zakrytí ploch Okolí natíraných ploch, obzvláště sklo, hliníkové profily, slínek a přírodní kameny pečlivě zakrýt. Souvislé plochy Souvislé plochy provádět pouze materiálem stejné šarže nebo požadované množství předem smíchat. Opravy Dílčí opravy v ploše se dle stavu objektu mohou více či méně silně zobrazit. Toto je dle technického listu BFS č. 25, bod 4.2.2.1 odstavec e) nevyhnutelné. | Nové minerální podklady Nové minerální podklady, zvláště pak omítkové plochy (maltové skupiny PII, PIII) natírat teprve po dostatečném vyzrání a vyschnutí nejdříve po 14 dnech, lépe až po 4 týdnech. Silikátovou omítku HP natírat rovněž až po dostatečném vyzrání, v závislosti na povětrnosti, po cca 5 dnech. Dle povětrnosti a roční doby může trvat proces schnutí ještě delší dobu. Trhliny a poškozená místa Trhliny a prohlubně po základování vyplnit špachtlovací směsí ze silikátové barvy a křemičitého písku. | Barevnostní nuance Na základě chemického procesu tuhnutí jsou v závislosti na povětrnosti typické barevnostní a povrchové nuance, které nepředstavují žádnou technicko - funkční chybu a nejsou reklamovatelné. Ochrana nátěru Čerstvé silikátové nátěry chránit před vlhkostními vlivy, např. deštěm, ale také před rychlou ztrátou vody, např. silným větrem, slunečním zářením atd. Nenanášet na rozpálené podklady. V případě potřeby použít ochrannou plachtu. |
| --- | --- | --- |

| Ochrana před řasami a houbami Díky vybraným, minerálním surovinám bez živin a vyváženému vodnímu režimu se riziko napadení řasami, popř. houbami snižuje. Silikátová fasádní barva HP 1801 musí být vždy nanesena v dostatečně silné vrstvě, doporučujeme minimálně dva nátěry. Dle stavu současné technologie nemůže být zaručena trvalá ochrana před napadením řasami a plísněmi. Další údaje Dodržovat další údaje v technologických listech použitých výrobků. | Technické poradenství: Pro další technické informace je k dispozici poradenská služba firmy Brillux. Doplňkové výrobky: Tónovací koncentrát ELF 9018 Silikátový základ ELF 1803 Silikátový nátěrový plnič 3639 | Poznámka: Všechny údaje a hodnoty jsou výsledkem intenzivních vývojových prací a dlouholetých praktických zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuelně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. 22.7.2014 |
| --- | --- | --- |