|  | Silikátová fasádní barva 1804 |
| --- | --- |
|  | jednokomponentní silikátová fasádní barva dle DIN 18 363, matná, povětrnostně odolná, pro vnějšek |

| Vlastnosti: Povětrnostně odolná, jednokomponentní, vysoce kryvá silikátová fasádní barva dle VOB, DIN 18 363, odst. 2.4.1. Bílá nebo barevná, s podkladem se spojuje prokřemeněním, je matná, vodu odpuzující (hydrofobní) a chrání tak před nadměrnou nasákavostí vody, při zachování vysoké difúzní schopnosti vůči vodním parám. Minerální charakter natírané plochy podtrhuje materiálovou pravost a výraz architektury. Okruhy použití: Pro povětrnostně odolné, vysoce difúzní fasádní nátěry na nosné, nenatřené minerální podklady, např. omítky (maltové skupiny PIc, PII, PIII), vápenopískové zdivo, silikátové a minerální barevné nátěry. Obzvlášť pro nátěr historických, popř. památkově chráněných staveb. Na plochách s dlouhodobě přetrvávajícím vlhkostním zatížením existuje riziko napadení řasami a houbami. Pro tyto plochy doporučujeme použít Silikátový finish 1811 v „Protect kvalitě“. Popis materiálu: Standardní barevný odstín: 0095 bílý, 0096 starobílý. V barevném systému Brillux je možno namíchat světlé barevné odstíny. Další barevné odstíny dle poptávky. | Stupeň lesku: matný Báze výrobku: draselné vodní sklo s organickými stabilizátory dle VOB, DIN 18 363, odst. 2.4.1 Hustota: cca. 1,43 g/cm3 Difúzně ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy: Sd(H2O)< 0,02 m, odpovídá třídě I, „vysoká propustnost vodních par“ dle DIN EN ISO 7783-2 Koeficient nasákavosti: w – hodnota < 0,1 kg/(m2.h0,5), odpovídá třídě III „nízká propustnost vody“ dle DIN EN 1062-3. Balení: 0095 bílá: 5 l, 15 l barevný systém: 2,5 l, 15 l Zpracování: Ředění: V případě potřeby nepatrně směsí ze Silikátového základu 1803 a vody (míchací poměr 1:1). Tónování: Vhodnou tónovací barvou. Snášenlivost: Mísitelné pouze se stejnými a v tomto technologickém listu k tomu uvedenými druhy materiálů. Nanášení: Silikátovou fasádní barvu 1804 zpracovávat nátěrem a válečkem. | Spotřeba: Cca. 130 – 160 ml/m2 na 1 nátěr. Přesnou spotřebu zjistíte zkouškou na daném objektu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +8°C teploty vzduchu a objektu. Nezpracovávat při přímém slunečním zářením, za silného větru nebo velmi vysoké vlhkosti vzduchu. Čištění nářadí: Po použití okamžitě vodou. Schnutí (při 20°C, 65% rel. vlh.): Přepracovatelné a další systémová nástavba možná nejdříve po 12 hodinách. Konečné prokřemenění po několika dnech. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Skladování: Skladovat v chladu a chránit před mrazem, otevřená balení těsně uzavřít. Deklarace: Třída ohrožení vody: WGK 1, dle VwVwS Kód výrobku: M-SK01 Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. |
| --- | --- | --- |

| Systémová nástavba Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a nesmí obsahovat výkvěty ani nesoudržné částice, korozi podporující součásti nebo jiné spojení rušící mezivrstvy. | Stávající vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné vrstvy důkladně a dle předpisů odstranit. Houbami a řasami napadené plochy důkladně očistit a ošetřit Univerzálním fungicidem 542*. | (*Biocidy bezpečně používat. Před použitím si přečíst označení a informace o výrobku). Očištěná místa odborně fluátovat, u barevných nátěrů celoplošně. Podklad dle požadavku základovat a/nebo použít mezinátěr. Dbát na VOB díl C, DIN 18363, odst. 3. |
| --- | --- | --- |

| Podklady | Základní nátěr | Mezinátěr | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| neošetřené, normálně a slabě savé podklady, např. nové omítky (maltové skupiny PIc, PII, PIII) | Směs ze Silikátového základu 1803, vody a Silikátové fasádní barvy 1804 v poměru 1:1:1 | Silikátová fasádní barva 1804 nebo, v případě že jsou požadovány plnící vlastnosti Silikátový nátěrový plnič 3639 | Silikátová fasádní barva 1804 |
| silně a nerovnoměrně savé podklady, např. pískové omítky, vápenopískové zdivo, savé intaktní minerální nátěry | 2 x mokré do vlhkého Silikátovým základem 1803, naředěným 1:1 vodou |  |  |

| Upozornění: Okolí natíraných ploch, obzvláště sklo, slínek a přírodní kameny pečlivě zakrýt. Trhliny a prohlubně po základování vyplnit špachtlovací směsí ze silikátové barvy a křemičitého písku. Zašpachtlovaná místa nazákladovat. Větší poškozená místa v podkladu doomítnout. Na základě chemického procesu tuhnutí jsou typické v závislosti na povětrnosti barevnostní a povrchové nuance, které nepředstavují žádnou technicko - funkční chybu a nejsou reklamovatelné. | Čerstvé silikátové nátěry chránit před vlhkostními vlivy, např. deštěm, ale také před rychlou ztrátou vody, např. silným větrem, slunečním zářením. Nenanášet na rozpálené podklady. V případě potřeby použít ochrannou plachtu. Dodržovat další údaje v technologických listech použitých výrobků. Technické poradenství: Pro další technické informace je k dispozici poradenská služba firmy Brillux. Doplňkové výrobky: Silikátový základ 1803 Silikátový nátěrový plnič 3639 | Poznámka: Všechny údaje a hodnoty jsou výsledkem intenzivních vývojových prací a dlouholetých praktických zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuelně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. 01.08.2006 |
| --- | --- | --- |