|  | Tmel na spáry a stěny 1875 |
| --- | --- |
|  | synteticko pryskyřičně zušlechtěná sádrová tmelící hmota, velmi jemně zrnitá, bílá, plnivá, pro vnitřek |

| Vlastnosti: Bílý tmel na spáry a stěny na sádro - umělohmotné bázi v práškové formě. Lehce míchatelný, přilnavý, obzvlášť dobře plnivý, nesesedá a nechá se lehce zpracovat také v několika centimetrové síle vrstvy. Velmi jemně zrnitý, vysoce synteticko pryskyřičně zušlechtěný, odolný, difúzní. Po zaschnutí dobře brousitelný a mnohostranně přepracovatelný. Okruhy použití: K vyplňování a tmelení spár, trhlin, větších otvorů a prohlubní na stropních plochách a stěnách uvnitř. Hodí se též k vyhlazení a omítnutí neopracovaného zdiva, betonu, pórobetonu, lehkých stavebních desek, zateplovacích a izolačních desek. K vyrovnání osazení (zapuštění) v betonových prefabrikátech a stejně tak k uzavření spár u hotových betonových prefabrikátů před tapetováním a před nátěrovými pracemi. Dále je vhodný pro usazení sádrových příček a stejně tak pro tmelení dle DIN 18 181 vestavěných sádrokartonových desek a sádrokartonových spár. | Popis materiálu: Barevný tón: bílý Stupeň lesku: matný Skladba materiálu: Sádra s nedispergovanými umělými hmotami Sypná hustota: cca 900 kg/m3 Balení: 25 kg (pytle) Zpracování: Namíchání: Nalít studenou vodu do čisté nádoby určené k namíchání, Tmel na spáry a stěny 1875 přidávat za stálého míchání v uvedeném míchacím poměru a rozmíchat do pastovité a homogenní hmoty bez hrudek. Namíchat pouze takové množství hmoty, které se dá zpracovat během doby použitelnosti. Míchací poměr: 1 l vody : 2,4 – 2,5 kg prášku. To odpovídá cca. 10 – 10,5 l vody na 25 kg pytel. Snášenlivost: Nemíchat s jinými druhy materiálů. | Nanášení: Tmel na spáry a stěny 1875 nanášet pro tmelení špachtlí nebo nerezovým hladítkem z ušlechtilé oceli. Pro zhotovení hladké plochy Tmel na spáry a stěny 1875 po natažení rovnoměrně navlhčit za použití hladítka s houbou a nerezovým hladítkem z ušlechtilé oceli ostře stáhnout. Doba použitelnosti (při + 18°C): Namíchaná tmelící hmota je cca 45 minut zpracovatelná. Spotřeba: Cca 1,0 kg/m2 suchého prášku na mm vrstvy. Přesnou spotřebu je možno zjistit zkouškou na daném podkladu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a podkladu. Čištění nářadí: Okamžitě po použití vodou. |
| --- | --- | --- |

| Schnutí: ( při +20°C a 65% rel. vlhkosti): Doba schnutí je závislá na síle vrstvy, 2 – 24 hodin. Tmel na spáry a stěny 1875 je proschlý, když plocha vykazuje rovnoměrnou bílou barvu. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Skladování: V suchu. Otevřená balení těsně uzavřít. | Deklarace: Třída ohrožení vody: 1 dle VwVwS Kód výrobku: CP1 Úprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný, bez výkvětů, dělících částic, korozi podporujících dílů a jiných spojení rušivých mezivrstev. Stávající nátěry odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. | Neintaktní a nevhodné nátěry (např. elastické nátěry nebo laky, emaily) bezezbytku odstranit a dle předpisů zlikvidovat. Klihové barvy důkladně omýt. Obklady stěn, včetně zbytků lepidel a makulatur bezezbytku odstranit. Očištěná místa odborně fluátovat. Hladké, hutné podklady obrousit a očistit. Podklad dle potřeby základovat. Dbát na VOB díl C, DIN 18 363, ods. 3. |
| --- | --- | --- |

| Podklady | Základování | Tmelení | Konečný nátěr1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Savé podklady | Zpravidla není nutné | Tmel na spáry a stěny 1875 | Dle výběru disperzní barvy, plastiky, obklady, atd. |
| Hladké, hutné podklady a stejně tak nátěry disperzními barvami | Multi základ LF 3084, neředěný |  |  |

1) Dle konečného nátěru zvolit vhodný systém základování, které je také použitelné pro omítky maltové skupiny PIV.

| Upozornění: Dbát na další údaje uvedené v technologických listech ostatních použitých výrobků. Technické poradenství: Pro další technické informace je k dispozici poradenský servis firmy Brillux. Doplňkové výrobky: Multi základ LF 3084 | Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Obsah nezakládá žádné smluvní právní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. | Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. 13.9.2002 |
| --- | --- | --- |