|  | Tmelící hmota pro ruční nanášení H 1882 |
| --- | --- |
|  | disperzní tmelící hmota, připravená ke zpracování, bílá, hladká, s dobrými plnícími vlastnostmi, difúzní, do 2 mm vrstvy, pro vnitřek |

| Vlastnosti: Bílá tmelící disperzní hmota na bázi jemně mletého dolomitového mramoru a speciálně vyvážených organických pojiv, připravená ke zpracování. Se střední velikostí zrna má dobré plnící vlastnosti. Bez rozpouštědel a bez zvláčňovadel, matná, zpomalující vznik koroze a difúzní. Obzvlášť lehce ručně zpracovatelná a za sucha brousitelná. Okruhy použití: Pro ruční tmelení na stropy a stěny ve vnitřních prostorách. Na nosné podklady, např. omítky (maltové skupiny PIc, PII, PIII, PIVa, b, c), beton, sádrokarton, intaktní disperzní nátěry. Popis materiálu: Barevný tón: bílý Skladba materiálu: Bílý dolomitový mramor Velikost zrna: max. 0,25 mm Síla vrstvy: max. 2 mm při jednom nanášení Přilnavost (na betonu): cca. 0,9 N/mm2 Hustota: cca 1,7 g/cm3 Balení: 10 l | Zpracování: Ředění: V případě nutnosti, dle savosti podkladu a stavu objektu nepatrně vodou. Snášenlivost: Nemíchat s jinými druhy materiálů. Nanášení: Tmelící hmotu pro ruční nanášení H 1882 nanášet a vyhladit nerezovým hladítkem z ušlechtilé oceli. Při jednom pracovním postupu je možno nanést maximálně 2 mm sílu vrstvy. Spotřeba: (průměrné hodnoty u vyhlazené, normálně porézní betonové plochy na mm sílu vrstvy): 1,0 l/m2. Přesnou spotřebu je možno zjistit zkouškou na daném podkladu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a podkladu. Čištění nářadí: Okamžitě po použití vodou. | Schnutí: ( při +20°C a 65% rel. vlhkosti): Doba schnutí je závislá na síle vrstvy: cca. 3 hodiny na mm vrstvy. U silnější vrstvy, při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Skladování: V chladu a chránit před mrazem. Otevřená balení těsně uzavřít. Deklarace: Třída ohrožení vody: 1 dle VwVwS Kód výrobku: M-DF01 Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. |
| --- | --- | --- |

| Úprava podkladu: Podklad musí být rovný, pevný, suchý, čistý, nosný, bez výkvětů, dělících částic, korozi podporujících dílů a jiných spojení rušivých mezivrstev. Stávající nátěry odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. | Neintaktní a nevhodné nátěry důkladně odstranit a dle předpisů zlikvidovat.Klihové barvy důkladně omýt. Intaktní olejové a nátěrové pigmentové hmoty naleptat, důkladně obrousit a očistit. Obklady stěn, včetně zbytků lepidel a makulatur bezezbytku odstranit. | Očištěná místa odborně fluátovat. Větší díry a spáry vyplnit Tmelem na spáry a stěny 1875. Podklad dle potřeby základovat nebo opatřit mezinátěrem. Dbát na VOB díl C, DIN 18 363, ods. 3. |
| --- | --- | --- |

| Podklady | Základování | Tmelení | Základování | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normálně savé podklady uvnitř např. omítky (maltové skupiny PIc, PII, PIII, PIVa, b, c), beton, sádrokarton, disperzní nátěry |  | Tmelící hmota pro ruční nanášení H 1882 v 1 – 2 pracovních postupech, dle podkladu a požadavku | Hloubkový základ Lacryl LF 595 | Dle výběru disperzní barvy, obklady, atd. |
| Hladké, nesavé a lesklé podklady uvnitř, např. intaktní olejové a pigmentové nátěrové hmoty | Spojovací základ LF 3720 |  |  |  |

| Upozornění: Dle stavu podkladu a následné konečné vrstvy jsou pro vytvoření nátěru schopných podkladů, pro vysoce hodnotné obklady nebo kreativní techniky, atd. zpravidla nutná minimálně dvě tmelení. Při tmelení, v protikladu ke klasickému nanášení omítky, není možné, vyrovnat několikamilimetrovou odchylku podkladu. Zásadně klást vyšší požadavky na rozměrové tolerance tmeleného podkladu, jako jsou povolené dle DIN 18 202 „Tolerance u výškových budov“. Tmelení rovinného kamenného zdiva musí být zhotoveno dle předpisů výrobce. Při tmelení | rovinných blokových prvků může na základě schnutím podmíněného smršťování dojít ke tvorbě vlasových trhlin v oblasti spár. Tyto se mohou zviditelnit při úpravě povrchu čistě nátěrovou technikou, např. nátěrem disperzními barvami. Dbát na další údaje uvedené v technologických listech ostatních použitých výrobků. Doplňkové výrobky: Spojovací základ LF 3720 Hloubkový základ Lacryl LF 595 | Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Obsah nezakládá žádné smluvní právní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. |
| --- | --- | --- |