|  | MP – Silnovrstvý základ 227 |
| --- | --- |
|  | protikorozní, spojovací, silnovrstvý, pro vnějšek i vnitřek |

| Vlastnosti: Rychle schnoucí, spojovací, 1-komponentní, zinkofosfátový základ s protikorozními účinky na bázi kopolymeru pryskyřice. Matný, silnovrstvý, použitelný na základě DB-TL 918 300, list 75. Povětrnostně odolný v systému s např. MP – Silnovrstvým nátěrem 229 nebo alkydo-pryskyřičnými laky Brillux. S dobrou mechanickou odolností a tepelnou odolností do + 60°C (suché teplo). Okruhy použití: Jako silnovrstvý základ s protikorozní ochranou na železné a ocelové podklady, speciálně v systému s MP – Silnovrstvým nátěrem 229, ale i se všemi alkydo – pryskyřičnými laky Brillux. Kromě toho je též vhodný jako univerzální spojovací základ na staré laky a neželezné kovy, např. zinek, pozinkovanou ocel, hliník a stejně tak na přetíratelné umělé hmoty (dle BFS tech.listu č. 22). Jako základní nátěr a mezinátěr, pro vnějšek a vnitřek, např. na halové konstrukce, mosty, stožáry, zábradlí, jeřáby, potrubí, obklady stěn a stropů. Popis materiálu: Standardní barevné tóny: Všechny údaje ke standardním barevným tónům a velikostem balení jsou shrnuty v tabulce na následné stránce. Stupeň lesku: matný Skladba materiálu: na bázi kopolymeru pryskyřice, obsahující rozpouštědla | VOC: EU mezní hodnoty pro tento výrobek (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 500 g/l VOC. Bod vzplanutí: + 25°C Hustota: cca 1,42 – 1,53 g/cm3 (v závislosti na barevném odstínu) Balení: viz. tabulka strana 2 Zpracování: Ředění: Při silnovrstvém použití zpracovávat neředěné. V případě potřeby ředit Speciálním umělopryskyřičným ředidlem 915. Přídavek ředidla max. 4 obj.%. Tónování: Všechny barevné odstíny jsou mezi sebou mísitelné. Snášenlivost: Míchat pouze se stejnorodými a v tomto technologickém listu k tomu určenými materiály. Nanášení: MP – Silnovrstvý základ 227 může být nanášen nátěrem, válečkem a Airless stříkáním. Před zpracováním důkladně rozmíchat. Spotřeba: cca 120 ml/m2 pro nátěr (při síle suché vrstvy cca 40 – 50 μm). cca 210 ml/m2 pro vrstvu při nanášení Airless stříkáním (včetně 20% stříkací ztráty při síle suché vrstvy 80 μm). Přesná spotřeba se určí zkušebním nátěrem na daném podkladu. | Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a podkladu. Čištění nářadí: Okamžitě po použití Speciálním umělopryskyřičným ředidlem 915 nebo Rychločističem štětců 111. Schnutí: ( při +20°C a 65% rel. vlhkosti ): Zaschlé po cca 1 hodině. Přetíratelné MP – Silnovrstvým nátěrem 229 po cca 4 – 5 hodinách, alkydopryskyřičnými laky po cca. 24 hodinách. Plné proschnutí si vyžaduje v závislosti na síle vrstvy a teplotu několik dní. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Skladování: V chladu a suchu. Načaté balení dobře uzavřít. Deklarace: Upozornění: Obsahuje 2-Butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci. Upozornění na nebezpečí: Hořlavý. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. |
| --- | --- | --- |

Standardní barevné odstíny a velikosti balení

| Scala č. | Označení | 3 l | 10 l |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 0095 bílý | • | • |
| 27.12.24 | 8101 červenohnědý | • | • |
| 87.03.18 | 7106 šedý | • | • |

| Bezpečnostní pokyny: Zamezte úniku do životního prostředí. Při vyžádání zvláštních pokynů - viz. bezpečnostní list. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze v dobře větraných | prostorách. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte balení nebo etiketu. Nevdechujte mlhu vzniklou stříkáním. Zabraňte úniku do kanalizace. | Třída ohrožení vody: WGK 2, dle VwVwS. Kód výrobku: M-GP04. Platí údaje uvedené v aktuálním bezpečnostním listu. |
| --- | --- | --- |

Údaje pro stříkání Airless:

| Způsob | Vrtání trysky mm/couly | Úhel trysky | Tlak v barech | Ředění | Křížový postup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Airless | 0,018 – 0,026“ 0,45 - 0,66 mm | 50°- 80° | cca 180 | silnovrstvě, neředěné | 1 |

| Vytváření nátěru: Úprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a bez dělících částic. Železné podklady odmastit a odrezit. Válcovací kůru a vrstvu okují důkladně odstranit. Zinek a pozinkované plochy očistit v amoniakální smáčecí lázni (dle BFS tech. listu č. 5). Hliník odmastit Nitro ředidlem. Umělé hmoty předupravit dle BFS tech. listu 22. Intaktní základování z výroby, popř. staré intaktní nátěry odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné nátěry odstranit. Intaktní staré nátěry důkladně obrousit. Podklad předupravit dle požadavku. Dbát na VOB díl C, DIN 18 363, ods. 3. Základní nátěr a mezinátěr Dle druhu stavebního dílu, požadavku a výběru MP - Silnovrstvým základem 227 a/nebo laky pro konečné nátěry. | Konečný nátěr Dle druhu stavebního dílu, požadavku a výběru další postup v systému s MP – Silnovrstvým nátěrem 229 nebo alkydo-pryskyřičnými nebo akrylo- pryskyřičnými laky. Upozornění: MP – Silnovrstvý základ 227 nepoužívat na nátěry topných trubek a těles. Pro základování dřeva doporučujeme použít Impredur základ 835. Na vnitřní plochy nábytku a skříní nepoužívat z důvodu možného zápachu alkydo – pryskyřičné laky. U CoilCoatingu, práškových laků a 2K nátěrů a stejně tak eloxovaného hliníku doporučujeme základovat zásadně 2K - Epoxidovým spojovacím základem 855. Dbát na údaje uvedené v technologických listech ostatních použitých výrobků. | Technické poradenství: Pro další technické informace je k dispozici poradenská služba firmy Brillux. Doplňkové výrobky: MP – Silnovrstvý nátěr 229 Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Obsah nezakládá žádné smluvní právní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. Stav 14.01.2014 |
| --- | --- | --- |