|  | Hydro – PU – XSpray hedvábně matný lak 2288 |
| --- | --- |
|  | na vodní bázi, pachově neutrální, XVLP stříkací kvalita, pro vnitřní použití |

| Vlastnosti: Vysoce kvalitní lak na vodní bázi, pachově neutrální, s pojivem na nejmodernější PU bázi v kvalitě pro stříkání. Bílý, hedvábně matný, velmi pevný a stabilní s vynikajícím rozlivem a vysoce odolný vůči žloutnutí. Odpovídá EN 71-3 o bezpečnosti hraček, odolný proti slinám a potu. Určený speciálně pro racionální stříkací aplikace v systému s Hydro – PU – XSpray stříkacím plničem 2220. Okruhy použití: Pro ekologické, obzvlášť vysoce hodnotné konečné nátěry nanášené způsobem stříkání na dřevo, materiály ze dřeva, kovy – i neželezné – a také přetíratelné umělé hmoty (dle BFS technického listu č. 22) atd. Také na topná tělesa (tepelně odolné do + 80°C). Popis materiálu: Standardní barevný odstín: 0095 bílý Velké množství dalších barevných odstínů je možné namíchat v barevném systému Brillux. Stupeň lesku: hedvábně matný Báze materiálu: Polyakryláto - polyuretanová disperze VOC: EU mezní hodnoty pro tento výrobek (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 100 g/l VOC. Hustota: cca 1,02 – 1,30 g/m3 dle barevného odstínu | Balení: 1 l – speciální balení * ( * pouze pro stříkací zařízení XVLP) Zpracování: Ředění: Materiál připraven pro stříkání. Zpracovávat jen neředěné. Tónování: Netónovat. Snášenlivost: Nemíchat s jinými druhy materiálů. Nanášení: Hydro – PU – XSpray hedvábně matný lak 2288 se nanáší neředěný XVLP stříkáním pomocí zařízení Wagner FinishControl FC 5000. Další údaje o zpracování stříkáním jsou v tabulce „Údaje pro stříkání“. Spotřeba (pro vrstvu): cca 140 - 170 ml/m2 na 1 vrstvu Přesnou spotřebu je možné zjistit pomocí zkoušky na daném podkladu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a objektu. Čištění nářadí: Po ukončení okamžitě vodou. Zaschlé zbytky barvy, např. na stříkací trysce odstranit Univerzálním čističem 1032 nebo odolná znečištění také Speciálním umělopryskyřičným ředidlem 915. | Doba schnutí: (při +20°C, 65% rel. vlhkosti): Zaschlé po cca 1 hodině, přepracovatelné po cca 5 hodinách, proschlé po cca 1 – 2 dnech. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Skladování: V chladu a suchu, chránit před mrazem. Otevřená balení důkladně uzavřít. Deklarace: Třída ohrožení vody: WGK 1, dle VwVwS Kód výrobku: M-LW01 Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. Provádění nátěru: Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a nesmí obsahovat nesoudržné částice. Stávající nátěry odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné nátěry důkladně odstranit a dle předpisů zlikvidovat. Intaktní nátěry důkladně přebrousit. Při zpracování nebo odstraňování nátěrů se mohou např. broušením, opalováním aj. uvolnit zdraví škodlivé výpary /prach. Zpracovávejte pouze v dobře větraných prostorách a dle potřeby zajistěte vhodné ochranné pomůcky (ochrana dýchacích cest atd.). Dbát na VOB díl C, DIN 18 363, ods. 3. |
| --- | --- | --- |

Údaje pro stříkání:

| Způsob | Tryska | Přídavek vzduchu | Množství materiálu | Ředění | Křížový postup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XVLP technologie Wagner FinishControl FC 5000 | žlutá oválná hubice 1) | 50 – 100% | nastavení kroužku 6 - 8 | neředěné | 1 - 11/2 |

1) standardní spray stříkací nástavec pro všechny běžné laky a emaily

Trysku udržovat i během stříkání čistou. Naschnutý materiál odstranit měkkým kartáčkem. Stříkací údaje jsou stanovené pro teplotu +20°C vzduchu i podkladu. Dbát na údaje výrobce stříkacího zařízení.

Dřevo uvnitř

| Podklady | Základní nátěr 1) 2) | Mezinátěr | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| dřevěné stavební díly, dřevěné materiály, neošetřené | dle požadavku Základovým a podkladovým Lacrylem 246 nebo Isoprimerem 243 | Hydro – PU – Xspray stříkací plnič 2220 | Hydro – PU – Xspray hedvábně matný lak 2288 |
| dřevěné stavební díly, dřevěné materiály s intaktním starým lakem | poškozená místa v případě potřeby Základovým a podkladovým Lacrylem 246 nebo Isoprimerem 243 |  |  |

1) U bílých nebo světle barevných nátěrů na neošetřeném dřevu pro zamezení proražení barevných substancí rozpustných ve vodě použít jako základní nátěr Isoprimer 243. U dřeva s velmi vysokým obsahem substancí se doporučuje dvojnásobné základování.

2) Dle potřeby může být u vnitřních nátěrů po základování použit pro vytmelení plochy např. Lakýrnický tmel 518

Nátěry na železo/ocel uvnitř

| Podklady | Základní nátěr 1) 2) | Mezinátěr | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| železo/ocel neošetřené | dle požadavku Spojovací základ 850 nebo MP – Silnovrstvý základ 227 | Hydro – PU – Xspray stříkací plnič 2220 | Hydro – PU – Xspray hedvábně matný lak 2288 |
| železo/ocel, výrobně základované | poškozená místa Spojovací základ 850 nebo MP – Silnovrstvý základ 227 |  |  |
| železo/ocel, s intaktním, starým lakem |  |  |  |
| topná tělesa s intaktním vypalovacím lakem, práškovým lakováním a neošetřené neželezné kovové potrubí uvnitř | 2K Epoxidovým spojovacím základem 855 |  |  |

1) Dle potřeby může být uvnitř po základování použit pro vytmelení plochy např. Lakýrnický tmel 518

2) U CoilCoatingu, práškových laků a 2K nátěrů a stejně tak eloxovaného hliníku doporučujeme základovat zásadně 2K Epoxi – spojovacím základem 855

Nátěry na zinek, pozinkovanou ocel, hliník, tvrdé PVC uvnitř

| Podklady | Základní nátěr 1) 2) | Základní nátěr popř. mezinátěr | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| zinek, pozinkované stavební díly, neošetřené |  | Hydro – PU – Xspray stříkací plnič 2220 | Hydro – PU – Xspray hedvábně matný lak 2288 |
| hliník, neošetřený | dle požadavku 2K Aqua epoxidový základ 873 nebo 2K Epoxidový spojovací základ 855 |  |  |
| tvrdé PVC, neošetřené | 2K Epoxidový spojovací základ 855 |  |  |
| zinek a pozinkované stavební díly, základované z výroby | v případě potřeby 2K Aqua epoxidový základ 873 nebo 2K Epoxidový spojovací základ 855 |  |  |
| zinek a pozinkované stavební díly, hliník s intaktním starým nátěrem | poškozená místa v případě potřeby 2K Aqua epoxidový základ 873 nebo 2K Epoxidový spojovací základ 855 |  |  |

1) Dle potřeby může být uvnitř po základování použit pro vytmelení plochy např. Lakýrnický tmel 518

2) U CoilCoatingu, práškových laků a 2K nátěrů a stejně tak eloxovaného hliníku doporučujeme základovat zásadně 2K Epoxi – spojovacím základem 855

| Upozornění: Kontakt se změkčovadly: Nástřik nesmí přijít do kontaktu s umělou hmotou obsahující změkčovadla, např. profily, těsněním a pneumatikami. Regály, desky stolů aj.: Ložné plochy regálů, desky stolů, sedací nábytek aj. lakovat systémem laků s obsahem rozpouštědel. Použití rozdílných materiálů na jednom stavebním dílu: Při použití rozdílných nátěrových materiálů a způsobů aplikace např. na dveřích a zárubních (plocha dveří stříkaná, zárubně natírané) doporučujeme provést zkušební aplikaci. Nepatrné odchylky v barevném odstínu, lesku a vzhledu zde nelze vyloučit (dbát na tech. list BFS č. 25). Zamezit „kontaktu lak na lak“ Vodou ředitelné laky se chovají termoplasticky, proto je nutno | zamezit „kontaktu lak na lak“, např. stohováním na sebe atd. Provedení v brilantních popř. intenzivních barevných odstínech: Brilantní, čisté intenzivní barevné odstíny, např. v pásmu žluté, oranžové, červené, purpurové a žlutozelené, mají z důvodu pigmentace nižší krycí schopnost. U kritických barevných odstínů v těchto oblastech doporučujeme pro základní popř. mezinátěr použít sladěný základní barevný odstín (Basecode) s plnou krycí schopností. Další údaje Dbejte na další údaje v technologických listech ostatních použitých výrobků. Technické poradenství: Pro další technické informace je Vám k dispozici poradenská služba firmy Brillux. | Doplňkové výrobky: - Hydro – PU – XSpray stříkací plnič 2220 Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, popřípadě zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. Stav 18.1.2013 |
| --- | --- | --- |