|  | MP – Silnovrstvý nátěr 229 |
| --- | --- |
|  | hedvábně matný, 1-komponentní, vysoce povětrnostně odolný, pro vnějšek i vnitřek |

| Vlastnosti: Vysoce povětrnostně odolný, 1-komponentní silnovrstvý nátěr na bázi kopolymeru pryskyřice na základě DB-TL 918 300, list 77. Hedvábně matný, velice dobře přilnavý, rychle schnoucí a odolný vůči průmyslovému klimatu. Kromě toho lehce zpracovatelný, dobře kryjící a tepelně odolný do + 60°C (suché teplo). Okruhy použití: Pro racionální, dekorativní a vůči povětrnosti ochranné silnovrstvé nátěry pro vnějšek a vnitřek. Speciálně v systému spolu s MP Silnovrstvým základem 227 na železné a ocelové podklady. Také přímo na zinek, pozinkované podklady, hliník, přetíratelné umělé hmoty atd. Také pro renovaci intaktních starých nátěrů, např. CoilCoating vysoce vhodný. Obzvlášť pro racionální nátěry na kovové stavební díly, např. halové konstrukce popř. ocelové konstrukce, mostní konstrukce, stožáry, sila, jeřáby, nádrže a potrubí. Popis materiálu: Standardní barevné tóny: Všechny údaje ke standardním barevným tónům a velikostem balení jsou shrnuty v tabulce na následné stránce. Stupeň lesku: hedvábně matný Skladba materiálu: kopolymer pryskyřice, obsahující rozpouštědla | VOC: EU mezní hodnota pro tento výrobek (kat. A/i): 500 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 500 g/l VOC. Bod vzplanutí: + 25°C Hustota: cca 1,2 g/cm3 (bílý) Balení: viz. tabulka strana 2 Zpracování: Ředění: Neředit. Tónování: Všechny barevné odstíny jsou mezi sebou mísitelné. Snášenlivost: Míchat pouze se stejnorodými a v tomto technologickém listu k tomu určenými materiály. Nanášení: MP – Silnovrstvý nátěr 229 může být nanášen nátěrem, válečkem a Airless stříkáním. Optimálního vzhledu povrchu bude dosaženo při nanášení Airless stříkáním. Při zpracování nátěrem doporučujeme použít kruhový štětec nebo měkký plochý štětec a materiál krátkými tahy sytě nanášet. Bezpodmínečně se vyvarovat silného roztírání. U profilů a jemných článkových konstrukcí, např. zábradlí může být obzvlášť při nátěru válečkem nutný dodatečný nátěr, aby se docílilo požadované síly suché vrstvy. Při nátěru válečkem doporučujeme použít váleček s krátkým vlasem. | Spotřeba: cca 120 ml/m2 pro nátěr (při síle suché vrstvy cca 40 – 50 μm). cca 250 ml/m2 pro vrstvu při nanášení Airless stříkáním (včetně 20% stříkací ztráty při síle suché vrstvy 80 μm). Přesná spotřeba se určí zkušebním nátěrem na daném podkladu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a podkladu. Čištění nářadí: Okamžitě po použití Univerzálním ředidlem 432 nebo Rychločističem štětců 111. Schnutí: ( při +20°C a 65% rel. vlhkosti ): Zaschlé po cca 1 hodině. Přepracovatelné při nanášení stříkáním po cca 3 – 4 hodinách. Přetíratelné nejdříve po 5 hodinách, lépe po 24 hodinách, aby byla minimalizována možnost narušení. Plné proschnutí si vyžaduje v závislosti na sílu vrstvy a teplotu několik dní. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Skladování: V chladu a suchu. Načaté balení dobře uzavřít. |
| --- | --- | --- |

Standardní barevné odstíny a velikosti balení

| Scala č. | Označení | 750 ml | 3 l | 10 l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0095 bílý | • | • | • |
| 06.06.06 | RAL 1013 perlově bílý | • | • | • |
| 60.18.27 | RAL 5010 enciánově modrý | • | • | • |
| 72.06.30 | RAL 7016 antracitově šedý | • | • | • |
| 75.03.12 | RAL 7035 světle šedý | • | • | • |
| 12.09.30 | RAL 8014 sépiově hnědý | • | • | • |
| 03.03.09 | RAL 9002 šedobílý | • | • | • |
| 60.ME.01 | RAL 9006 bílý hliník | • | • | • |
| 75.ME.02 | RAL 9007 šedý hliník | • | • | • |
| 93.03.06 | RAL 9010 čistě bílý |  | • | • |
| 42.ME.01 | 7133 DB 701 stříbrně šedý |  | • | • |
| 45.ME.01 | 7134 DB 702 šedý |  | • | • |
| 51.ME.01 | 7135 DB 703 šedý | • | • | • |
| 15.ME.01 | 8161 měď | • | • |  |
| - | 9900 černý | • | • | • |

V barevném systému Brillux je možné namíchat velké množství dalších barevných odstínů.

Velikost balení v barevném systému: 750 ml, 3 l, 10 l

Údaje pro Airless stříkání:

| Vrtání trysky | Úhel trysky | Tlak v barech | Ředění | Křížový postup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| couly | mm |  |  |  |  |
| 0,019 – 0,025 | 0,48 - 0,64 | 50°- 80° | cca 180 | silnovrstvě, neředěné | 1 |

| Deklarace: Třída ohrožení vody: WGK 2, dle VwVwS. Kód výrobku: M-PL03. Platí údaje uvedené v aktuálním bezpečnostním listu. Vytváření nátěru: Úprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a bez dělících částic. Železné podklady odmastit a odrezit. Při vyšších nárocích nebo venkovním použití odrezit tryskáním, | stupeň čistoty min. SA 21/2 dle DIN EN ISO 12 944, díl 4. Válcovací kůru a vrstvu okují důkladně odstranit. Zinek a pozinkované plochy očistit Univerzálním čističem 1032 nebo v amoniakální smáčecí lázni (dle BFS tech. listu č. 5., odst. 3.3). Hliník očistit a předupravit např. Univerzálním čističem 1032 (dle BSF tech. listu č.6). Umělé hmoty předupravit dle BFS tech. listu 22. Intaktní základování z výroby, popř. staré intaktní nátěry odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné nátěry odstranit a dle předpisů zlikvidovat. | Intaktní staré nátěry důkladně obrousit. Při zpracování nebo odstraňování nátěrů se mohou např. broušením, opalováním aj. uvolnit zdraví škodlivé výpary/prach. Zpracovávejte pouze v dobře větraných prostorách a dle potřeby zajistěte vhodné ochranné pomůcky (ochrana dýchacích cest atd.). Na coilcoating nátěrech a na podkladech, kde existuje možnost narušení, např. na starých olejových a umělo pryskyřičných nátěrech, doporučujeme provést zkušební nátěr. Dbát na VOB díl C, DIN 18 363, ods. 3. |
| --- | --- | --- |

Airless nanášení, silnovrstvé

| Podklady | Základní nátěr 1) | Mezinátěr | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| železné-/ocelové stavební díly, venku a uvnitř, neošetřené | dle zatížení 1 – 2x MP – Silnovrstvým základem 227 | dle barevného odstínu, konstrukce a zatížení MP – silnovrstvý nátěr 229 | MP – silnovrstvý nátěr 229, silnovrstvě |
| železné-/ocelové stavební díly, venku a uvnitř, základované z výroby | poškozená místa a celoplošně MP – Silnovrstvým základem 227 |  |  |
| železné-/ocelové stavební díly, venku a uvnitř, s intaktním, nosným starým nátěrem | poškozená místa MP – Silnovrstvým základem 227 |  |  |
| zinkové a pozinkované stavební díly, coilcoating nátěry, venku a uvnitř, neošetřené | MP – Silnovrstvý nátěr 229, silnovrstvě |  |  |
| hliník, tvrdé PVC atd., venku a uvnitř, neošetřené |  |  |  |
| intaktní, nosné nátěry, venku a uvnitř | dle potřeby MP – Silnovrstvý nátěr 229 |  |  |

1) U práškových laků a 2 komponentních nátěrů a stejně i eloxovaného hliníku doporučujeme, zásadně základovat 2K – Epoxi spojovacím základem 855. Vhodnost coilcoating nátěrů je nutno ověřit jednotlivě na místě.

Nanášení nátěrem a válečkem

| Podklady | Základní nátěr 1) | Mezinátěr | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| železné-/ocelové stavební díly, venku, neošetřené | 2x MP – Silnovrstvý základ 227 | MP – Silnovrstvý nátěr 2292) | MP – Silnovrstvý nátěr 229 |
| železné-/ocelové stavební díly, venku, základované z výroby | poškozená místa a celoplošně MP – Silnovrstvým základem 227 nebo Spojovacím základem 850 |  |  |
| železné-/ocelové stavební díly, venku, s intaktním, nosným starým nátěrem | poškozená místa MP – Silnovrstvým základem 227 nebo Spojovacím základem 850 |  |  |
| železné-/ocelové stavební díly, uvnitř, neošetřené | MP – Silnovrstvý základ 227 |  |  |
| železné-/ocelové stavební díly, uvnitř, základované z výroby | poškozená místa MP- Silnovrstvým základem 227 nebo Spojovacím základem 850 |  |  |
| železné-/ocelové stavební díly, uvnitř, s intaktním, nosným starým nátěrem |  |  |  |
| zinkové a pozinkované stavební díly, coilcoating nátěry, venku, neošetřené | MP – Silnovrstvý nátěr 229 | v případě potřeby, např. při vyšším zatížení MP – Silnovrstvý nátěr 229 |  |
| hliník, tvrdé PVC atd., venku, neošetřené |  |  |  |
| zinkové a pozinkované stavební díly, hliník, tvrdé PVC atd., uvnitř, neošetřené |  |  |  |

1) U práškových laků a 2 komponentních nátěrů a stejně i eloxovaného hliníku doporučujeme, zásadně základovat 2K – Epoxi spojovacím základem 855. Vhodnost coilcoating nátěrů je nutno ověřit jednotlivě na místě.

2) Dle požadavku při intenzivním zatížení, např. průmyslovým klimatem, u natíraných profilů a filigránských stavebních dílů je nutno provést případně dodatečný druhý mezinátěr.

| Upozornění: Změkčovadly popř. umělými hmotami obsahujícími změkčovadla se nátěr naruší. Nepoužívat na nátěry dveřních zárubní, topných trubek a těles. U brilantních barevných odstínů jsou popř. nutné dodatečné mezinátěry. U mechanicky namáhaných stavebních dílů, např. zábradlí, sedacího nábytku atd. použít Vysoce lesklý lak Impredur 840 nebo Umělopryskyřičný lak 291. Lakování s kovovým efektem provést nástřikem dle VOB DIN 18 363 [3.2.5.3.]. Pro posouzení povrchového účinku kovových | efektních barevných odstínů doporučujeme provést zkušební plochu daným způsobem aplikace a odzkoušet na místě. Dbát na údaje uvedené v technologických listech ostatních použitých výrobků. Technické poradenství: Pro další technické informace je k dispozici poradenská služba firmy Brillux. Doplňkové výrobky: 2K - Epoxidový spojovací základ 855 Spojovací základ 850 MP – Silnovrstvý základ 227 | Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Obsah nezakládá žádné smluvní právní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. Stav 12.02.2014 |
| --- | --- | --- |