|  | Lesklý lak Lacryl 275 |
| --- | --- |
|  | vodou ředitelný, ekologický, pachově neutrální, pro vnějšek i vnitřek |

| Vlastnosti: Vodou ředitelný, pachově neutrální, dobře krycí, akrylátový lak. Lesklý, rychle schnoucí, lehce čistitelný, difúzní a vysoce světelně odolný. Odpovídá EN 71-3 o bezpečnosti hraček, odolný proti slinám a potu. Splňuje třídu 1 otěruvzdornosti dle DIN EN 13 300. Okruhy použití: Jako mezinátěr a konečný nátěr pro vnějšek a vnitřek, např. na dřevo, dřevěné výrobky, zinek, hliník železo/ocel (jen pro vnitřek). Také pro odolné nátěry na malých plochách uvnitř, např. na strukturované podklady jako CreaGlas tkanina, tapety Reliéf a Raufaser. Popis materiálu: Standardní barevné tóny: Všechny údaje ke standardním barevným tónům a velikostem balení jsou shrnuty v tabulce na následné stránce. Stupeň lesku: lesklý Skladba materiálu: čistě akrylátová disperze VOC: EU mezní hodnota pro tento výrobek (kat. A/b): 150 g/l (2007)/ 100 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 100 g/l VOC. Obsažené látky: čistá akrylátová disperze, oxid titaničitý, pigmenty, oxid křemičitý, voda, glykol, aditiva, konzervační prostředky Hustota: cca 1,2 g/cm3 (bílý) Balení: viz tabulka str. 2 | Zpracování: Ředění: V případě potřeby do cca. 5% vodou. Tónování: Všechny barevné odstíny jsou mezi sebou mísitelné. Snášenlivost: Nemíchat s jinými druhy materiálů. Nanášení: Lesklý lak Lacryl 275 zpracovávat nátěrem, válečkem nebo Airless stříkáním. Používat štětce se syntetickým vlasem. Spotřeba: cca 110 – 130 ml/m2 na nátěr . Přesná spotřeba se určí zkušebním nátěrem na daném podkladu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a podkladu. Čištění nářadí: Okamžitě po použití vodou. Schnutí: (při +20°C a 65% rel. vlhkosti): Zaschlé po cca 4 hodinách. Přepracovatelné po cca 15 hodinách. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. | Skladování: V chladu a suchu, chránit před mrazem. Načaté balení dobře uzavřít. Deklarace: Upozornění: Nevdechovat mlhu vzniklou stříkáním. Třída ohrožení vody: WGK 1, dle VwVwS. Kód výrobku: M-LW01. Platí údaje uvedené v aktuálním bezpečnostním listu. Vytváření nátěru: Úprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a bez dělících částic. Vlhkost nesmí dle BFS tech.listu č.18 překročit u rozměrově stálých stavebních dílů 15% popř. omezeně a rozměrově nestálých stavebních dílů 18%. Pryskyřičné a lepivě mastné dřevěné plochy omýt Nitroředidlem 456, plochy nechat dobře odvětrat. Stávající vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné nátěry zcela odstranit a dle předpisů zlikvidovat. Podklad dle požadavku předupravit, základováním a/nebo mezinátěrem. Viz také BFS tech. list č. 18, odst. 6 a VOB díl C, DIN 18 363, ods. 3. |
| --- | --- | --- |

Standardní barevné odstíny a velikosti balení

| Scala č. | Označení | 375 ml | 750 ml | 2,5 l | 10 l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0095 bílá | • | • | • | • |
| 03.18.18 | RAL 1021 řepkově žlutá | • | • | • |  |
| 09.09.09 | RAL 1015 světlá slonová kost |  | • | • |  |
| 15.06.30 | RAL 8017 čokoládově hnědá |  | • | • |  |
| 18.09.27 | RAL 8011 ořechově hnědá |  | • | • |  |
| 27.24.27 | RAL 3000 ohnivě rudá | • | • | • |  |
| 60.18.27 | RAL 5010 enciánově modrá | • | • | • |  |
| 75.03.12 | RAL 7035 světle šedá |  | • | • |  |
| 81.09.30 | RAL 6005 mechově zelená | • | • | • |  |
| 84.15.30 | RAL 6002 listová zeleň | • | • | • |  |
| - | 9900 černá | • | • | • |  |

V barevném systému Brillux je možné namíchat velké množství dalších barevných odstínů.

Velikost balení v barevném systému: 750 ml, 2,5 l, 10 l

Údaje pro stříkání:

| Způsob | Vrtání trysky mm/couly | Úhel trysky | Tlak v barech | Ředění | Křížový postup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Airless | 0,013 – 0,015“ 0,33 - 0,38 mm | 40°- 80° | cca 150 | max. 5% | 1 |

Venkovní nátěry na dřevo

| Podklady | Základní nátěr 1) 2) | Mezinátěr 2) | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| rozměrově stálé a omezeně rozměrově stálé dřevěné stavební díly, neošetřené: např. okna a dveře, táflování s drážkami a péry (např. střešní podhledy) | Univerzální základ Lacryl 246 nebo Impredur základ 835 | Univerzální základ Lacryl 246 nebo Impredur základ 835 | Lesklý lak Lacryl 275 |
| rozměrově stálé a omezeně rozměrově stálé dřevěné stavební díly s intaktním starým lakem | poškozená místa Univerzálním základem Lacryl 246 nebo Impredur základem 835 | Univerzální základ Lacryl 246 nebo Impredur základ 835 |  |

1) V případě požadavku popř. potřeby na základě druhu dřeva a stavebního dílu, je třeba provést před základním nátěrem nátěr impregnační Dřevoimpregnačním základem Impredur 550. Není-li nanesena ochrana proti modrání je možno impregnovat bezbarvě Ochrannou lazurou 620 bez účinných látek. Poškozená místa ošetřovat rovněž jak předepsáno. Viz také BFS tech. list č.18, odst. 7.

2) U bílých nebo světle barevných nátěrů, pro zamezení proražení barevných substancí rozpustných ve vodě použít Impredur základ 835

Vnitřní nátěry na dřevo

| Podklady | Základní nátěr | Mezinátěr | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| dřevěné stavební díly, dřevěné materiály, neošetřené | Univerzální základ Lacryl 246 nebo Impredur základ 835 | dle požadavku a výběru Univerzální základ Lacryl 246 | Lesklý lak Lacryl 275 |
| dřevěné stavební díly, dřevěné materiály s intaktním starým lakem | Univerzální základ Lacryl 246 nebo Impredur základ 835 |  |  |

1) U bílých nebo světle barevných nátěrů, pro zamezení proražení barevných substancí rozpustných ve vodě použít Impredur základ 835

2) Dle potřeby může být u vnitřních nátěrů po základování použit pro vytmelení plochy např. Tmel Lacryl 259

Vnitřní nátěry na železo/ocel

| Podklady | Základní nátěr 1) 2) | Mezinátěr | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| železo/ocel, neošetřené | dle požadavku Spojovací základ 850 nebo MP – Silnovrstvý základ 227 | dle požadavku a výběru Univerzální základ Lacryl 246 | Lesklý lak Lacryl 275 |
| železo/ocel, výrobně základované | poškozená místa Spojovacím základem 850 nebo MP – Silnovrstvým základem 227 |  |  |
| železo/ocel, s intaktním, nosným starým lakem |  |  |  |

1) Dle potřeby může být uvnitř po základování použit pro vytmelení plochy např. Tmel Lacryl 259

2) U CoilCoatingu, práškových laků a 2K nátěrů a stejně tak eloxovaného hliníku doporučujeme základovat zásadně 2K Epoxi – spojovacím základem 855

Vnitřní nátěry na zinek, pozinkovanou ocel, hliník, tvrdé PVC

| Podklady | Základní nátěr 1) 2) | Mezinátěr | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| zinek, pozinkované stavební díly venku a uvnitř, neošetřené | dle požadavku a výběru Univerzální základ Lacryl 246, 2K Aqua – epoxi základ 873 nebo 2K Epoxi spojovací základ 855 | Lesklý lak Lacryl 275 | Lesklý lak Lacryl 275 |
| hliník, tvrdé PVC atd., venku a uvnitř, neošetřené |  |  |  |
| intaktní nosné nátěry, venku a uvnitř | poškozená místa 1 – 2x Univerzálním základem Lacryl 246, 2K Aqua – epoxi základem 873 nebo 2K Epoxi spojovacím základem 855 | Univerzální základ Lacryl 246 |  |

1) Dle potřeby může být uvnitř po základování použit pro vytmelení plochy např. Tmel Lacryl 259

2) U CoilCoatingu, práškových laků a 2K nátěrů a stejně tak eloxovaného hliníku doporučujeme základovat zásadně 2K Epoxi – spojovacím základem 855

| Upozornění: I při zpracování laků s nízkou úrovní škodlivin je nutno dodržovat obvyklá ochranná opatření. Chránit před dětmi. Nevdechovat mlhu vzniklou stříkáním. Během a po zpracování zajistit důkladné větrání. Při vniknutí do očí nebo styku s pokožkou okamžitě důkladně vymýt vodou. Zabránit úniku do kanalizace, povodí nebo země. Doporučujeme mezi jednotlivými pracovními postupy plochu zbrousit. Potřebné je mezi zbroušení při postupu „lak na lak“. Lak nesmí přijít do kontaktu se syntetickými látkami obsahujícími změkčovadla, např. těsnícími profily/těsnícími látkami. Používat profily bez změkčovadel. U brilantních barevných odstínů jsou popř. žádoucí přídavné mezinátěry. | Akrylátové laky se chovají termoplasticky, proto je nutno zamezit „kontaktu lak na lak“, např. stohováním na sebe atd. Ložné plochy regálů, desky stolů, sedací nábytek a stejně tak mechanicky namáhané stavební díly lakovat systémem alkydo-pryskyřičných laků s obsahem rozpouštědel. Dbát na údaje uvedené v technologických listech ostatních použitých výrobků. Technické poradenství: Pro další technické informace je k dispozici poradenská služba firmy Brillux. | Doplňkové výrobky: 2K Aqua Epoxi základ 873 2K Epoxi spojovací základ 855 Impredur základ 835 Univerzální základ Lacryl 246 Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Obsah nezakládá žádné smluvní právní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. Stav 11.07.2007 |
| --- | --- | --- |