|  | Hydro – PU – XSpray stříkací plnič 2220 |
| --- | --- |
|  | na vodní bázi, pachově neutrální, XVLP stříkací kvalita, pro vnitřní použití |

| Vlastnosti: Vysoce kvalitní plnič na vodní bázi, pachově neutrální, pojivo na PU bázi, bílý, matný, s vynikajícími plnícími vlastnostmi a rozlivem. Určený speciálně pro racionální stříkací aplikace v systému s Hydro – PU – XSpray hedvábně matným stříkacím lakem 2288. Okruhy použití: Jako racionální, spojovací základ, případně mezivrstva nanášená způsobem stříkání dřevo, materiály ze dřeva, kovy – i neželezné – a také přetíratelné umělé hmoty (dle BFS technického listu č. 22) atd. Také jako mezinátěr na topná tělesa (tepelně odolné do + 80°C). Popis materiálu: Standardní barevný odstín: 0095 bílý Barevné odstíny Basecode | a stejně tak množství dalších světlých až středních barevných odstínů je možné namíchat v barevném systému Brillux. Stupeň lesku: matný Báze materiálu: polyuretano polyakrylátová disperze VOC: EU mezní hodnoty pro tento výrobek (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 100 g/l VOC. Hustota: cca 1,25 – 1,30 g/m3 Balení: 1 l – speciální balení * ( * pouze pro stříkací zařízení XVLP) Zpracování: Ředění: Materiál připraven pro stříkání. Zpracovávat jen neředěné. Tónování: Netónovat. Snášenlivost: Nemíchat s jinými druhy materiálů. | Nanášení: Hydro – PU – XSpray stříkací plnič 2220 se nanáší neředěný XVLP stříkáním pomocí zařízení Wagner FinishControl FC 5000. Další údaje o zpracování stříkáním jsou v tabulce „Údaje pro stříkání“. Spotřeba (pro vrstvu): cca 140 - 170 ml/m2 na 1 vrstvu Přesnou spotřebu je možné zjistit pomocí zkoušky na daném podkladu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a objektu. Čištění nářadí: Po ukončení okamžitě vodou. Zaschlé zbytky barvy, např. na stříkací trysce odstranit Univerzálním čističem 1032 nebo odolná znečištění Speciálním umělopryskyřičným ředidlem 915. |
| --- | --- | --- |

Údaje pro stříkání:

| Způsob | Tryska | Přídavek vzduchu | Množství materiálu | Ředění | Křížový postup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XVLP technologie Wagner FinishControl FC 5000 | žlutá oválná hubice 1) | 50 – 100% | nastavení kroužku 6 - 8 | neředěné | 1 - 11/2 |

1) standardní spray stříkací nástavec pro všechny běžné laky a emaily

Trysku udržovat i během stříkání čistou. Naschnutý materiál odstranit měkkým kartáčkem. Stříkací údaje jsou stanovené pro teplotu +20°C vzduchu i podkladu. Dbát na údaje výrobce stříkacího zařízení.

| Doba schnutí: (při +20°C, 65% rel. vlhkosti): Zaschlé po cca 1 hodině, přepracovatelné po cca 5 hodinách. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Skladování: V chladu a suchu, chránit před mrazem. Otevřená balení důkladně uzavřít. Deklarace: Třída ohrožení vody: WGK 1, dle VwVwS Kód výrobku: M-GP01 Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. Provádění nátěru: Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a nesmí obsahovat nesoudržné částice. Zinek a pozinkované plochy očistit v amoniakální smáčecí lázni dle BFS tech. listu č. 5. Hliník očistit a předupravit např. Univerzálním čističem 1032 dle BSF tech. listu č.6. Umělé hmoty předupravit dle BFS tech. listu 22. Intaktní základování z výroby, popř. staré intaktní nátěry odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné nátěry odstranit a dle předpisů zlikvidovat. Intaktní nátěry důkladně přebrousit. Při zpracování nebo odstraňování nátěrů se mohou např. broušením, opalováním aj. uvolnit zdraví škodlivé výpary/prach. Zpracovávejte pouze v dobře větraných prostorách a dle potřeby zajistěte vhodné ochranné pomůcky (ochrana dýchacích cest atd.). Dbát na VOB díl C, DIN 18 363, ods. 3. Základní nátěr: Podklad dle potřeby a požadavku stavebního dílu základovat např. Základovým a podkladovým Lacrylem 246, Impredur základem 835, Spojovacím základem 850, 2K Aqua epoxidovým základem 873 nebo | 2K Epoxidovým spojovacím základem 855. U bílých nebo světle barevných nátěrů na neošetřeném dřevu, pro zamezení proražení barevných substancí rozpustných ve vodě použít jako základní nátěr Isoprimer 243. U dřeva s velmi vysokým obsahem substancí se doporučuje dvojnásobné základování. Špachtlování: Podle potřeby 1 – 2x Lakýrnickým tmelem 518. Mezinátěr: Základní nátěr popř. mezinátěr provést neředěným Hydro – PU- XSpray stříkacím plničem 2220. Před konečným nástřikem přebrousit velmi jemným brusným vliesem např. Brusný vlies - Pad 3244 nebo brusným papírem se zrnitostí > 360. Konečný nátěr: Konečný nátěr provést v systému s Hydro – PU- XSpray hedvábně matným lakem 2288. Upozornění: Kontakt se změkčovadly: Nástřik nesmí přijít do kontaktu s umělou hmotou obsahující změkčovadla, např. profily, těsněním a pneumatikami. Regály, desky stolů aj.: Ložné plochy regálů, desky stolů, sedací nábytek aj. lakovat systémem laků s obsahem rozpouštědel. U Coil Coatingu, práškových laků a eloxovaného hliníku dbejte na: U CoilCoatingu, práškových laků a stejně tak eloxovaného hliníku doporučujeme základovat zásadně 2K Epoxi – spojovacím základem 855. Zamezit „kontaktu lak na lak“ Vodou ředitelné laky se chovají termoplasticky, proto je nutno zamezit „kontaktu lak na lak“, např. stohováním na sebe atd. | Provedení v brilantních popř. intenzivních barevných odstínech: Brilantní, čisté intenzivní barevné odstíny, např. v pásmu žluté, oranžové, červené, purpurové a žlutozelené, mají z důvodu pigmentace nižší krycí schopnost. U kritických barevných odstínů v těchto oblastech doporučujeme pro první nátěr použít sladěný základní barevný odstín (Basecode) s plnou krycí schopností. Další údaje Dbejte na další údaje v technologických listech ostatních použitých výrobků. Technické poradenství: Pro další technické informace je Vám k dispozici poradenská služba firmy Brillux. Doplňkové výrobky: - 2K Aqua - epoxi základ 873 - 2K Epox. spojovací základ 855 - Spojovací základ 850 - Hydro – PU – XSpray hedvábně matný lak 2288 - Isoprimer 243 - Lakýrnický tmel 518 - Základový a podkladový Lacryl 246 Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, popřípadě zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. Stav 07.01.2014 |
| --- | --- | --- |