Mozaiková omítka

3552

povětrnostně odolná omítka s přírodním kamenem dle DIN 18 558, pro vnějšek i vnitřek

| Vlastnosti: Povětrnostně odolná, vodou ředitelná omítka s přírodním kamenem dle DIN 18 558 pro bezespáré dekorativní pokrytí stěn. Obzvláště pevná na úder, difuzní a elastická. Je vysoce odolná, přilnavá a lehce zpracovatelná. Okruhy použití: Pro vysoce odolné vrchní plochy na rovinné obroušené venkovní omítky maltové skupiny P II, PIII, vnitřní omítky, hotové stavební díly atd. Obzvlášť pak na podezdívky, schodiště, chodby atd. Dále pak i pro použití v systému WDV Brillux. Popis materiálu: Barva: 18 barevných odstínů dle kolekce omítek Brillux. Vzhledem k použitým přírodním granulátům jsou možné malé odchylky barevných odstínů k vzorníku omítkové kolekce. Báze výrobku: Organicky vázaná umělopryskyřičná disperze Hustota: cca 1,6 g/cm3 Druh/Velikost zrnění: 1 – 2 mm a 2 – 3 mm Balení: 20 kg | Zpracování: Nanášení: Výrobek nejprve důkladně rozmíchat pomalu běžícím rotačním míchadlem, natahovat nerezivějící stěrkou z ušlechtilé oceli mokré do mokrého v 1½ síle zrna a jedním směrem rovnoměrně uhladit. K zamezení zbarvení při míchání používat pouze rotor z ušlechtilé oceli. Ředění: Pokud nutno, dle savosti podkladu a stavu objektu zředit nepatrně vodou. Tónování: Netónovat. Snášenlivost: Nemíchat s jinými druhy materiálů. Spotřeba: ( na hladkém podkladu ) Při 1 – 2 mm: cca 4,0 kg/m2 Při 2 – 3 mm: cca 5,0 kg/m2 Přesnou spotřebu je možné zjistit zkouškou na daném podkladu. | Teplota zpracování: Nezpracovávat pod teplotou +5°C a do + 30°C vzduchu a podkladu, a též během doby tuhnutí a zpracování. Čištění nářadí: Okamžitě po použití vodou. Schnutí ( při 20°C a 65% rel. vlhkosti ): Povrchově suché po cca 24 hodinách. Proschlé po cca 3 dnech. Při nižších teplotách a/ nebo vyšší vlhkosti vzduchu je nutno počítat s delší dobou schnutí. Skladování: V chladu a chránit před mrazem. Načaté balení těsně uzavřít. Deklarace: Třída ohrožení vody: WGK 1, zatřídění dle VCI Kód výrobku: M-DF02 |
| --- | --- | --- |

| Provádění omítky: Příprava podkladu: Podklad musí být rovný, pevný, suchý, čistý, nosný a nesmí obsahovat výkvěty ani nesoudržné částice. Stávající vrstvy odzkoušet na nosnost. Nenosné organické | vrstvy je nutno beze zbytku odstranit dle návodu např. Odstraňovačem Top 155. Nenosné minerální vrstvy je nutno odstranit mechanicky. Klihové barvy důkladně omýt. Staré intaktní olejové a syntetické nátěry naleptat a očistit. Očištěná místa | odborně fluátovat. Armovací vrstvu v Systému WDV Brillux je možné nanášet až po dostatečném vytvrzení a proschnutí ( minimálně 3 dny, při 20°C a 65% relativní vlhkosti). Dbát na VOB díl C, DIN 18363, odst. 3. |
| --- | --- | --- |

| Podklad | Základ | Mezivrstva | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| Armovací vrstva v systému WDV Brillux, normálně savé venkovní a vnitřní omítky maltové skupiny P II, P III, intaktní disperzní, olejové a syntetické nátěry |  |  |  |
| Silně savé omítky, beton, azbestocemento-vé desky, sádrové omítky, sádrokarton, atd. | Dle požadavku 1 x Hloubkový základ LF 595 a Hloubkový základ 545 | 1 x Základ pod omítky 3710 pigmentovaný po vzoru barevného odstínu omítky | 1 x Mozaiková omítka 3552 v požadovaném barevném odstínu |
| Lisované dřevovláknité desky a lisované upínací desky ( uvnitř ) | 1x Festodur základ 949 |  |  |

| Upozornění: Plošné nánosy vytvářet pouze materiálem jednoho výrobního čísla, popřípadě nutné množství materiálu předem smíchat. Při zpracování Mozaikové omítky zajistit dobré podmínky schnutí, neboť při dlouhodobějším působení vlhkosti se mohou uvolnit z podkladu ve vodě rozpustné, barvící částice. Sádrokartonové desky s vodou rozpustnými barvícími látkami základovat Hloubkovým základem 545. Pokud je to nutné, hrubé plochy před nanášením vyhladit tmelením např. výrobkem Breplasta H 1882. Další informace v technologických listech Hloubkový základ Lacryl LF 595, Hloubkový základ 545, Festodur základ 949, Základ pod omítky 3710 a Breplasta 1882. | Poznámka: Všechny údaje a hodnoty jsou produktem intenzivních vývojových prací a dlouholetých praktických zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuelně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. | Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. |
| --- | --- | --- |