|  | Silikátová omítka |
| --- | --- |
|  | minerální dekorativní omítka, KR škrábaná / R rýhovaná, těžko vznětlivá B1 dle DIN 4102, pro venek |

| Vlastnosti: Dekorativní a mnohostranně strukturovatelné fasádní omítky na křemičitanové bázi s organickými stabilizátory pro venek. Vysoká soudržnost s podkladem díky prokřemenění. Vynikající difusní vlastnosti pro vodní páry. V systému těžko vznětlivá B1 dle DIN 4102, odzkoušená jako konečná vrstva v zateplovacím systému WDV Brillux. Silikátová omítka může být v případě potřeby objednána jako „Protect-kvalita“ s algicidním a fungicidním vybavením. Okruhy použití: Pro dosažení dekorativních, minerálních ploch na prokřemenění schopných, minerálních podkladech, pro vnějšek, např. na rovinné omítkové plochy (maltové skupiny PII, PIII) a stejně tak v zateplovacím systému WDV Brillux. Na plochách s dlouhodobým vlhkostním zatížením (v závislosti na umístění a konstrukci a stejně tak na vysoko tepelně izolovaných fasádách) existuje riziko napadení řasami popř. houbami. Pro tyto plochy doporučujeme použít Silikátovou omítku v „Protect kvalitě“ (dbát na další údaje v části upozornění). | Popis materiálu: Standardní barevný tón: 0095 bílý V barevnostním systému Brillux je možné namíchat světlé barevné odstíny u druhu KR K2 a KR K3. Další barevné tóny na vyžádání. Skladba materiálu: Draselné vodní sklo s organickými stabilizátory Hustota: cca 1,6 g/cm3 Druh/velikost zrna: Silikátová omítka KR K2 3631 Silikátová omítka KR K3 3641 Silikátová omítka R K2 3630 Silikátová omítka R K3 3640 Balení: 0095 bílá: 25 kg barevný systém: 25 kg Zpracování: Ředění: V případě potřeby, dle savosti podkladu a stavu objektu nepatrně vodou. Tónování: Netónovat. Snášenlivost: Míchat pouze se stejnými druhy a v technologickém listu k tomu určenými materiály. | Nanášení: Silikátovou omítku KR popř. R před zpracováním dobře rozmíchat vysoce výkonným míchacím zařízením (min. 900 Wattů) s pravotočivou míchací tyčí (míchací tyč na omítky). Nanášení se provádí hladítkem z nerez oceli nebo běžným šnekovitým dopravníkem. Nanesenou omítku stáhnout na velikost zrna a dle požadovaného strukturovacího efektu strukturovat umělohmotnou stěrkou 3791 nebo polyuretanovým stíradlem 3781. Pro zabránění usazenin zpracovávat omítku mokré do mokrého. Zvláště u větších ploch doporučujeme nasazení dostatečného množství pracovních sil. Spotřeba: Silikátová omítka KR K2 cca 2,5 - 3,0 kg/m2 K3 cca 3,5 - 4,0 kg/m2 Silikátová omítka R K2 cca 2,7 - 3,0 kg/m2 K3 cca 3,1 - 4,0 kg/m2 Přesná spotřeba se určí zkušebním nátěrem na daném podkladu. |
| --- | --- | --- |

| Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +8°C a do max. +30°C teploty vzduchu a podkladu a též během doby tuhnutí a zpracování. Čištění nářadí: Okamžitě po použití vodou. Schnutí: ( při +20°C a 65% rel. vlhkosti): Povrchově suché po cca. 24 hodinách. Proschlé po cca 5 dnech. Mezi jednotlivými nátěry (základní, mezinátěr a omítka) dodržet minimální dobu schnutí cca. 12 hodin. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. | Skladování: V chladu, suchu a chránit před mrazem. Materiál zpracovat během 12 měsíců. Deklarace: Třída ohrožení vody: 1 dle VwVwS Kód výrobku: M-SK01 F Platí údaje uvedené v aktuálním bezpečnostním listu. Vytváření nátěru: Úprava podkladu: Podklad musí být schopný prokřemenění, rovný, pevný, suchý, čistý, nosný, bez výkvětů, dělících částic, korozi podporujících dílů a jiných spojení rušivých mezivrstev. | Stávající nátěry odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné nátěry důkladně odstranit a dle předpisů zlikvidovat. Houbami a řasami napadené plochy důkladně očistit a ošetřit Univerzálním antifungicidním nátěrem 542. Očištěná místa odborně fluátovat. Armovací vrstvy nanášet až po dostatečném vytvrzení a proschnutí (min. 3 dny, při +20°C a 65% relat. vlhkosti). Podklad dle potřeby základovat a/nebo opatřit mezinátěrem. Dbát na VOB díl C, DIN 18 363, ods. 3. |
| --- | --- | --- |

| Podklady | Základní nátěr | Mezinátěr2)3) | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| Armovací vrstva v zateplovacím systému WDV Brillux1) |  | Silikátový nátěrový plnič 3639 | Silikátová omítka KR popř. R v požadovaném zrnění |
| Neošetřené, normální a slabě savé podklady venku, např. nové omítky (maltové skupiny PII, PIII) |  |  |  |
| Silně savé podklady, např. venkovní omítky, intaktní minerální nátěry | 2x mokré do vlhkého Silikátový základ 1803, 1:1 ředěný vodou |  |  |

- Silikátovou omítku KR/R nepoužívat v systému s WDVS Armovací hmotou ZF 3585

- Odpadá u bílé vrchní Silikátové omítky KR (škrábaná struktura) a armování s WDVS Práškovým lepidlem 3550

- Při barevném konečném nátěru použít Silikátový nátěrový plnič 3639 natónovaný v závislosti na barevném odstínu omítky

| Upozornění: Silikátová omítka je standardně vybavena konzervačními prostředky a měla by být tudíž použita pouze venku. Použité konzervační prostředky a zvláště pak kvalita označená „Protect“ minimalizuje popř. oddaluje riziko napadení řasami a houbami. Dle současného stavu techniky nemůže být zaručena dlouhodobá ochrana před řasami a houbami (viz též BFS list č.9). Okolní plochy, zvláště pak sklo, slínek a přírodní kámen pečlivě zakrýt. Plošné nátěry provádět pouze materiálem stejného výrobního čísla nebo požadované množství předem smíchat. Na základě chemického procesu tuhnutí je dle počasí typické stínování barevného odstínu a povrchu. Toto není žádný technicko funkční nedostatek a tudíž není reklamovatelný. U omítkových | nátěrů ve středních nebo tmavých barevných odstínech by měl být po dostatečném vytvrzení (cca 4 – 5 dnů, závislé na počasí), proveden egalizační nátěr Silikátovou sjednocující fasádní barvou 1811. Při zpracování je nutné chránit plochu před přímým slunečním zářením a silným větrem, během schnutí a tuhnutí před vlivy vlhka. Omítkové nátěry nepoužívat na vodorovné plochy. Vyčnívající stavební části, např. okenní parapety, římsy, musí být odborně zakryty, aby se zabránilo zašpinění a průniku vlhkosti. Konečné barevné nátěry s popř. na Silikátové omítky v systému WDV provádět s hodnotou světlosti > 20. Dbát na další údaje uvedené v technologických listech ostatních použitých výrobků. | Doplňkové výrobky: Silikátový základ 1803 Silikátový nátěrový plnič 3639 Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Obsah nezakládá žádné smluvní právní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. |
| --- | --- | --- |