|  | Podlahový nátěr Floortec 905 |
| --- | --- |
|  | hedvábně lesklý, vodou ředitelný, 1-komponentní, pro vnitřní použití |

| Vlastnosti: Vodou ředitelný 1K podlahový disperzní nátěr pro vnitřek, připravený ke zpracování. Hedvábně lesklý, pochozí a odolný vůči otěru, lehce zpracovatelný. Okruhy použití: Pro krycí nátěry na nepojezdové podlahové plochy s lehkým zatížením pro vnitřek. Použití do užitných prostor např. sklepních prostor, úklidových komor a hobby prostor aj., např. na beton a cementový potěr a stejně tak u podstavců a soklů na omítky (maltová skupina PII, PIII). Pro plochy s vyšším zatížením nebo pojezdové podlahové plochy, např. garáže a prostory, které jsou zatíženy provozem vysokozdvižných vozíků doporučujeme použít 2K Epoxidový podlahový nátěr Floortec 848. Popis materiálu: Standardní barevný tón: Scala označení 03.03.18 RAL 7030 kamenně šedý Další barevné odstíny na vyžádání. Stupeň lesku: hedvábně lesklý Báze materiálu: umělo-pryskyřičná disperze dle DIN 55 945. | Hustota: cca 1,15 g/cm3 Balení: 2,5 l, 10 l Zpracování: Ředění: Základní nátěr naředit do cca 20% vodou. Mezinátěr a konečný nátěr zpracovávat neředěný. Tónování: Netónovat. Snášenlivost: Míchat pouze s materiály v tomto technologickém listu k tomu určenými. Nanášení: Podlahový nátěr Floortec 905 zpracovávat nátěrem nebo válečkováním. Nanášet rovnoměrně např. štětcem s dlouhými vlákny, štětkou nebo válečkem. Před zpracováním důkladně rozmíchat. Spotřeba (pro vrstvu): Základní nátěr: cca 150 ml/m2. Mezinátěr a konečný nátěr: cca 200 ml/m2, neředěné. Přesnou spotřebu je možné zjistit pomocí zkoušky na daném podkladu. | Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu, podkladu a materiálu. Dbát na kondenzační teplotu. Zpracovávat minimálně 3°C nad kondenzační teplotou. Relativní vlhkost vzduchu nesmí přesáhnout 80%. Čištění nářadí: Po ukončení okamžitě vodou. Použití běžných domácích čistících prostředků ulehčí čištění. Doba schnutí: (při +20°C, 65% rel. vlhkosti): Pochozí a přepracovatelné po cca 12 hodinách. Vytvrzené po cca 7 dnech. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Skladování: V chladu a chránit před mrazem. Otevřená balení důkladně uzavřít. Deklarace: Třída ohrožení vody: WGK 1, dle VwVwS Kód výrobku: M-DF02 Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. |
| --- | --- | --- |

| Provádění nátěru: Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, drsný, nosný, tvarově stabilní a nesmí obsahovat nesoudržné částice a stejně tak musí být chráněn vůči vzlínající vlhkosti. Při vlhkostním zatížení musí být zajištěn dostatečný odvod vody. Nenosné vrstvy, např. cementové směsi, | mechanicky odstranit. Staré intaktní olejové a pigmentové nátěrové hmoty naleptat a důkladně obrousit. Hladké podlahové plochy musí být pro zlepšení přilnavosti zdrsněny. Intaktní, nosné staré nátěry musí být bez změkčovadel. Menší praskliny a poškozená místa v minerálních podkladech po základování povrchově | svázat špachtlováním špachtlovací směsí z Podlahového nátěru Floortec 905 a Křemičitého písku Floortec 1526. Větší poškozená místa (hloubka > 5 mm) povrchově svázat zaplněním opravnou maltou v systému Brillux ochrany betonu. Viz též VOB díl C, DIN 18 363, odst. 3. |
| --- | --- | --- |

Systémový postup s Podlahovým nátěrem Floortec 905

Standardní provedení

| Podklady | Základní nátěr | Mezinátěr | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| neošetřené, normálně savé podlahové plochy, např. betonové a potěrové plochy | Podlahový nátěr Floortec 905, naředěný cca 20% vodou | Podlahový nátěr Floortec 905 | Podlahový nátěr Floortec 905 |
| intaktní, savé nátěry |  |  |  |
| neošetřené, slabě savé popř. nesavé podlahové plochy, např. zhuštěné betonové a potěrové plochy | 2K Aqua – epoxi základ 873 |  |  |
| intaktní, nesavé nátěry |  |  |  |

| Upozornění: Na plochu použít jednu šarži Nátěry souvisejících ploch provádět jen materiálem jedné šarže popř. jednoho vyhotovení (tónování). Kontakt se změkčovadly: Nátěr nesmí přijít do kontaktu s umělou hmotou obsahující změkčovadla, např. profily, těsněním a pneumatikami. Optické poškození Látky obsahující organické substance a chemikálie (např. čaj, káva, červené víno, rostlinné části a listy a stejně tak dezinfekční prostředky a kyseliny atd.) mohou vést ke změnám barvy nátěru. Funkčnost není těmito optickými změnami ovlivněna. | Nepoužívat na Nepoužívat na pojezdové plochy a podlahové plochy se stojící vodou popř. s dlouhodobým vlhkostním zatížením. Užitné trvání Uzavírací nátěry a nátěry na podlahové plochy podléhají užitně podmíněnému opotřebení. Individuální užitné trvání je podstatně závislé na síle vrstvy a intenzitě zátěže. Další údaje Dbejte na další údaje v technologických listech ostatních použitých výrobků. Technické poradenství: Pro další technické informace je Vám k dispozici poradenská služba firmy Brillux. Doplňkové výrobky: - 2K Aqua - epoxi základ 873 - Křemičitý písek Floortec 1526 | Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, popřípadě zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. Stav 01.06.2011 |
| --- | --- | --- |