Informace o výrobcích - Základy

| Druh/ zboží | Název | Stupeň lesku | Podmínky schnutí | Způsob nanášení | Báze | Krátké informace | Vhodné ředidlo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5407 | Shop základ | matný až hedvábně matný | rychle schnoucí na vzduchu až ve vypalovací peci cca. 180°C/5 min | stříkání vzduchem Airless | polyvinyl – butyral (PVB) | Pro sváření vhodný 1 K základ, nanést v síle vrstvy do cca. 10 µm, slouží ke zlepšení přilnavosti kovových podkladů pro následné nátěry a jako přechodná ochrana proti korozi | 5117-0100 |
| 5415 | 1K základ | matný až hedvábně matný | rychle schnoucí na vzduchu až ve vypalovací peci cca. 180°C/5min | stříkání vzduchem | polyvinyl – butyral (PVB) | Primárně podobný charakter, nanést ve vrstvách do cca. 10 µm, slouží ke zlepšení přilnavosti kovových podkladů pro následné nátěry, přechodná ochrana proti korozi. | 5117-0100 |
| 5200 | Syntetický základ | hedvábně matný až hedvábně lesklý | schnoucí na vzduchu | stříkání vzduchem Airless elektrost. stříkání | alkydová pryskyř. s nízkým podílem oleje, schnoucí na vzduchu | Dobře plnivý, dobrá ochrana proti korozi, omezeně možno natírat nebo nanášet válečkem, jestli-že se bude přelakovávat 2K kvalitou, je nutné provést zkoušku. | 5121-0100 |
| 5206 5206 | Epoxi esterový základ Epoxi esterová zinková prášková barva | matný až hedvábně lesklý | schnoucí na vzduchu až sušení teplým vzduchem | stříkání vzduchem Airless máčení stříkání vzduchem | epoxi ester | Velmi dobrá přilnavost a velmi dobrá ochrana proti korozi, také na těžších podkladech. Jen na kovově čisté železné podklady do cca. 50 µm síly vrstvy, předtím tryskat, jakostní třída SA21/2 | 5121-0100 5117-0100 |
| 5201 | Syntetický máčecí základ | hedvábně matný až hedvábně lesklý | schnoucí na vzduchu | máčení | alkydová pryskyřic. s nízkým podílem oleje, schnoucí na vzduchu | Vytváří dobře záclony a chrání hrany, přechodná ochrana proti korozi, především na železné podklady. | 5128-0100 |
| 5402 | PVC základ | matný až hedvábně matný | rychle schnoucí na vzduchu a přednostně sušení teplým vzduchem do cca. 160°C/5 min | stříkání vzduchem máčení | PVC kopolymer | Dobře přilnavý, rychle schnoucí, vhodné na železo a pásově pozinkované podklady, s PVC emailem druh 5423 dobrá ochrana proti korozi a odolnost proti chemikáliím. | 5117-0100 |

Informace o výrobcích - Základy

| Druh/ zboží | Název | Stupeň lesku | Podmínky schnutí | Způsob nanášení | Báze | Krátké informace | Vhodné ředidlo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5601 | Vypalovací základ | hedvábně lesklý | vypalovací pec, např. 120°C/30 min 130°C/20 min 160°C/10 min 180°C/5 min | stříkání vzduchem elektrost. | kombinace alkydové amino pryskyřice | Dobrá plnivost a přilnavost na železných podkladech, s vhodnými vypalovacími kvalitami bez přebroušení přelakovatelný. | 5121-0100 5108-0100 5117-0100 |
| 5703 | 2K polyuret. základ mích. poměr 5:1 hm. % s PUR tužidlem 5775-0100 | matný až hedvábně matný | schnoucí na vzduchu – sušení teplým vzduchem | stříkání vzduchem | polyester obsahující hydroxylové skupiny isokyanát zesíťovatel. | Na vzduchu a teplým vzduchem schnoucí, dobrá plnivost a přilnavost na obtížných podkladech, na ocelových podkladech se dosahují dobré hodnoty ochrany proti korozi, s 2K kvalitou a běžnými laky přelakovatelný. | 5102-0100 5117-0100 |
| 5705 | 2K polyuret. akrylátový základ mích. poměr 9:1 hm.% s 5770-0010 | matný až hedvábně lesklý | schnoucí na vzduchu | stříkání vzduchem Airless | hydroxi akrylát isokyanát zesíťovatel. | Univerzálně použitelný, obzvláště pro pásově pozinkované plechy s dobrou přilnavostí a dobrými hodnotami ochrany proti korozi, rychlé schnutí, přelakovatelný s běžnými laky, také s 2K kvalitou. | 5102-0100 5117-0100 |
| 5707 | 2K epoxidový DS základ mích. poměr 6:1 hm. % s EPO tužidlem 5797-0200 | hedvábně lesklý | schnoucí na vzduchu | stříkání vzduchem Airless | za studena tvrdnoucí modifikovaná epoxidová pryskyřice | Velmi dobré hodnoty ochrany proti korozi a vynikající přilnavost také n a obtížných podkladech jako je zinek, hliník atd., velmi dobrá trvanlivost, síla suchého filmu od 80 µm a více, po přebroušení přelakovatelný všemi emailovými kvalitami. | 5106-0100 5117-0100 |
| 5400 | Hydro máčecí základ | hedvábně matný až hedvábně lesklý | schnoucí na vzduchu – sušení teplým vzduchem 60°C/30 min | máčení | kombinace disperze s epoxy esterem | Vodou ředitelný, vhodný pro ocelové a zinkové podklady, např. zárubně atd., dobrá stékavost, přelakovatelný běžnými stavebními laky | VE – voda ≤ 15µs |
| 5243 | Hydro máčecí základ bezbarvý |  | forsírované schnutí (např. 60°C – 100°C/15 – 20 min) | máčení | kombinace disperze s epoxyesterem | Vodou ředitelný, přechodná ochrana proti korozi, přelakovatelný vhodnými práškovými nátěry, přilnavost na železných a zinkových podkladech. | VE – voda ≤ 15µs |
| 5445 | Hydro stříkací základ | hedvábně lesklý | schnoucí na vzduchu – sušení teplým vzduchem 60°C/30 min | stříkání Airless a vzduchem | kombinace disperze s epoxy esterem | Airless stříkání, vodou ředitelný, vhodný pro ocelové a zinkové podklady, dosahuje se síly suchého filmu od cca 40 – 50 µm při jednom křížovém postupu. | VE – voda ≤ 15µs |

Informace o výrobcích – Emaily

| Druh/ zboží | Název | Stupeň lesku | Báze | Způsob nanášení | Podmínky schnutí | Krátké informace | Vhodný základ | Vhodné ředidlo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5366 5367 5368 | Syntetický email Syntetický email Syntetický email | lesklý hedvábně lesklý hedvábně lesklý | alkydová pryskyřice | stříkání vzduch. Airless elektrost. | schnoucí na vzduchu – sušení teplým vzduchem | Vysoce hodnotná na vzduchu a teplem forsírovaně schnoucí kvalita průmyslových emailů s velmi dobrou stálostí barevného odstínu, zachování lesku a povětrnostní odolnosti. | 5200 5201 5206 5705 5707 | 5121-0100 |
| 5441 5442 | Nitrocelulos kombinov. Email Nitrocelulos kombinov. email | lesklý hedvábně lesklý | kombinace nitrocelulos a syntetické pryskyřice | stříkání vzduch. | rychle schnoucí na vzduchu | Rychle schnoucí, používá se jako dekorativní jednovrstvý email nebo vylepovací email, omezeně možno použít se základem venku. | 5206 5705 5707 | 5117-0100 |
| 5807 5808 5809 | Vypalovací email Vypalovací email Vypalovací email | lesklý hedvábně lesklý lesklý | kombinace alkydo/ aminové pryskyřice | stříkání vzduch. elektrost. Airless | 120°C/30min 140°C/15min 160°C/10min | Jednovrstvě použitelný pro kovové podklady uvnitř, pro venkovní použití je nutný spojovací základ/ základ, jednovrstvě přilnavý také na pásově pozinkovaných podkladech. | 5601 5407 | 5121-0100 5117-0100 5108-0100 |
| 5571 | Vypalovací strukturovací email | hedvábně lesklý | kombinace alkydo-/melaminové pryskyřice | stříkání vzduch. | schnutí v peci 130°C/30min 160°C/10min | Pro dekorativní lakování, vyrovnává lehké chyby podkladu, je nutné dodržet dostatečnou dobu odvětrání. | 5601 | 5117-0100 5102-0100 |
| 5819 5817 | Vypalovací polyesterový email Vypalovací polyesterový email | lesklý hedvábně lesklý | kombinace polyester- amino pryskyřice | stříkání vzduch. elektrost. Airless | schnutí v peci 160°C/ 10 – 15 min 190°C/ 10 – 8 min | Pro vysoké nároky, tepelně stabilní a nežloutne do 160°C, dobrá přilnavost na hliníku, zinku a ocelovém plechu, předurčen pro světlomety. | 5601 5407 | 5121-0100 5117-0100 5108-0100 |
| 5524 5526 5527 | Vypalovací email na jízdní kola Vypalovací kovový email Vypalovací lazurovací lak | lesklý Uni odstíny hedvábně lesklé až lesklé lazury vysoce lesklé | kombinace syntetické mastné kyseliny a amino pryskyřice | elektrost. stříkání stříkání vzduch. | 140°C/20min 160°C/15min 180°C/8 – 10 min | Dekorativní nátěr odolný pro venek s dobrými mechanickými hodnotami, se stabilním leskem. | 5601 | 5108-0100 5121-0100 5117-0100 |

Informace o výrobcích – Emaily

| Druh/ zboží | Název | Stupeň lesku | Báze | Způsob nanášení | Podmínky schnutí | Krátké informace | Vhodný základ | Vhodné ředidlo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5523 | Vypalovací krycí lak | lesklý | kombinace alkydo-/melaminové pryskyřice | stříkání vzduch. elektrost. | 120°C/30min 140°C/20min 160°C/10min | Světelně stálý, rezistentní proti žloutnutí pro kovové podklady nebo také jako vysoce lesklý ochranný film při více vrstvách a kovových emailech. |  | 5121-0100 5117-0100 5108-0100 |
| 5509 | Vypalovací email na sudy | lesklý | kombinace alkydo amino pryskyřice | stříkání Airless Airless za horka | 160°C/10 – 15 min 180°C/8 - 10 min | Vhodné pro dvoubarevné lakování mokré do mokrého, splňuje nároky pro průmyslové sudy. | 5601 | 5108-0100 5121-0100 |
| 5714 | 2K email mích. poměr 8:1 hm.% tužidlo 5770-0008 | vysoce lesklý | alkydová pryskyřice středně olejnatá | stříkání vzduch. Airless | schnoucí na vzduchu, forsírované teplo schnoucí do cca 60°C | Po přidání PUR tužidla se dosáhne vlastností, které se podobají klasickému 2K PUR laku, rychlejší schnutí, lepší hodnoty odolnosti, vyšší stabilita lesku. | 5200 5201 5206 | 5102-0100 5117-0100 |
| 5727 5728 5729 | 2K polyuret. akrylátový email mích. pom. 10:1 hm.% tužidlo 5770-0010 | lesklý hedvábně lesklý hedvábně matný | hydroxi akrylát isokyanát zesítěný | stříkání vzduch. | schnoucí na vzduchu, schnoucí teplem 80°C/ 20-30 min do 140°C/ 10 – 15 min | Dobrá odolnost barevných odstínů a lesku, v lesklém provedení velmi dobrá odolnost proti povětrnosti, dobrá přilnavost také na mnoho plastů. | 5707 5705 | 5102-0100 5117-0100 |
| 5740 | 2K polyuret. akrylátový email mích. pom. 5:1 hm.% tužidlo 5770-0010 | lesklý | hydroxi akrylát isokyanát zesítěný | stříkání Airless AM vzduch. | schnoucí na vzduchu, forsírované teplo schnoucí | Pro vysoké nároky na barevný odstín a odolnost lesku při vynikající povětrnostní odolnosti, vysoká stabilita, bezproblémové zpracování také při vyšších vrstvách. | 5707 5705 | 5102-0100 5117-0100 |
| 5718 | 2K polyuret. akrylátový email mích. pom. 9:1 hm.% tužidlo 5770-0010 | hedvábně lesklý | hydroxi akrylát isokyanát zesítěný | stříkání Airless AM váleček vzduch. | schnoucí na vzduchu, forsírované teplo schnoucí | Pro vysoké nároky na barevný odstín a odolnost lesku při dobré povětrnostní odolnosti, vysoká stabilita, bezproblémové zpracování také při vyšších vrstvách. | 5707 5705 | 5102-0100 5117-0100 |
| 5746 | 2K polyuret. akrylátový email mích. pom. 10:1 hm.% tužidlo 5770-0010 | hedvábně matný 60°- úhel cca 30 EH | hydroxi akrylát isokyanát zesítěný | stříkání elektrost. váleček štětcem | 80°C/20min do 140°C/10min | Odolný pro venek, stabilní proti křídovatění, světelně stálý, dobrá přilnavost na pásově pozikované plechy na základě speciálního nastavení rozpouštědel, přednostně teplo forsírované schnutí, bod vzplanutí > + 55° | 5707 5705 | 5108-0100 |

Informace o výrobcích – Emaily

| Druh/ zboží | Název | Stupeň lesku | Báze | Způsob nanášení | Podmínky schnutí | Krátké informace | Vhodný základ | Vhodné ředidlo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5748 | 2K polyuret. strukturovací email mích. pom. 10:1 hm.% tužidlo 5770-0010 | lesklý | hydroxi akrylát isokyanát zesítěný | stříkání vzduch. | 80°C/30min 120°C/20min 140°C/10min | Pro dekorativní lakování, též použitelné bez základu, zakrývá lehké chyby podkladu, dodržet dostatečnou vytěkávací dobu, jinak kocherneigung. | 5707 5705 5200 | 5117-0100 |
| 5749 | 2K polyuret. strukturovací email mích. pom. 10:1 hm.% tužidlo 5770-0010 | hedvábně lesklý | hydroxi akrylát isokyanát zesítěný | stříkání vzduch. | 80°C/30min 120°C/20min 140°C/10min | Pro dekorativní lakování, též použitelné bez základu, zakrývá lehké chyby podkladu, dodržet dostatečnou vytěkávací dobu. | 5707 5705 5200 | 5117-0100 |
| 5754 | 2K Epoxid. email mích. poměr 2:1 hm.% tužidlo 5786-0300 | hedvábně lesklý | nemodifikovaná za studena tuhnoucí epoxidová pryskyřice | stříkání elektrost. vzduch. Airless | 80°C/20min | Velmi rychle tvrdnoucí epoxido pryskyřičná kvalita, s velmi dobrými hodnotami ochrany proti korozi, splňuje požadavky dodavatelů automobilů (spojovací tyče). |  | 5128-0100 |
| 5759 | 2K Epoxid. email mích. poměr 3:1 hm.% tužidlo 5786-0100 | lesklý | nemodifikovaná za studena tuhnoucí epoxidová pryskyřice | stříkání Airless vzduch. štětcem váleček | schnoucí na vzduchu, od +5°C, rel. vlh. Vzduchu < 80%, teplo forsírované schnutí 60°C/ 60 min | Vynikající rezistence vůči chemikáliím, obzvlášť vůči alkalickým mediím, v systému vynikající hodnoty ochrany proti korozi, není rezistentní vůči křídovatění. | 5707 | 5106-0100 5117-0100 |
| 5430 | PVC kombinov. email | hedvábně lesklý | PVC kopolymer / alkydová pryskyřice | stříkání vzduch. | na vzduchu rychle schnoucí | Rychle schnoucí, dobrá venkovní odolnost, pro předměty jako klece, palety atd., možno použít jednovrstvě. | 5707 5415 | 5117-0100 5102-0100 |
| 5432 | Nitrocelulos. fermež na mosaz | hedvábně lesklý | nitrocelulosa/změkčovadlo/pryskyřice | stříkání vzduch. elektrost. | rychle schnoucí na vzduchu | Bezbarvý, speciálně jako ochrana pro mosazné díly, ve světelném průmyslu. |  | 5117-0100 |
| 5431 | Snímací lak |  | kopolymer | stříkání vzduch. štětcem | schnoucí na vzduchu a forsírovaně schnoucí 120°C/30min do 160°C/10min | Nanášet v silných vrstvách přes 400 µm suchého filmu, po schnutí a přechodná ochrana znovu z podkladu snímatelná. |  | 5117-0100 |

Informace o výrobcích – Emaily

| Druh/ zboží | Název | Stupeň lesku | Báze | Způsob nanášení | Podmínky schnutí | Krátké informace | Vhodný základ | Vhodné ředidlo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5341 | Hydro email máčecí | lesklý | modifikovaná alkydová pryskyřice | máčení | schnoucí na vzduchu a forsírovaně teplem 60°C/ 45 - 60min 80°C/45min | Vodou ředitelný, stabilní lesk, odolný proti povětrnostem, např. použitelný spolu s vhodným základem v oblasti zemědělských strojů, zvláštností forsírovaného schnutí je potřeba odkalování, doba odvětrání cca 20 min. | 5400 5445 | VE – voda ≤ 15 µS |
| 5347 | Hydro email | hedvábně lesklý | modifikovaná alkydová pryskyřice | stříkání vzduch. | schnoucí na vzduchu a forsírovaně teplem 60°C/ 45 - 60min 80°C/45min | Vodou ředitelný, stabilní lesk, odolný proti povětrnostem, použitelný spolu s vhodným základem pro venek, zvláštností forsírovaného schnutí je potřeba odkalování, doba odvětrání cca 20 min. | 5400 5445 | VE – voda ≤ 15 µS |
| 5446 | Hydro email jednovrst. | hedvábně lesklý | disperze | stříkání vzduch. | schnoucí na vzduchu a forsírovaně teplem schnoucí do 60°C/ 30min | Speciální disperze, velmi dobré ochranné hodnoty proti korozi; u fosfátovaných ocelových podkladů při síle filmu 40 – 45 µm >480 hod. test v solné mlze dle DIN 50021. | - | VE – voda ≤ 15 µS |
| 5502 | Hydro vypalovací email | hedvábně lesklý | kombinace alkydo/ melaminové pryskyřice | stříkání vzduch. elektrost. AM | schnutí v peci 140°C/20min do 160°C/10min | Vodou ředitelný, pro průmyslové sériové lakování železných podkladů, pro venkovní použití použít základování, sladit dobu odvětrání a vypalovací dobu. | 5601 | VE – voda ≤ 15 µS |

Informace o výrobcích – Práškové nátěry

| Druh/ zboží | Název | Stupeň lesku/ efekty | Báze | Způsob nanášení | Vypalovací podmínky/ teplota objektu | Krátké informace | Použití |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8330 8331 | Práškový lak typ E Práškový lak typ E | lesklý 60°- W/ >70 EH matný až hedvábně matný 60°-W/ <36 EH | epoxidová pryskyřice | Corona Tribo náboj | 180°C – 200°C/ 10 min | Houževnatě pružný, velmi dobrá přilnavost na ocelové plechy (fosfátované) a hliník (chromátovaný), velmi dobrá ochrana proti korozi a velmi dobrá odolnost proti chemikáliím. | Pro vnitřní prostory Typická reakce epoxidové pryskyřice |
| 8340 8341 8342 | Práškový lak typ M Práškový lak typ M Práškový lak typ M | lesklý 60°- W/ >70 EH hedvábně lesklý 60°-W/36-70EH matný až hedvábně matný 60°-W/ <36 EH | epoxido polyesterová pryskyřice | Corona Tribo náboj | 180°C – 200°C/ 10 min | Univerzálně použitelný na ocelové plechy a dráty (fosfátované) a hliník (chromátovaný), velmi dobrá přilnavost, houževnatě pružné filmy, velká povrchová tvrdost, dekorativní nátěry. | Pro vnitřní prostory U podružných součástek omezené použití venku. Typická reakce epoxidové pryskyřice |
| 8343 8344 | Strukturovací práškový lak typ M Strukturovací práškový lak typ M | hrubá struktura jemná struktura | epoxido polyesterová pryskyřice | Corona Tribo náboj | 180°C – 200°C/ 10 min | Univerzálně použitelný na ocelové plechy (fosfátované) a hliník (chromátovaný), velmi dobrá přilnavost, houževnatě pružné filmy, velká povrchová tvrdost, kryje nerovnosti a chyby podkladu. | Pro vnitřní prostory Typická reakce epoxidové pryskyřice |
| 5900 | Práškový lak typ F | lesklý 60°- W/ > 70 EH | polyesterová pryskyřice/ tužidlo bez TGIC | Corona Tribo náboj | 180°C – 200°C/ 10 min | Univerzálně použitelný na ocelové plechy (fosfátované) a hliník (chromátovaný), velmi dobrá přilnavost a velmi dobrá povětrnostní odolnost, dobrá ochrana proti korozi, houževnatě pružné filmy, velká povrchová tvrdost. | Pro vnitřní a vnější prostory |
| 5901 | Práškový lak typ F | hedvábně lesklý 60°- W/ 36 -70 EH | polyesterová pryskyřice/ tužidlo bez TGIC | Corona Tribo náboj | 180°C – 200°C/ 10 min | Univerzálně použitelný na ocelové plechy (fosfátované) a hliník (chromátovaný), velmi dobrá přilnavost a velmi dobrá povětrnostní odolnost, dobrá ochrana proti korozi, houževnatě pružné filmy, velká povrchová tvrdost. | Pro vnitřní a vnější prostory |

Informace o výrobcích – Práškové nátěry

| Druh/ zboží | Název | Stupeň lesku/ efekty | Báze | Způsob nanášení | Vypalovací podmínky/ teplota objektu | Krátké informace | Použití |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5902 | Práškový lak typ F | hedvábně matný 60°-W/ cca 10 -36 EH | polyesterová pryskyřice/ tužidlo bez TGIC | Corona Tribo náboj | 180°C – 200°C/ 10 min | Univerzálně použitelný na ocelové plechy (fosfátované) a hliník (chromátovaný), velmi dobrá přilnavost a velmi dobrá povětrnostní odolnost, dobrá ochrana proti korozi, houževnatě pružné filmy, velká povrchová tvrdost. | Pro vnitřní i vnější prostory |
| 5903 | Strukturovací práškový lak typ F | hrubá struktura | polyesterová pryskyřice/ tužidlo bez TGIC | Corona Tribo náboj | 180°C – 200°C/ 10 min | Univerzálně použitelný na ocelové plechy (fosfátované) a hliník (chromátovaný), velmi dobrá povětrnostní odolnost a povrchová tvrdost, kryje nerovnosti a chyby podkladu. | Pro vnitřní prostory i vnější prostory |
| 5904 | Strukturovací práškový lak typ F | jemná struktura | polyesterová pryskyřice/ tužidlo bez TGIC | Corona Tribo náboj | 180°C – 200°C/ 10 min | Univerzálně použitelný na ocelové plechy (fosfátované) a hliník (chromátovaný), velmi dobrá povětrnostní odolnost a povrchová tvrdost, kryje nerovnosti a chyby podkladu. | Pro vnitřní prostory i vnější prostory |
| 5910 | Práškový lak typ FGG č.125d | lesklý 60°-W/ 70 - 90 EH | polyesterová pryskyřice bez TGIC | Corona Tribo náboj | 170°C/20 min. 185°C/12 min. 200°C/ 8 min. | Špičková kvalita pro veškeré venkovní použití, vynikající povětrnostní odolnost a velmi dobrá ochrana proti korozi na chromátovaném hliníku a fosfátovaném ocelovém plechu, stabilní proti exhalacím plynu, vhodný pro přímo vytápěné plynové pece. | Pro vnitřní i vnější prostory, speciálně fasády |
| 5911 | Práškový lak typ FGS č.125e | hedvábně lesklý 60°- W/ 50 -70 EH | polyesterová pryskyřice bez TGIC | Corona Tribo náboj | 170°C/20 min. 185°C/12 min. 200°C/ 8 min. | Špičková kvalita pro veškeré venkovní použití, vynikající povětrnostní odolnost a velmi dobrá ochrana proti korozi na chromátovaném hliníku a fosfátovaném ocelovém plechu, stabilní proti exhalacím plynu, vhodný pro přímo vytápěné plynové pece. | Pro vnitřní i vnější prostory, speciálně fasády |

Informace o výrobcích – Tužidla

| Druh/ zboží | Kvalita | Báze | Krátké informace | Vhodný základní lak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5770-0010 | Polyuretanové tužidlo | alifatický isokyanatan | Koncentrovaná forma, světelně stálé a odolné pro venek, citlivé na vlhkost, v uzavřených obalech 3 měsíce stabilní pro skladování, dbát na značení na obalu! | 5712 5727, 5728, 5729 5746, 5571 5740, 5705, 5718,5748,5749 |
| 5770-0008 | Polyuretanové tužidlo | alifatický isokyanatan | S benzinem snášenlivé, citlivé na vlhkost, jako „Speed“ doplněk vhodný pro syntetickou kvalitu za účelem rychlého schnutí a pozvednutí lesku. | 5714 |
| 5770-0100 | Polyuretanové tužidlo | alifatický isokyanatan | Zředěná forma, světelně stálé a odolné pro venek, citlivé na vlhkost, v uzavřených obalech 3 měsíce stabilní pro skladování, dbát na značení na obalu! | 5719 |
| 5775-0100 | Polyuretanové tužidlo | aromatický isokyanatan | Vhodné pouze pro vnitřní použití, citlivé na vlhkost, nestabilní proti křídovatění a světelně nestálé, dbát na značení na obalu! | 5703 |
| 5786-0100 | Epoxidové tužidlo | adukt polyamino amidu | Od + 5°C tvrdnoucí, nízká citlivost na vlhkost, v uzavřených obalech 6 měsíců stabilní pro skladování. | 5759 |
| 5786-0200 | Epoxidové tužidlo | adukt polyamino amidu | Zředěná forma, od +5°C tvrdnoucí, pro 2K epoxid pryskyřičný základ, v uzavřených obalech 6 měsíců stabilní pro skladování. | 5709 |
| 5797-0200 | Epoxidové tužidlo | adukt polyamino amidu | Tixotropní tužidlo, od +5°C tvrdnoucí, umožňuje vysokou sílu vrstvy, vysoká trvanlivost, v uzavřených baleních 6 měsíců stabilní pro skladování. | 5707 |
| 5786-0300 | Epoxidové tužidlo | modifikovaný epoxid amin adukt | Vysoce reakční tužidlo pro rozpouštědla obsahující epoxidové pryskyřičné systémy, s vynikajícími hodnotami ochrany proti korozi, tužidlo chránit během skladování a zpracování před vniknutím vzduchu – v uzavřených obalech 6 měsíců stabilní pro skladování. | 5754 |

Informace o výrobcích – Ředidla

| Druh/ zboží | Název | Krátké informace | Bod vzplanutí hořlavé kapaliny VbF |
| --- | --- | --- | --- |
| 5117-0100 | Univerzální ředidlo pro stříkání | Rychle těkavé, pro vypalovací emaily, nitrolaky, 2K laky, kopolymerové laky a jednovrstvé syntetické emaily. | > 23°C VbF A II |
| 5102-0100 | Speciální ředidlo pro 2K – laky | Středně těkavé, s dobrou rozpouštěcí silou pro 2K laky, také vhodný k ředění nitro/nitro kombinovaných laků a jako elektrostatické ředidlo. | > +23°C VbF A II |
| 5108-0100 | Ředidlo pro elektrostatické zařízení | Pomalu těkavé, pro elektrostatické vysoce rotační zařízení, stejně tak jako ředidlo pro máčení a stříkání za horka. | > +55°C VbF A III |
| 5775-0100 | Polyuretanové tužidlo aromatický isokyanatan | Vhodné pouze pro vnitřní použití, citlivé na vlhkost, nestabilní proti křídovatění a světelně nestálé, dbát na značení na obalu! | 5703 |
| 5786-0100 | Epoxidové tužidlo adukt polyamino amidu | Od + 5°C tvrdnoucí, nízká citlivost na vlhkost, v uzavřených obalech 6 měsíců stabilní pro skladování. | 5759 |
| 5786-0200 | Epoxidové tužidlo adukt polyamino amidu | Zředěná forma, od +5°C tvrdnoucí, pro 2K epoxid pryskyřičný základ, v uzavřených obalech 6 měsíců stabilní pro skladování. | 5709 |
| 5797-0200 | Epoxidové tužidlo adukt polyamino amidu | Tixotropní tužidlo, od +5°C tvrdnoucí, umožňuje vysokou sílu vrstvy, vysoká trvanlivost, v uzavřených baleních 6 měsíců stabilní pro skladování. | 5707 |
| 5786-0300 | Epoxidové tužidlo modifikovaný epoxid amin adukt | Vysoce reakční tužidlo pro rozpouštědla obsahující epoxidové pryskyřičné systémy, s vynikajícími hodnotami ochrany proti korozi, tužidlo chránit během skladování a zpracování před vniknutím vzduchu – v uzavřených obalech 6 měsíců stabilní pro skladování. | 5754 |