|  | PU těsnící hmota 382 |
| --- | --- |
|  | 1-komponentní, přetíratelná, odolná vůči hnilobě, pro vnějšek i vnitřek, s PU – základem 379 |

| Vlastnosti: 1-komponentní, těsnící hmota na spáry dle DIN 18 540 pro vnějšek i vnitřek. Po vytvrzení měkce elastická a odolná vůči hnilobě. Bez základu použitelná např. na keramiku, eloxovaný hliník a sklo. Při hoření odpovídá třídě B2 stavebních hmot. Okruhy použití: Pro elastické utěsnění pohyblivých, dělících a spojovacích spár, např. na podklady z betonu, pórobetonu, zdiva atd., kromě toho na některé kovy a umělé hmoty. Speciálně vhodná pro utěsnění dilatačních spár povrchových staveb dle DIN 18 540-F. Kromě toho použitelná pro lepení okapnicových profilů 1595 a profilů s vydutým zaoblením 1593. Nevhodná pro utěsnění skel v oknech a stejně tak na mramor a přírodní kameny. Popis materiálu: Standardní barevné odstíny: bílý, šedý Skladba materiálu: Polyuretan, 1- komponentní, tvrdnoucí vzdušnou vlhkostí Hustota: cca 1,0 g/cm3 Objemové změny - úbytek: cca 6% dle DIN 52 451 Pevnost v tahu: DIN 52 455 NTW-1-A2-100-23 cca 0,2 až 0,3 N/mm2 Tvarová návratnost: cca 80% dle DIN 52 458 BR-1-V4 | Přípustná deformace: max.25%, vztahující se na výchozí šířku spáry Teplotní stabilita: cca. -40°C až + 80°C Balení: 310 ml kartuš 600 ml salám (jen v šedé) Zpracování: Nanášení: Kartuši na závitové hlavě odříznout a našroubovat hubici. Špičku hubice šikmo seříznout tak, aby odpovídala šířce spáry. Kartuši vložit do pistole. Při zpracování salámových balení, balení na jednom konci naříznout a vložit do pistole. Špičku hubice odpovídajícím způsobem seříznout. Okraje spár případně zalepit lepící páskou. Materiál pomocí Tlakové pistole 1374 tlakem pevně a rovnoměrně nanést do spár. Otevřené kartuše bezodkladně zpracovat. Povrch před počátkem tvorby škraloupu vyhladit navlhčeným nářadím a odstranit lepící pásku. Jako vyhlazovací roztok použít vodu, smíchanou s běžnými smáčedly. Přitom použít minimální množství přísad, aby nedošlo ke zbarvení těsnící hmoty a sousedících podkladů. Doporučuje se spáry vyhladit hladícím nářadím. Znečištění v čerstvém stavu odstranit Speciálním syntetickým ředidlem 915. Snášenlivost: Elastické izolační hmoty zásadně | nepřetírat. V případě, že je to výjimečně nutné, provést zkoušku, aby se vyloučilo vzájemné ovlivnění s nátěrovou látkou. Dbát na BFS list č.23, odst. 4.1. Spotřeba: Spotřeba se nechá zjistit vynásobením šířky spáry x hloubka spáry x délka spáry. Při průřezu spáry 15 x 10 mm vystačí 310 ml kartuše na cca 2,06 m, 600 ml salám na cca 4,00 m. Přesná spotřeba se zjistí zkouškou na daném objektu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C a do max. +40°C teploty vzduchu a podkladu. Platí i pro teplotu stavebních dílů do 8 hodin po zpracování. Čištění nářadí: Okamžitě po použití Speciálním syntetickým ředidlem 915. Ve ztuhlém stavu se dá odstranit PU těsnící hmota 382 pouze mechanicky. Schnutí: ( při +20°C a 65% rel. vlhkosti): Vytvrzení cca 2 mm za den, v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Skladování: Skladovat v chladu, suchu a chránit před mrazem, při teplotách mezi +5°C a +25°C. Skladovatelné cca 12 měsíců v uzavřeném balení. |
| --- | --- | --- |

| Deklarace: Upozornění: obsahuje Isokyanát Bezpečnostní upozornění: Nesmí se dostat do rukou dětem. Při práci nejíst a nepít. Chránit před tepelnými zdroji – nekouřit. Zabránit vniknutí do očí a styku s kůží. Třída ohrožení vody: 1 dle VwVwS Kód výrobku: není uveden Platí údaje v aktuálním bezpečnost. listu. | Úprava podkladu: Ztvárnění spár musí být zásadně prováděno dle směrnic DIN 18 540. Vyvarovat se trojhranných spár a trojstranného spojení. Profily plněné PE pěnou zabraňují spojení PU – těsnící hmoty 382 s podkladem. Předplněný materiál se musí snášet s těsnící hmotou. Nevhodné jsou například dehtové, asfaltové nebo olej obsahující výrobky. Hrany spár případně oblepit lepící páskou. | Přilnavostní plochy musí být pevné, suché, čisté, nosné a bez dělících částic. Nesmí obsahovat asfalt a dehet. Nenosné nátěry bezezbytku odstranit. Odzkoušet přilnavost a snášenlivost s umělými látkami, barvami a laky v závislosti na objekt. U savých podkladů pro zlepšení přilnavosti a uzavření pórů použít PU základ 379. Viz také VOB, díl C, DIN 18 363, odst. 3. |
| --- | --- | --- |

## Definování dimenze spár dle BFS listu č. 23

| Vzdálenost spár | Šířka spár | Tloušťka těsnící hmoty spáry |
| --- | --- | --- |
|  | minimální míra |  |  |
|  | bmin | d | mezní úchylky |
| m | mm | mm | mm |
|  | do 2 | 10 | 8 | + 2 |
| přes 2 | do 3,5 | 15 | 10 | + 2 |
| přes 3,5 | do 5 | 20 | 12 | + 2 |
| přes 5 | do 6,5 | 25 | 15 | + 3 |
| přes 6,5 | do 8 | 30 | 15 | + 3 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| PU – základ 379 Vlastnosti: Speciální univerzální základ pro zlepšení přilnavosti PU – těsnící hmoty 382, pro vnější i vnitřní použití. Okruhy použití: Jako optimální spojovací prostředek na hrany spár, pro následné zpracování PU – těsnící hmoty 382. Například na beton, pórobeton, zdivo, omítky, vláknitý cement. Popis materiálu: Standardní barevný odstín: Žlutavě transparentní Skladba materiálu: Polyuretan Bod vzplanutí: -4°C | Hustota: cca 1,0 g/cm3 Balení: 1 l Zpracování: Nanášení: Balení ponechat uzavřené až do zpracování a PU základ 379 nezpracovávat z originálního balení. Z balení odebrat jen tolik materiálu, kolik se zpracuje maximálně během 30 minut. PU základ 379 nanášet štětcem neředěný na strany spár tak, aby vznikl uzavřený film. Před nanesením PU těsnící hmoty 382, nechat základ úplně odvětrat. Snášenlivost: Nemíchat s jinými druhy materiálů. Spotřeba: cca 100 ml/m2 | Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C a do max. +30°C teploty podkladu. Nezpracovávat při extrémně vysoké vlhkosti vzduchu, např. za mlhy. Čištění nářadí: Okamžitě po použití Speciálním syntetickým ředidlem 915 nebo Rychlo čističem štětců 111. Schnutí: ( při +20°C a 65% rel. vlhkosti): Doba odvzdušnění cca 1 hodina, max. 6 hodin. Skladování: Skladovat v chladu, suchu a chránit před mrazem. Skladovatelné cca 9 měsíců v uzavřeném balení. |
| --- | --- | --- |

| Deklarace: Upozornění: Obsahuje Isokyanát. Obsahuje hexahydrometylphtalsau-ereanhydrid, Isophorondiisocyanat; Může vyvolat alergické reakce. Upozornění na nebezpečí: Lehce vznětlivý. Škodlivý pro vodní organismy, v povodí může mít dlouhodobě škodlivé účinky. Dráždí oči. Výpary mohou způsobit ospalost a malátnost. Opakovaný kontakt může vést k poničení a popraskání pokožky. Bezpečnostní upozornění: Nesmí se dostat do rukou dětem. Zabránit úniku do životního prostředí. Dodržovat zvláštní upozornění v bezpečnostním listu. Používat pouze v dobře větraných prostorách. Při požití přivolat okamžitě lékaře a předložit mu balení nebo etiketu. Při vniknutí do očí okamžitě důkladně vymývat vodou a konzultovat s lékařem. Chránit před tepelnými zdroji – nekouřit. Zajistit opatření proti elektrostatickému nabití. Zabránit styku s kůží. | Třída ohrožení vody: 2 dle VwVwS Kód výrobku: není uveden Platí údaje v aktuálním bezpečnost. listu. Úprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a bez drolivých částic a prachu. Nenosné vrstvy beze zbytku odstranit. Upozornění: Při použití PU – těsnící hmoty 382 ve vnitřním prostředí může dojít za nepříznivých podmínek (tma, topení bez kouřovodu) obzvláště u bílého barevného odstínu ke změně zabarvení. Při nepříznivých vytvrzovacích podmínkách (např. vlhkosti a teple) a stejně tak na porézních a vlhkých podkladech není vyloučena tvorba puchýřků. V daném případě provést vlastní zkoušku. Reklamace na změnu zbarvení nebo tvorbu puchýřků, které se vztahují k výše uvedeným příčinám nebude brán zřetel. | Dbát na další údaje uvedené v technologických listech ostatních použitých výrobků. Technické poradenství: Pro další technické informace je Vám k dispozici poradenská služba Brillux. Doplňkové výrobky: Zakládací kulatá šňůra pro spáry 387 Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Obsah nezakládá žádné smluvní právní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. 10.08.2005 |
| --- | --- | --- |

| Obrázek 1 Vyobrazení dilatační spáry dle DIN 18 540 b = šířka spáry d = tloušťka těsnící hmoty spáry f = hloubka spáry (těsnící hmota s těsnícím profilem) dle DIN 18 540 musí strany spár až do hloubky t = 2b probíhat paralelně Obrázek 2 Vyobrazení hran dle DIN 18 540: Betonové stavební díly se musí dotýkat hranou s a ≥ 1 cm |  |
| --- | --- |