|  | Hydro fasádní impregnace 512 |
| --- | --- |
|  | speciální impregnační koncentrát, vodou ředitelný, hydrofobní, hluboko pronikající, pro venkovní použití |

| Vlastnosti: Vodou ředitelný, hluboko pronikající speciální koncentrát na mikro emulzní bázi s hydrofobním účinkem. Impregnace je odolná vůči UV a alkáliím, matná a bezbarvá. Chrání plochu před nasáknutím vodou. Zamezuje výkvětům a předčasnému znečištění. Okruhy použití: K impregnování savých, minerálních podkladů, např. cihel, pískovce, přírodního kamene, betonu, vápencového pískovce, lícového zdiva, omítek a vymývaného betonu atd. Impregnace nemění přírodní charakter materiálu. Popis materiálu: Barevný odstín: bezbarvý Stupeň lesku: matný Báze výrobku: alkyl – silikonová pryskyřice Hustota: cca. 0,95 – 0,97 g/cm3 Balení: 1 l (koncentrát) Zpracování: Namíchání: Hydro fasádní impregnaci 512 namíchat se studenou, čistou vodou v uvedeném míchacím poměru v čisté nádobě. | Poměr míchání: 1:9 (1 díl Hydro fasádní impregnace 512 na 9 dílů vody). Tónování: Netónovat. Snášenlivost: Nemíchat s jinými druhy materiálu. Nanášení: Namíchanou směs nanášet nátěrem nebo zaplavováním. Doporučeno je nanášení zaplavováním, aby se docílilo rovnoměrného nasycení podkladu. Namíchanou směs dle savosti podkladu nanášet 1 – 2x sytě nátěrem mokré do vlhkého od spodu nahoru. Spotřeba: Cca. 20 – 60 ml/m2 koncentrát (cca. 200 – 600 ml/m2 hotová směs) dle savosti podkladu. Přesnou potřebu zjistíte zkouškou na daném objektu. Teplota zpracování: Zpracovávat při teplotě od +10°C do +25°C vzduchu a objektu. Doba zpracovatelnosti: Rozdělaná směs musí být zpracována během 24 hodin. Čištění nářadí: Po použití vodou. | Schnutí (při 20°C, 65% rel. vlh.): Suché po cca. 12 hodinách. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Skladování: Skladovat v chladu a suchu. Otevřená balení důkladně uzavřít. Deklarace: ADR/RID: 3/30/F1 UN-č.: 1993 Upozornění na nebezpečí: Hořlavý. Nebezpečí vážného poškození očí. Bezpečnostní předpisy: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevdechujte páry. Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě. Třída ohrožení vody: WGK 1, zatřídění dle VwVwS Kód výrobku: nebyl udělen Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. |
| --- | --- | --- |

| Provádění nátěru: Příprava podkladu: Podklad musí být minerální, pevný, suchý, čistý, nosný a savý, nesmí obsahovat výkvěty ani nesoudržné částice, korozi podporující součásti nebo jiné spojení rušící mezivrstvy. Znečištěný povrch by měl být před impregnací, pro docílení optimálního účinku vniknutí, důkladně, popř. s použitím speciálních čistících prostředků do hloubky pórů očištěn. Houbami a řasami napadené plochy důkladně očistit a ošetřit Univerzálním fungicidem 542. Podklad dle požadavku předupravit. Dbát na VOB díl C, DIN 18363, odst. 3. Impregnace: Namíchanou směs dle savosti podkladu nanášet 1 – 2x mokré do vlhkého od spodu nahoru. | Upozornění: Okolní stavební díly z např. plastu, skla a dřeva, stejně tak i rostliny zakrýt. Věci postříkané impregnací ihned omýt čistou vodou. Vlasové trhliny v podkladu budou až do šířky 0,3 mm impregnací „přemostěny“. Vodní srážky nemohou proniknout. Větší trhliny se musí nejprve vyplnit vhodným, povrch spojujícím materiálem. Technické poradenství: Pro další technické informace je k dispozici poradenská služba firmy Brillux. | Poznámka: Všechny údaje a hodnoty jsou výsledkem intenzivních vývojových prací a dlouholetých praktických zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuelně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. Stav: 01.08.2006 |
| --- | --- | --- |