|  | Fasádní barva 56 |
| --- | --- |
|  | bílá, matná, povětrnostně odolná, pro venek |

| Vlastnosti: Povětrnostně odolná, dobře kryjící disperzní fasádní barva. Bílá, matná, bez vnitřního pnutí, nemýdlovatí a je difúzní. Okruhy použití: Pro vysoce hodnotné a stálé fasádní nátěry na nosných minerálních podkladech, např. omítky (maltové skupiny PII, PIII), pohledový beton, intaktní disperzní barevné nátěry. Na plochách s dlouhodobě trvajícím vlhkostním zatížením existuje riziko napadení řasami popř. houbami. Na tyto plochy doporučujeme použít Evocryl 200 nebo Silikonovou fasádní barvu 918 jako „Protect – kvalitu“. Popis materiálu: Standardní barevný odstín: 0095 bílý Další barevné odstíny dle poptávky. Stupeň lesku: matný Báze výrobku: akrylátový kopolymer Hustota: cca. 1,54 g/cm3 | Propustnost vodních par: Sd (H2O) < 0,14 m, odpovídá třídě I „vysoká propustnost vodních par“ dle DIN EN ISO 7783-2. Koeficient nasákavosti: w – hodnota < 0,1 kg/(m2.h0,5), odpovídá třídě III „nízká propustnost vody“ dle DIN EN 1062-3. Balení: 2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l Zpracování: Ředění: V případě potřeby nepatrně vodou. Tónování: Základní a tónovací barvou 951. Snášenlivost: Mísitelné pouze se stejnými a v tomto technologickém listu k tomu uvedenými druhy materiálů. Nanášení: Fasádní barvu 56 zpracovávat nátěrem, válečkem a airless stříkáním. Spotřeba: Cca 140 – 170 ml/m2 pro nátěr na hladkých podkladech. Na hrubších plochách se spotřeba přiměřeně zvyšuje. Přesnou spotřebu zjistíte zkouškou na daném objektu. | Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a objektu. Čištění nářadí: Po použití okamžitě vodou. Schnutí (při +20°C, 65% rel.vlh.): Přetíratelné po cca. 12 hodinách. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Skladování: Skladovat v chladu a chránit před mrazem, otevřená balení důkladně uzavřít. Deklarace: Upozornění: Obsahuje konzervační prostředky. Nevdechovat mlhu vzniklou stříkáním. Třída ohrožení vody: WGK 1, dle VwVwS Kód výrobku: M-DF02 Platí údaje v aktuálním bezpečnost-ním listu. |
| --- | --- | --- |

Údaje pro Airless stříkání:

| Vrtání trysky | Úhel stříkání | Tlak v barech | Ředění |
| --- | --- | --- | --- |
| couly | mm |  |  |  |
| 0,021 – 0,027 | 0,53 – 0,69 | 40° - 80° | cca. 150 | cca. 5 % |

| Provádění nátěru: Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a nesmí obsahovat výkvěty ani nesoudržné částice, korozi podporující součásti nebo jiné spojení rušící mezivrstvy. | Stávající vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné vrstvy důkladně a dle předpisů odstranit. Plochy napadené houbami a řasami důkladně očistit a ošetřit Univerzálním fungicidem 542*. | (*Biocidy používat bezpečně. Před použitím přečíst návod a informace na výrobku.) Očištěná místa odborně fluátovat. Podklad dle požadavku základovat a/nebo použít mezinátěr. Dbát na VOB díl C, DIN 18363, odst. 3. |
| --- | --- | --- |

| Podklady | Základní nátěr | Mezinátěr | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| Normálně savé podklady, např. venkovní omítky (maltové skupiny PII, PIII) | dle potřeby Základovým koncentrátem ELF 938, ředěným 1:4 nebo Hloubkovým základem Lacryl LF 595 | Fasádní barva 56 nebo v případě, že jsou požadovány plnivé vlastnosti, Fasádní nátěrový plnič 444 | Fasádní barva 56 |
| Silně savé podklady, např. venkovní omítky, beton, pohledové zdivo | dle potřeby Hloubkovým základem Lacryl LF 595 nebo Hloubkovým základem 545 |  |  |
| nesavé podklady | dle potřeby Spojovacím základem LF 3720 nebo 2K Epoxidovým spojovacím základem 855 |  |  |

| Upozornění: Fasádní plochy natírat plynule a sytě. Nátěry na organicky vázaných omítkách, zvláště ve WDV systému, provádět např. Silikonovou fasádní barvou 918 nebo barvou Evocryl 200. Dodržovat další údaje v technologických listech použitých výrobků. Technické poradenství: Pro další technické informace je k dispozici poradenská služba firmy Brillux. | Doplňkové výrobky: 2K Epoxidový spojovací základ 855 Fasádní nátěrový plnič 444 Základový koncentrát ELF 938 Spojovací základ LF 3720 Hloubkový základ Lacryl LF 595 Hloubkový základ 545 Základní a tónovací barva 951 Poznámka: Všechny údaje a hodnoty jsou výsledkem intenzivních vývojových prací a dlouholetých praktických zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuelně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu | poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. Stav: 05.08.2015 |
| --- | --- | --- |