|  | Klihová barva ELF 58 |
| --- | --- |
|  | bez rozpouštědel a změkčovadel, bílá, matná, reverzibilní, pro vnitřek |

| Vlastnosti: Vnitřní vodou ředitelná barva bez rozpouštědel a změkčovadel. Bílá, matná, pachově neutrální, dobře kryvá a reverzibilní (znovu odstranitelná omytím vodou). Bez fogging aktivních substancí. Kromě toho vysoce difúzní a lehce zpracovatelná. Použití: Pro reverzibilní nátěry na stropy a mechanicky nezatížené stěny uvnitř. Na základě reverzibility je obzvlášť vhodná pro použití v oblasti ochrany památek. Popis materiálu: Barevný tón: 0095 bílý Báze: étery celulózy Hustota: cca 1,57 – 1,62 g/cm3 Klasifikace dle DIN EN 13 300: Otěruvzdornost za vlhka: třída 5 (reverzibilní) Kontrastní poměr: třída 2 při 7 m2/l Lesk: tupě matný Maximální velikost zrna: jemná Balení: 10 l | Zpracování: Ředění: V případě potřeby ředit nepatrně vodou. Tónování: Do max. 3% Základní a tónovací barvou 951 bez ovlivnění reverzibility. Snášenlivost: Míchat jen se stejnorodými a v tomto technol. listu k tomu určenými materiály. Nanášení: Klihová barva ELF 58 může být nanášena štětkou, válečkem a nástřikem Airless. Spotřeba: cca 150-180 ml/m2. Přesnou spotřebu je možné zjistit pomocí zkoušky na daném podkladu. | Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a podkladu. Čištění nářadí: Po ukončení práce okamžitě vyčistit vodou. Doba schnutí: (při 20°C, 65% rel. vlhkosti): Povrchově suché po cca. 4 - 6 hod. Proschlé po cca. 3 dnech. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu je nutno počítat s delší dobou schnutí. Skladování: V chladu a chránit před mrazem. Otevřená balení důkladně uzavřít. Deklarace: Upozornění: Nevdechovat mlhu vzniklou při stříkání. Třída ohrožení vody: WGK 1 dle VwVwS Kód výrobku: M-DF01 Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. |
| --- | --- | --- |

Údaje pro Airless stříkání:

| Otvor trysky | Úhel nástřiku | Tlak v barech | Ředění |
| --- | --- | --- | --- |
| couly | mm |  |  |  |
| 0,021 – 0,026 | 0,53 – 0,63 | 40° - 80° | cca. 150 | cca. 5 – 10% |

| Provádění nátěru: Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a nesmí obsahovat výkvěty ani nesoudržné částice, korozi podporující součásti nebo jiné spojení rušící mezivrstvy. Stávající vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné nátěry důkladně odstranit a dle předpisů zlikvidovat. Staré klihové barvy důkladně omýt. Obklady stěn nevhodné pro nátěr včetně lepidla a zbytků makulatur bezezbytku odstranit. Očištěná místa odborně fluátovat. Podklad dle požadavků základovat a/nebo opatřit mezinátěrem. Dbát na VOB díl C, DIN 18 363, odst. 3. Základní nátěry V případě potřeby Hloubkový základ Lacryl LF 595, Hloubkový základ 545 nebo Základový koncentrát ELF 938. Konečný nátěr Klihová barva ELF 58. | Upozornění: Klihovou barvu ELF 58 nepoužívat na nátěry Raufaser, skelných tapet nebo strukturovaných tapet. Pro nátěry Raufaser použít minimálně kvalitu s třídou otěruvzdornosti za vlhka 3, dle DIN EN 13 300, např. Dolomit ELF 900 nebo Glemalux ELF 1000. V případě potřeby, hrubé plochy před provedením nátěru vyhladit tmelením např. Tmelící hmotou pro ruční nanášení LF 1884. Dbát na další údaje v technologických listech ostatních použitých výrobků. Technické poradenství: Pro další technické informace je Vám k dispozici poradenská služba firmy Brillux. | Doplňkové výrobky: - Základový koncentrát ELF 938 - Hloubkový základ Lacryl LF 595 - Hloubkový základ 545 - Základní a tónovací barva 951 Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých zkušenostech. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, popřípadě zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. 01.08.2006 |
| --- | --- | --- |