|  | Bezbarvý PU lak na parkety 344 |
| --- | --- |
|  | vodou ředitelný, pachově neutrální, plnivý, bezbarvý, hedvábně matný, 1-komponentní, odolný vůči otěru, pro vnitřní použití |

| Vlastnosti: Vodou ředitelný, 1 komponentní vrchní lak na polyuretano - akrylové bázi. Bezbarvý, hedvábně matný, odolný vůči otěru a trvanlivý. Kromě toho odolný vůči jemným domácím čistícím prostředkům a je rezistentní vůči žloutnutí a lehce zpracovatelný. Zdůrazňuje přirozený barevný odstín dřeva (nevytváří šedivý závoj). Odpovídá EN 71 - 3 o Bezpečnosti dětských hraček odolný proti slinám a potu. Okruhy použití: Pro odolné, bezbarvé vrchní nátěry na nové a již natřené parketové, palubkové, dřevěné podlahy a jiné v obytné zóně. Popis materiálu: Barevný odstín: 0100 bezbarvý Stupeň lesku: hedvábně matný Báze materiálu: Akrylo – polyuretanová disperze VOC: EU mezní hodnoty pro tento výrobek (Kat. A/e): 150 g/l (2007)/ 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 100 g/l VOC. | Obsažené látky: Akrylo – polyuretanová disperze, oxid křemičitý, voda, glykol, aditiva Hustota: cca 1,03 g/cm3 Balení: 750 ml, 2,5 l Zpracování: Ředění: Připraveno pro zpracování. V případě potřeby pro regulaci stékavosti, do max. 5% vodou. Tónování: Netónovat. Snášenlivost: Nemíchat s jinými druhy materiálů. Nanášení: Bezbarvý PU lak na parkety 344 nanášet nátěrem nebo válečkem. Spotřeba: cca. 90 – 120 ml/m2 pro nátěr. Přesnou spotřebu je možné zjistit pomocí zkoušky na daném podkladu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a podkladu. Vhodné při +10°C až +25°C teploty vzduchu a podkladu. | Čištění nářadí: Po ukončení okamžitě vodou. Doba schnutí: (při +20°C, 65% rel. vlhkosti): U prvního nátěru na neošetřených dřevěných plochách po cca 1 - 2 hodinách přetíratelný. Mezi a konečný nátěr nejdříve po 8 hodinách přetíratelný popř. pochozí. Plně zatížitelné po proschnutí (cca 8 dnů). Koberce nepokládat dříve jak po uplynutí jednoho týdne. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Skladování: V chladu, suchu a chránit před mrazem. Otevřená balení důkladně uzavřít. Deklarace: Třída ohrožení vody: WGK 1, dle VwVwS Kód výrobku: VV3 Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. Odstranění odpadu: Pouze zcela vyprázdněná balení recyklovat. Tekuté zbytky materiálu odevzdat ve sběrně nebezpečných odpadů. |
| --- | --- | --- |

| Provádění nátěru: Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a bez oleje, vosků, mastnoty a jiných nesoudržných částic. Stávající vrstvy, zvláště pak z výroby natřené hotové parkety, odzkoušet na vhodnost, nosnost | a přilnavost; popř. vytvořit zkušební plochu. Neintaktní a nevhodné nátěry důkladně odstranit a dle předpisů zlikvidovat. Zašedlé dřevo odstranit až na nosnou dřevěnou vrstvu. Intaktní lak důkladně obrousit. U nových, neošetřených podkladů před | provedením nátěru, provést jemné obroušení brousícím papírem, s minimální zrnitostí 100 nebo jemnější. Podklad dle požadavků předupravit, základovat a/nebo opatřit mezinátěrem. Dbát na VOB díl C, DIN 18 363, odst. 3. |
| --- | --- | --- |

Vnitřní nátěry na dřevěné podlahy

| Podklady | Základní nátěry | Mezinátěry | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| dřevěné podlahy, neošetřené, např. parketové podlahy, palubky aj.1) | Bezbarvý PU lak na parkety 344, hedvábně matný | Bezbarvý PU lak na parkety 344, hedvábně matný | 1 – 2x Bezbarvý PU lak na parkety 344, hedvábně matný |
| dřevěné podlahy, s intaktním, nosným nátěrem | poškozená místa Bezbarvý PU lak na parkety 344, hedvábně matný |  |  |

1) U pórovitého dřeva a mikrotrhlin ve dřevě, obzvláště u tvrdého dřeva, např. u dubu, buku atd., doporučujeme, nejprve provést bezbarvou impregnaci Ochrannou lazurou 620.

Pro lesklé nátěry použít Bezbarvý PU lak na parkety 342, lesklý.

| Upozornění: Nepoužívat na okenní parapety a schody. I při zpracování laků s nízkou úrovní škodlivin je nutno dodržovat obvyklá ochranná opatření. Chránit před dětmi. Nevdechovat mlhu vzniklou stříkáním. Během a po zpracování zajistit důkladné větrání. Při vniknutí do očí nebo styku s pokožkou okamžitě důkladně vymýt vodou. Zabránit úniku do kanalizace, povodí nebo země. Doporučujeme mezi jednotlivými pracovními postupy plochu obrousit. Žádoucí je mezibroušení v systému „lak na lak“. Pro zvýšení užitné vrstvy doporučujeme, provést dvojí konečný nátěr. | Dbát na další údaje v technologických listech ostatních použitých výrobků. Technické poradenství: Pro další technické informace je Vám k dispozici poradenská služba firmy Brillux. Doplňkové výrobky: Ochranná lazura 620 Bezbarvý PU lak na parkety 342, lesklý Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Naše technická aplikační doporučení ústní i | písemná, která dáváme kupujícím, popřípadě zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. Stav: 02.01.2007 |
| --- | --- | --- |