Kreativní algantico 70

Dekorační špachtlovací hmota na vápenné bázi -

benátské štuky, pro vnitřek

| Vlastnosti: Vysoce difusní špachtlovací dekorační hmota na vápenné bázi s mramorovým práškem. K vytváření hodnotných deko-rativních povrchů s proměnným stupněm lesku a mramorovým efektem - benátské štuky. Lehce zpracovatelná a bez ředidel. Okruhy použití: K vytváření hodnotných dekora-tivních ploch na stěnách a stropech uvnitř. Vhodné použití např. v hotelech, restauracích, obchodech, konferenčních sálech, obchodních a repre-zentačních prostorách, ale i soukromém sektoru. Vhodným podkladem jsou vápenocemen-tové a cementové omítky, sádrové omítky, sádrokarton, intaktní disperzní nátěry atd. | Popis materiálu: Barevné tóny: 80 barevných tónů z tónova-cího systému Brillux podle vzorníku Creativ Algantico 70 Stupeň lesku: Proměnlivý od lesklého až po matný. Skladba materiálu: Pojivo na bázi vyzrálého vápna s mramorovým práškem, přísa-dy, vodou ředitelný. Hodnota pH: > 12 Hustota: cca 1,4 g/cm3 Balení: 2,5 kg, 10 kg Zpracování: Všeobecné pokyny: K nanášení materiálu se použí-vá speciální benátské hladítko výr. č. 1764 a efektní hladítko výr.č. 1155. Ostré hrany hladítka je třeba před použitím ohladit skelným papírem. | Natónovaný materiál musí před použitím minimálně 1 den zrát a je třeba ho před použitím důkladně promíchat pomalu běžícím míchadlem, přelít do jiné nádoby a ještě jednou za-míchat. Materiál se při mezi-vrstvě a konečné vrstvě nanáší v malých diagonálních nerovno-měrných pásech. Při výšce místnosti cca 2,5 m se osvědčila šířka pásu cca 0,5m. Jednotlivé pásy se nepravidelně překrývají, aby nevznikla pravidelná linie. Ve vnitřních rozích a u oken a dveří se doporučuje vytvořit tenký ohraničující pásek vytvo-řený lepicí páskou, které se při každé operaci obnovují. Provedení ploch se před nane-sením další vrstvy přebrousí excentrickou bruskou s odsává-ním. |
| --- | --- | --- |
| Ředění: Podle potřeby ředit vodou, tak až dosáhne krémovité konzistence. Tónování: Všechny barevné tóny jsou mezi sebou bez omezení mísitelné. Snášenlivost s jinými materiály: Nemíchat s jinými materiály, jinak by se ovlivnily příznivé vlastnosti materiálu. Míchatelné pouze s pig-menty, které jsou alkalicky odolné. Nepoužívat pigmenty s obsahem pojiv. Spotřeba (na 1 vrstvu): podkladové špachtlování: cca 300 g/m2, mezišpachtlování: cca 200 - 250 g/m2, vrchní špachtlování cca 150 - 200g/m2. Přesná spotřeba se zjistí zkušební aplikací na daném povrchu. Teplota nanášení: Vhodná teplota pro nanášení je mezi 10° až 20°C, nezpracovávat při teplotě vzduchu a podkladu pod 5°C. Relativní vlhkost vzduchu by měla být níže než 70%. | Čištění nářadí: Během práce a okamžitě po ukončení je třeba nářadí omýt vodou. Schnutí: ( při +20°C a 65% vlhkosti vzduchu ): Podkladní špachtlování a mezi-špachtlování musí schnout mini-málně 12 hodin. Zcela proschlé je po 1,5 - 3 dnech. Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti se schnutí prodlouží. Skladování: V chladu, nesmí zmrznout. Načaté balení dobře uzavřít. Je třeba zamezit znečištění materiálu, načatý materiál zakrýt folií a namíchaný a natónovaný materiál zpracovat do 4 týdnů. Deklarace: Nebezpečnost materiálu: Nebezpečí vážného poškození očí a pokožky. Bezpečnostní pokyny: Užívat osobní ochranné pomůcky - ochranné brýle a rukavice. Při po-třísnění okamžitě omýt, při potřís-nění očí omýt a vyhledat lékaře. Nepatří do rukou dětem. | Třída ohrožení vody: WGK 1, podle VwVwS Kód materiálu: neudán Vytváření povlaku: Úprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný, bez výkvětů, sanitní, neprašný. U předchozích povlaků ověřit nosnost. Nenosné organické povlaky odstranit beze zbytku např. odstraňovačem 155 nebo 160. Nenosné minerální povlaky mecha-nicky odstranit. Klihové a hlinkové malby důkladně omýt. Staré intaktní olejové a lakové nátěry naleptat a omýt. Opravená místa odborně fluátovat. Hlazení: K vytvoření kvalitní povrchové úpravy - benátského štuku je třeba dobře vyhlazený špachtlovaný základ např. Breplasta H 1882. K zamezení případných trhlin na sádrokartonu, vláknitých deskách atd. je vhodné podklad armovat. |

| Pracovní postup nanášení Creativ Algantico 70 Základování: Vyšpachtlovaný a přebroušený podklad základovat hloubkovým základem 595 lehce natónovaným tónovacími barvami 951 ve vazbě na finální povlak. Předšpachtlování: Na připraveném, ale barevně nejednotném podkladu a standardně při středních a intenzivních barev-ných tónech je nutné celoplošné předšpachtlování materiálem Crea-tiv Algantico 70. Provádí se celoplošně tenkovrstvě benátským hladítkem 1764. Vyšpachtlovaný podklad se po dostatečném vy-schnutí přebrousí ( zrnění 220 ). | Základní špachtlování: Na připravený proschlý podklad nanést benátským nebo efektním hladítkem rovnoměrně a tenkovrstvě další vrstvu. Netlačit příliš, aby se materiál nezhustil, vytváří pak svě-tlejší místa. Po vyschnutí se povrch lehce přebrousí ( zrnění 220 - 320 ). Závěrečné špachtlování a zhutnění: Materiál se nanáší v bocháncích, které se křížem krážem roztírají do rovnoměrného, uzavřeného tenko-vrstvého povlaku. Nesmí se příliš tlačit. Po zaschnutí cca 2/3 na-špachtlované plochy do mastně vlhkého stavu se započne se zhutněním. Provádí se speciálním hladítkem 1155 s vybroušenou vytvrzenou vyleštěnou hranou pod tlakem. Hladítko se průběžně čistí a vlhčí sprejem s vodou. | Pokud se materiál při hutnění maže, není ještě dostatečně vyschlý. Vlhkost vzduchu a teplota v míst-nosti podstatně ovlivňují schnutí. Při zhut-ňování provést nejprve velké a posléze okrajové plochy. Při navázání na další pás se ponechá cca 10 cm nezhutněných, aby se mohlo dobře provést navázání. Ochranný povlak: Po dostatečném proschnutí nejdříve po 12 hodinách se mohou povrchy navoskovat. Dodatečné navoskování povrchu Creativním dekoračním voskem 49 chrání před rychlým znečištěním a zlepšuje odolnost po-vrchu. Navoskované povrchy lépe snáší vyšší vlhkost, např. privátní bazény, sanitární místnosti. Creativ Algantico není vhodný na vlhké podklady ani v přímém styku s vlhkostí. |
| --- | --- | --- |

Skladba vrstev Creativ Algantico 70

| Podklad | Předúprava | Základní nátěr | Špachtlování1) | Kreativní techika2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matné, málo savé, nosné disperzní nátěry | Důkladně omést a očistit |  |  |  |
| Normálně savé, neošetřené minerální podklady - omítky, beton, atd. |  |  |  | Základovat hloubkovým základem 595 a |
| Sádrokarton, sádrová omítka | Přebrousit groty |  | Přetmelit Breplasta H 1882 | špachtlovací technika s Creativ Algantico 70 |
| Nenosné nátěry, tapety, raufaser | Bezezbytku odstranit včetně lepidla |  |  |  |
| Lesklé nebo hladké nesavé disperzní nebo emailové nátěry | Přebrousit nebo naleptat, očistit | Spojovací základ 3720 |  |  |

1) Armování podkladů s nebezpečím trhlinek armovací tkaninu

2) ochranné voskování hotového povrchu kreativním voskem 49

| Pokyny: Při špachtlování používat benátské a efektní hladítko velmi na plocho. Při větších plochách je třeba provádět 2 poslední operace špachtlování a zhutnění 2 pracov-níky. Opticky související plochy by měl provádět jeden pracovník, aby byl zajištěn stejný rukopis. | Po zhutnění by se mohl objevit na povrchu ve vazbě na vlhkost a barevný tón šedý zákal, kterému se zamezí použitím efektního hladítka 1155. Další údaje jsou v technologických listech a bezpečnostních listech jednotlivých použitých materiálů. | Ochranné opatření: Oči a pokožku při práci chránit. Při broušení používat ochranný dýchací přístroj. Sklo, keramiku, přírodní kámen a kovy zakrýt. Znečištěná místa okamžitě omýt vodou. Použité materiály: Akrylátový hloubkový základ 595 Spojovací základ 3720 Breplasta ruční H 1882 Benátské hladítko 1764 Efektní hladítko 1155 Dekorační vosk 49 |
| --- | --- | --- |

Poznámka:

Všechny údaje a hodnoty jsou produktem intenzivních vývojových prací a dlouholetých praktických zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuelně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost.