|  | Kreativní granulato 71 |
| --- | --- |
|  | Křemenem plněná, strukturovatelná nátěrová omítka, připravená pro zpracování, matná, bez rozpouštědel a změkčovadel, pro vnitřek |

| Vlastnosti: Strukturovatelná, křemenem plněná disperzní barva (nátěrová omítka) připravená pro zpracování. Bez rozpouštědel a změkčovadel, pachově neutrální, matná, odolná, s vynikající difúzní schopností a lehce zpracovatelná. Může být v případě potřeby dodatečně potažena a/nebo použita jako podklad pro další ztvárňovací techniky. Okruhy použití: Pro vytvoření dekorativních, strukturovatelných povrchů uvnitř. Použitelné v reprezentačních nebo obchodních prostorách, chodbách nebo schodištích atd. např. hotelů nebo restaurací a stejně tak v soukromých obytných prostorách na omítky (maltové skupiny PII, PIII, PIVa, b, c), beton, sádrokarton atd. Speciálně určeno pro další ztvárnění disperzní lazurou Kreativní Viviato 72. Popis materiálu: Barevné tóny: 0095 bílý. V barevném systému Brillux jsou mísitelné další světlé barevné odstíny. Skladba materiálu: Akrylátový kopolymer Stupeň lesku: Matný. Hustota: cca 1,65 g/cm3 Balení: 25 kg | Zpracování: Ředění: Připraven pro zpracování. V případě potřeby ředit nepatrně vodou. Tónování: Tónovat max. do 20% Základní a tónovací barvou 951 nebo Akrylátovou fasádní barvou 100. Snášenlivost: Mísitelné pouze se stejnorodými a v tomto technologickém listu k tomu určenými materiály. Zvýšeným množstvím přídavku se ovlivní vlastnosti materiálu, jako např. stálost a kryvost. Nanášení: Kreativní granulato 71 před zpracováním dobře rozmíchat vysoce výkonným míchacím zařízením (min. 900 Wattů) s pravotočivou míchací tyčí (míchací tyč na omítky). Kreativní granulato 71 se rovnoměrně nanáší pomocí Univerzálního roztíracího válečku 1102 a poté se okamžitě strukturuje pomocí Štětky oválné 1175 nebo Štětky na podlahu 1210. Nanášení a strukturování se provádějí vždy v pruzích, mokré do mokrého. Jednotlivé pruhy nanášet lehce diagonálně a s neprůhledným překrytím. Volba šířky pruhu se řídí vždy podmínkami objektu. Jako orientační hodnota platí šířka pruhu cca 0,80 m při výšce místnosti cca 2,50 m. Zabránit silným rozdílům úrovně a stejně tak i vysoké tloušťce vrstvy. | Strukturování: Pomocí Štětky oválné 1175: Štětkou strukturované plochy se vyznačují krátkou, výraznou strukturou štětky. K tomu nanesený materiál štětkou, křížem krážem, nerovnoměrně, krátkými údery strukturovat. Neprotlouci až na podklad. Pomocí Štětky na podlahu 1210: Štětkou na podlahu strukturované plochy se vyznačují spíše hladkou, lehce nerovnou, zvlněnou strukturou. K tomu nanesený materiál Štětkou na podlahu opatrně, křížem krážem, hladce roztírat. Spotřeba: cca 1,1 – 1,3 kg/m2. Přesná spotřeba se zjistí zkouškou na daném objektu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod teplotu +5°C a do maximálně +25°C vzduchu a objektu, též během doby tuhnutí. Nezpracovávat za přímého slunečního záření. Čištění nářadí: Po použití okamžitě omýt vodou. Schnutí: (+20°C a 65% rel. vlhkosti): Přepracovatelné po cca 12 hod. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. |
| --- | --- | --- |
| Skladování: V chladu a chránit před mrazem. Načaté balení dobře uzavřít. Deklarace: Třída ohrožení vody: WGK 1, podle VwVwS Kód materiálu: M-DF01. Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. | Vytváření povlaku: Úprava podkladu: Podklad musí být rovný, pevný, suchý, čistý, nosný a nesmí obsahovat výkvěty, nesoudržné částice, korozi podporující prvky a jiné spojení rušící mezivrstvy. Stávající vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné nátěry | důkladně odstranit a dle předpisů zneškodnit. Klihové nátěry důkladně omýt. Intaktní olejové a syntetické nátěry naleptat, důkladně obrousit a očistit. Obklady včetně lepidla a zbytků makulatur beze zbytku odstranit. Očištěná místa odborně fluátovat. Podklad dle potřeby základovat a/nebo opatřit mezinátěrem. Dbát na VOB díl C, DIN 18 363, odst. 3. |

| Podklady | Základní nátěr | Mezinátěr1) | Strukturovací nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| Silně savé podklady, např. sádrové omítky, sádrokarton, beton | Hloubkový základ Lacryl LF 595 nebo Hloubkový základ 545 | Topp ELF 9482) | Kreativní granulato 71 3) |
| Normálně savé podklady, např. vápenocementové omítky | Odpadá |  |  |
| Nesavé popř. slabě savé podklady, např. olejové a syntetické barevné nátěry, lesklé disperzní barevné nátěry | Spojovací základ LF 3720 | V případě potřeby Topp ELF 9482) |  |
| Intaktní, matné disperzní barevné nátěry | odpadá |  |  |

V případě potřeby, připravené plochy před systémovým nanášením vyhladit tmelením, např. Ručním tmelem LF  1884.

1) Mezinátěr provést rovnoměrně kryvě v barevném odstínu strukturovacího nátěru. Pro docílení optimálního povrchového ztvárnění je žádoucí jednotné, dle strukturovacího nátěru laděné barevné řešení podkladu.

2) Pro světle tónovaný nátěrový systém může být mezinátěr alternativně proveden Spojovacím základem LF 3720 ve sladěném barevném odstínu.

3) Zvláštní povrchové ztvárnění nabízí následné nanesení lazurovacího nátěru Kreativním Viviatem 72.                         Pro zhotovení lazurovacích popř. kreativních technik s Kreativním Viviatem 72 na Kreativní Granulato 71 jsou k dispozici doplňující návody k provedení.

| Upozornění: V případě nebezpečí průniku žloutnutí u neošetřeného sádrokartonu je nutno provést dodatečný izolační nátěr dle BFS – návodu č.12. Dle stavu podkladu je možno k tomu použít např. Silikonový vodní základ 913, Izolační základ 924 nebo CreaGlas 2K akrylátový nátěr 3471. Pro přesnější posouzení se účinně osvědčily zkušební nátěry přes více deskových šířek včetně spár a tmelených míst. Dbát na další údaje uvedené v technologických listech ostatních použitých výrobků. | Technické poradenství: Pro další technické informace je Vám k dispozici poradenská služba firmy Brillux. Doplňkové výrobky: Základní a tónovací barva 951 Akrylátová fasádní barva 100 Hloubkový základ Lacryl LF 595 Hloubkový základ 545 Spojovací základ LF 3720 Topp ELF 948 Kreativní Viviato 72 Poznámka: Všechny údaje a hodnoty jsou produktem intenzivních vývojových | prací a dlouholetých praktických zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuelně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. Platný od 23.07.2004 |
| --- | --- | --- |