Montážní návod

pro kontaktní zateplovací systém BRILLUX WDV - III

1. Použití:

Kontaktní (lepený k podkladu) zateplovací systém BRILLUX WDV - III je určen pro dodatečné zvýšení tepelného odporu obvodových plášťů budov. Předpokládá se užití na vnější straně zateplované konstrukce a nad úrovní přilehlého terénu.

2. Materiálová skladba systému:

a) upevnění tepelné izolace k podkladu:

- lepicí a armovací malta Brillux 3550, výrobce BRILLUX GmbH M(nster SRN, dovozce

Brillcolor spol. s r.o., Praha 10

variantně:

- lepicí a armovací malta Brillux 3578, výrobce BRILLUX GmbH M(nster SRN, dovozce

Brillcolor spol. s r.o., Praha 10

variantně:

- lepicí a stěrková malta THIN-SET SPECIAL, výrobce CUSTOM stavební materiály s.r.o.,       	  Kozojedy

variantně:

- lepicí a stěrková malta THIN-SET SUPER, výrobce CUSTOM stavební materiály s.r.o.,  	  Kozojedy

b) tepelná izolace:

- desky z minerálních vláken ORSIL NF, výrobce ORSIL s.r.o., Častolovice

variantně:

- desky z minerálních vláken ORSIL TF, výrobce ORSIL s.r.o., Častolovice

variantně:

- fasádní desky FASROCK 1, distributor ROCKWOOL a.s., Praha 4 a ROCKWOOL

PREFIZOL a.s., Bohumín 3

variantně:

- fasádní lamely GFASROCK „L“, distributor ROCKWOOL a.s., Praha 4 a ROCKWOOL

PREFIZOL a.s., Bohumín 3

c) armovaná stěrková vrstva:

- lepicí a armovací malta Brillux 3550, výrobce BRILLUX GmbH M(nster SRN, dovozce

Brillcolor spol. s r.o., Praha 10

variantně:

- lepicí a armovací malta Brillux 3578, výrobce BRILLUX GmbH M(nster SRN, dovozce

Brillcolor spol. s r.o., Praha 10

variantně:

-lepicí a stěrková malta THIN-SET SPECIAL, výrobce CUSTOM stavební materiály s.r.o.,

Kozojedy

variantně:

- lepicí a stěrková malta THIN-SET SUPER, výrobce CUSTOM stavební materiály s.r.o.,

Kozojedy.

d) armovací tkanina:

- sklovláknitá perlinková tkanina R 131 A 101, výrobce Vertex a.s., Litomyšl

e) vrchní omítka:

- ušlechtilá stěrková omítka Brillux na bázi organických pojiv zrnitosti 1-5 mm, základ pod

omítku Brillux 3710, omítky KR 3516, KR 3517, KR 3518, R 3509, R 3510, R 3511,

R 3512, 3530, 919, 450, 460

variantně:

- ušlechtilá stěrková omítka Brillux na bázi silikátového pojiva zrnitosti 1-5 mm, základ pod

silikátovou omítku 3639, omítky R 3630, R 3640, KR 3631, KR 3641, 3638

f) dodatečné upevnění:

- plastové talířové hmoždinky HPT 90, 100, 110, 140, 170, 190 mm, výrobce Novopol a.s.

Česká Skalice

variantně:

- plastové hmoždinky IDK-T, TID-T, TID-L, dovozce EJOT CZU spol. s r.o., Říčany

3. Technické parametry zateplovacího systému BRILLUX WDV-III:

3.1. Součinitel tepelné vodivosti fasádních desek z minerálních vláken (ČSN 72 7012):

max.0,044 (W/m.K)

3.2. Únosnost hmoždinek (ČSN 73 2030): min. 200 N

3.3. Přídržnost lepicího tmelu k podkladu (ČSN 73 2577):

min. 0,5 MPa nebo utržení v podkladu

3.4. Přídržnost lepicího tmelu k tepelnému izolantu (ČSN 73 2577):

min. 0.1 MPa nebo utržení v podkladu

3.5. Přídržnost povrchové úpravy k podkladu (ČSN 73 2577):

min. 0,1 MPa nebo utržení v podkladu

4. Zvláštní pokyny pro nakupování materiálů před realizací:

4.1. Před nákupem zvolených komponentů si vyžádejte u prodejce technické listy produktů. Při rozhodování o druhu vrchní strukturální omítky je kromě pořizovací ceny třeba brát v úvahu, že kvalitní povrchová omítka výrazně ovlivňuje technické parametry, životnost, odolnost a užitkové a estetické vlastnosti celého systému.

4.2. Ověřte si, že kupujete fasádní desky z minerálního vlákna, určené pro kontaktní zateplování budov.

4.3. Ověřte si, že sklotextilní armovací tkanina má protialkalickou úpravu.

5. Pokyny pro navrhování a realizaci systému:

5.1. Pro každou realizaci kontaktního zateplení musí být zpracován projekt!

Základním podkladem pro zpracování projektu je výsledek stavebně technického průzkumu, který zjistí materiálovou skladbu obvodového pláště, tloušťku a přídržnost vnější povrchové úpravy zateplované konstrukce, vlhkostní režim objektu a případnou polohu dilatačních spár ve fasádě.

5.2. Projekt řeší především tepelně technické posouzení cílové vrstvené skladby, atypické detaily (např. lemování výplní otvorů), důsledky změny difúzního odporu obvodového pláště vyvolané zateplením, a návrh dodatečného kotvení izolačního souvrství hmoždinkami. Platí zásada, že lepicí malta mezi podkladem a izolantem má přenášet zatížení vlastní hmotností zateplovacího souvrství, hmoždinky mají být dimenzovány  na zachycení zatížení provozního, tj. především zatížení od sání větru. Délku hmoždinek je v návrhu nutno přizpůsobit skutečnostem, zjištěným při stavebně technickém průzkumu.

5.3. V celé realizační fázi je nutno zajistit teplotu prostředí a pracovních ploch v rozmezí          +5( až +25(C.

5.4. Po odstranění stávajících klempířských prvků a vyrovnání podkladu osadíďte soklové lišty pomocí vrutů do hmoždinek. Případné nerovnosti kompenzujte podložkami lišty.

5.5. Silně savé a sprašující podklady penetrujte penetrací BRILLUX 595  nebo CUSTOM penetrací, ředěnou studenou pitnou vodou v poměru 1 díl disperze :  5 - 7 dílům vody.

5.6. Lepicí maltu nanášíme na rub desek nebo lamel buď celoplošně (zubovou stěrkou) nebo po obvodu a ve 3 - 5 bodech velikosti dlaně v podélné ose izolačního prvku. Při  nanášení lepicí malty na rub izolačního prvku důsledně dbejte na zatření lepicí malty do izolantu, významně tím ovlivníte výslednou přídržnost lepeného spoje. Spotřeba lepicí malty pro lepení je cca 3 - 4 kg/m(.

5.7. Desky klademe od soklové lišty vzestupně na vazbu v ploše i na nárožích. Pomocí latě soustavně kontrolujeme rovinnost vnějšího líce. Ve styčných spárách desek nesmí být lepicí malta. Nalepené desky z minerálních vláken chraňte před promáčením.

5.8. S technologickou přestávkou min. 24 hodin proveďte dodatečné upevnění izolační vrstvy k podkladu pomocí plastových talířových hmoždinek. Četnost a rozmístění hmoždinek v desce určuje projekt v závislosti na konkrétních podmínkách. Je obvyklé, že u vyšších budov mají krajní pruhy fasádní plochy šíře cca 2 m u atik a nároží hustotu hmoždinek vyšší (vyšší účinky sání větru).

5.9. S technologickou přestávkou cca 72 hodin od nalepení začněte s přípravou podkladu pro stěrkování. V rámci této přípravy osadíte nárožní výztužné profily. Následně proveďte na podklad z izolantu souvislý nános lepicí malty v tloušťce cca 2-3 mm. Maltu roztírejte celoplošně rovnou stranou stěrky s náležitým přitlačením tak, abyste zajistili potřebnou přídržnost. Plošnou potřebu lepicí malty zajistíte zubovou stranou stěrky. Poté vkládejte výztužnou armovací tkaninu s přesahem 100 mm podélně i bočně. Do rohů fasádních otvorů vkládejte ve druhé vrstvě diagonálně pomocnou výztuž ze síťoviny rozměru 300x500 mm. Vloženou síťovinu zatlačujte rovnou stranou stěrky, v případě potřeby doplňujte další maltu tak, aby výztužná tkanina byla plně kryta maltou. Cílem je vrstva tloušťky 3-4 mm, ideální poloha síťoviny je cca 1 mm od vnějšího povrchu vyztužené vrstvy. Spotřeba lepicí malty pro vyztuženou stěrkovou vrstvu min. tl. 3 mm je 4-5 kg/m(. Armovanou stěrku a vrchní omítku je nutno 24 hodin chránit před přímým deštěm.

5.10. S technologickou přestávkou 96 hodin od dokončení stěrkové vrstvy proveďte penetraci podkladu, vždy podle pokynů výrobce vrchní strukturální omítkoviny. Vlastní nanesení a následné strukturování vrchní omítky je nutno svěřit  kvalifikované osobě s praktickými zku-

šenostmi. Při užití disperzních omítkovin je nutno chránit nekryté fasádní prvky a výplně otvorů před znečištěním. Volbou pracovního postupu omezte účinky přímého slunečního záření, hotové dílo chraňte minimálně 24 hodin před přímým deštěm.  Plošnou spotřebu strukturální omítkoviny ve vazbě na zrnitost udávají technické listy výrobců.

5.11. Všechny detaily svým řešením musí vyloučit tepelné mosty a zatékání srážkové vody do souvrství.

6. Bezpečnost práce a ochrana zdraví:

Při realizaci kontaktního zateplení je třeba respektovat platné zákonné bezpečnostní předpisy, především ustanovení pro práce ve výšce. Použité materiály obsahují portlandský  cement, který je hodnocen jako látka dráždivá (Xi), a polymerové disperze, které mohou mít senzibilizující účinky na pokožku a sliznice. Silikátové pojivo v silikátových omítkách má dráždivé účinky.

Zdravotní rizika při aplikaci:

R 36/38 Dráždí oči a kůži.

R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 22 Nevdechujte prach.

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice a obličejový štít.

Zdravotní rizika uživatele stavby: v současné době nejsou známá.

7. Technický a obchodní servis:

Zajišťuje firma Brillcolor spol. s r.o., 102 00  Praha 10, Drobná 14,

sklady a expedice - 198 21  Praha 9, Kyje - Jahodnice, Nedokončená 337

* T/F: 272704819 * T: 272700490 * MT: 604214678 (KZS BRILLUX WDV)

* 604214435 * 601218452 (sklad) * e-mail:brillcolor@brillux.cz * www.brillux.cz *

a prostřednictvím technických a obchodních zástupců firmy.

Podmínkou poskytnutí záruky na dobu 5ti let od provedení díla je realizace celého zateplovacího souvrství Brillux WDV - III proškolenou odbornou firmou nebo osobou. Odborné školení realizačních kapacit je zajišťováno zdarma ve spolupráci s firmou Brillcolor spol. s r.o. prostřednictvím firemních zástupců nebo zmocněných zástupců autorizovaných prodejců. Způsobilost realizační firmy se prokazuje osvědčením o proškolení, jehož vzor je v příloze tohoto návodu.

!Pro skladování a zpracování jednotlivých komponentních  materiálů platí přednostně podmínky technických listů a návodů na obalech, vydaných jejich výrobci!