|  | Vysoce lesklý lak Impredur 840 |
| --- | --- |
|  | bez aromátů, pachově neutrální, špičková kvalita, pro vnějšek i vnitřek |

| Vlastnosti: Vysoce hodnotný, pachově neutrální, alkydo – pryskyřičný lak ve špičkové kvalitě bez aromátů. Povětrnostně odolný, vysoce lesklý, trvanlivý, lehce zpracovatelný a rychle schnoucí. Kromě toho lehce čistitelný a odolný vůči běžným čistícím prostředkům. Odpovídá EN 71-3 o bezpečnosti hraček, odolný proti slinám a potu. Okruhy použití: Pro vysoce hodnotné lakování na základované dřevěné nebo kovové plochy venku i uvnitř, např. na okna, dveře, zárubně, dřevěné obložení, zábradlí, nábytek a vestavěné skříně. Vhodný také pro renovaci intaktních lakových nátěrů a stejně tak barevných nátěrů na teplovodní topení. Popis materiálu: Standardní barevné tóny: Všechny údaje ke standardním barevným tónům a velikostem balení jsou shrnuty v tabulce na následné stránce. Stupeň lesku: vysoce lesklý Skladba materiálu: alkydová pryskyřice s obsahem rozpouštědel, pigmentovaná VOC: EU mezní hodnota pro tento výrobek (kat. A/d): 400 g/l (2007)/ 100 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 400 g/l VOC. Bod vzplanutí: +56°C Hustota: cca 1,2 g/cm3 (bílý) Balení: viz tabulka str. 2 | Zpracování: Ředění: Neředit, byla by překročena EU mezní hodnota dle VOC směrnice. Tónování: Všechny barevné odstíny jsou mezi sebou mísitelné. Snášenlivost: Míchat pouze se stejnorodými a v tomto technologickém listu k tomu určenými materiály. Nanášení: Vysoce lesklý lak Impredur 840 zpracovávat nátěrem a válečkem. Spotřeba: cca 90 – 110 ml/m2 na nátěr . Přesná spotřeba se určí zkušebním nátěrem na daném podkladu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a podkladu. Čištění nářadí: Okamžitě po použití Ředidlem AF 631 nebo Rychločističem štětců 111. Schnutí: (při +20°C a 65% rel. vlhkosti): Zaschlé po cca 3 hodinách, nelepivé po cca 10 hodinách. Přepracovatelné po cca 48 hodinách. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. | Skladování: V chladu a suchu. Načaté balení dobře uzavřít. Deklarace: Třída ohrožení vody: WGK 1, dle VwVwS. Kód výrobku: M-LL01. Platí údaje uvedené v aktuálním bezpečnostním listu. Vytváření nátěru: Úprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a bez dělících částic. Vlhkost nesmí dle BFS tech.listu č.18 překročit u rozměrově stálých stavebních dílů 15% popř. omezeně a rozměrově nestálých stavebních dílů 18%. Pryskyřičné a lepivě mastné dřevěné plochy omýt Nitroředidlem 456, plochy nechat dobře odvětrat. Stávající vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné nátěry zcela odstranit a dle předpisů zlikvidovat. Intaktní laky důkladně zbrousit. Podklad dle požadavku předupravit, základováním a/nebo mezinátěrem. Viz také VOB díl C, DIN 18 363, ods. 3. |
| --- | --- | --- |

Standardní barevné odstíny a velikosti balení

| Scala č. | Označení | 125 ml | 375 ml | 750 ml | 3 l | 10 l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0095 bílá | • | • | • | • | • |
| - | 0096 starobílá |  | • | • | • | • |
| 03.18.18 | RAL 1021 řepkově žlutá 1) | • | • | • | • | • |
| 27.24.27 | RAL 3000 ohnivě rudá 1) | • | • | • | • | • |
| 54.15.30 | RAL 5002 ultramarínová modrá |  | • | • | • | • |
| 60.18.27 | RAL 5010 enciánově modrá | • | • | • | • | • |
| 81.09.30 | RAL 6005 mechově zelená | • | • | • | • | • |
| 75.03.12 | RAL 7035 světle šedá |  | • | • | • | • |
| 15.06.30 | RAL 8017 čokoládově hnědá | • | • | • | • | • |
| - | 9900 černá | • | • | • | • | • |

V barevném systému Brillux je možné namíchat velké množství dalších barevných odstínů.

Velikost balení v barevném systému: 375 ml, 750 ml, 3 l, 10 l

1) U těchto barevných odstínů doporučujeme nejprve natřít zcela kryvě sladěným základním barevným odstínem (Basecode).

Údaje pro stříkání:

| Způsob | Tryska | Přídavek vzduchu | Tlak materiálu | Ředění | Křížový postup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AirCoat 1) teplota materiálu +40°C 2) | 09/40 červená vzduchová hubice | 2 – 2,5 baru | 100 – 150 barů | neředěné | 1/2 - 1 |

1) např. Finish 230 AC compact Spraypack 3452

2) Zohlednit bod vzplanutí. Dbát na údaje v aktuálním bezpečnostním listu.

Venkovní nátěry na dřevo

| Podklady | Základní nátěr 1) | Mezinátěr | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| rozměrově stálé dřevěné stavební díly, neošetřené: okna a dveře | Impredur základ 835 | Impredur základ 835 | Vysoce lesklý lak Impredur 840 |
| rozměrově stálé dřevěné stavební díly s intaktním starým lakem | poškozená místa Impredur základem 835 | Impredur základ 835 |  |

1) V případě požadavku popř. potřeby na základě druhu dřeva a stavebního dílu, je třeba provést před základním nátěrem nátěr impregnační Dřevoimpregnačním základem Impredur 550. Není-li nanesena ochrana proti modrání je možno impregnovat bezbarvě Ochrannou lazurou 620 bez účinných látek. Poškozená místa ošetřovat rovněž jak předepsáno. Viz také BFS tech. list č.18, odst. 6.

Vnitřní nátěry na dřevěné stavební díly, dřevěné materiály

| Podklady | Základní nátěr 1) | Mezinátěr | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| dřevěné stavební díly, dřevěné materiály, neošetřené | Impredur základ 835 | dle požadavku a výběru Podkladová barva Tix 120 nebo Impredur základ 835 | Vysoce lesklý lak Impredur 840 |
| dřevěné stavební díly, dřevěné materiály s intaktním starým lakem | poškozená místa Impredur základem 835 |  |  |

1) Dle potřeby může být u vnitřních nátěrů po základování použit pro vytmelení plochy např. Lakýrnický tmel 518

Nátěry na železo/ocel

| Podklady | Základní nátěr 1) 2) | Mezinátěr | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| železo/ocel, venku, neošetřené | dle požadavku 2x MP – Silnovrstvý základ 227 nebo Spojovací základ 850 | Vysoce lesklý lak Impredur 840 | Vysoce lesklý lak Impredur 840 |
| železo/ocel, venku, výrobně základované | poškozená místa a celoplošně Spojovacím základem 850 nebo MP – Silnovrstvým základem 227 |  |  |
| železo/ocel, venku, s intaktním, nosným starým lakem | poškozená místa Spojovacím základem 850 nebo MP – Silnovrstvým základem 227 | dle požadavku a výběru Spojovací základ 850 nebo Impredur základ 835 |  |
| železo/ocel, uvnitř, neošetřené | dle požadavku Spojovacím základem 850 nebo MP – Silnovrstvým základem 227 | dle požadavku a výběru Spojovací základ 850, Impredur základ 835 nebo Podkladová barva Tix 120 |  |
| železo/ocel, uvnitř, výrobně základované | poškozená místa Spojovacím základem 850 nebo MP – Silnovrstvým základem 227 |  |  |
| železo/ocel, uvnitř, s intaktním, nosným starým lakem |  |  |  |

1) Dle potřeby může být uvnitř po základování použit pro vytmelení plochy např. Lakýrnický tmel 518

2) U CoilCoatingu, práškových laků a 2K nátěrů a stejně tak eloxovaného hliníku doporučujeme základovat zásadně 2K Epoxi – spojovacím základem 855

Nátěry na zinek, pozinkovanou ocel, hliník, tvrdé PVC

| Podklady | Základní nátěr 1) 2) | Mezinátěr | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| zinek, pozinkované stavební díly venku, neošetřené | dle požadavku a výběru 2x 2K Epoxi spojovací základ 855 nebo 2K Aqua – epoxi základ 873 | Vysoce lesklý lak Impredur 840 | Vysoce lesklý lak Impredur 840 |
| hliník, tvrdé PVC atd., venku a uvnitř, neošetřené | dle požadavku a výběru 2K Aqua – epoxi základ 873 nebo 2K Epoxi spojovací základ 855 |  |  |
| zinek a pozinkované stavební díly uvnitř, neošetřené |  |  |  |
| intaktní nosné nátěry, venku a uvnitř | poškozená místa 1 – 2x 2K Aqua – epoxi základem 873 nebo 2K Epoxi spojovacím základem 855 | dle požadavku a výběru Spojovací základ 850, Impredur základ 835 nebo Podkladová barva Tix 120 (jen uvnitř) |  |

1) Dle potřeby může být uvnitř po základování použit pro vytmelení plochy např. Lakýrnický tmel 518

2) U CoilCoatingu, práškových laků a 2K nátěrů a stejně tak eloxovaného hliníku doporučujeme základovat zásadně 2K Epoxi – spojovacím základem 855

| Upozornění: Doporučujeme mezi jednotlivými pracovními postupy plochu zbrousit. Potřebné je mezi zbroušení při postupu „lak na lak“. Vnitřní plochy nábytku a skříní vzhledem k možnému zápachu nelakovat alkydo-pryskyřičnými laky. U brilantních barevných odstínů jsou popř. žádoucí přídavné mezinátěry. Dbát na údaje uvedené v technologických listech ostatních použitých výrobků. | Technické poradenství: Pro další technické informace je k dispozici poradenská služba firmy Brillux. Doplňkové výrobky: 2K Aqua Epoxi základ 873 2K Epoxi spojovací základ 855 Ochranná lazura 620 Spojovací základ 850 Impredur základ 835 Dřevoimpregnační základ Impredur 550 Podkladová barva Tix 120 | Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Obsah nezakládá žádné smluvní právní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. Stav 07.05.2007 |
| --- | --- | --- |