|  | Spojovací základ 850 |
| --- | --- |
|  | antikorozní, rychle schnoucí, matný, pro vnějšek a vnitřek |

| Vlastnosti: Antikorozní alkydo pryskyřičný základ. Matný, tepelně odolný do +180°C a lehce zpracovatelný. Použití: Pro základování železných kovů, venku i uvnitř. Na základě tepelné odolnosti vhodný také pro základování teplovodních radiátorů. Popis materiálu: Standardní barevné tóny: Všechny údaje ke standardním barevným tónům a velikosti balení jsou shrnuty v tabulce na následné straně. Stupeň lesku: matný Báze: alkydová pryskyřice s obsahem rozpouštědel VOC: EU mezní hodnota pro tento výrobek (kat. A/i): 500 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 500 g/l VOC. Bod vzplanutí: +25°C Hustota: cca 1,23 g/cm3 Balení: viz tabulka str. 2 Zpracování: Ředění: V případě potřeby, pro nátěr štětcem a válečkem ředit Terpentýnovým ředidlem 321. Pro stříkání Speciálním umělopryskyřičným ředidlem 915. Přídavek ředidla max. 7 obj. %. Tónování: Všechny barevné odstíny jsou mezi sebou vzájemně mísitelné. | Snášenlivost: Míchat jen se stejnorodými a v tomto technologickém listu k tomu určenými materiály. Nanášení: Spojovací základ 850 může být nanášen štětkou, válečkem a nástřikem. Spotřeba: cca 80 - 100 ml/m2 pro nátěr. Přesnou spotřebu je možné zjistit pomocí zkoušky na daném podkladu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod teplotu +5°C vzduchu a podkladu. Čištění nářadí: Po použití okamžitě Terpentýnovým ředidlem 321 nebo Rychločističem štětců 111. Doba schnutí:(při 20°C, 65% rel. vlhkosti): Povrchově suché po cca. 1/2 hodině. Dále přetíratelné po cca. 3 hodinách. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu je nutno počítat s delší dobou schnutí. Skladování: V chladu a suchu. Otevřená balení důkladně uzavřít. | Deklarace: Třída ohrožení vody: WGK 2, dle VwVwS Kód výrobku: M-GP03. Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. Provádění nátěru: Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a nesmí obsahovat nesoudržné částice. Železo odmastit a zbavit rzi. Okuje důkladně odstranit. Intaktní základní nátěry z výroby popř. intaktní staré nátěry odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Intaktní nátěry důkladně obrousit. Neintaktní a nevhodné nátěry odstranit a dle předpisů zlikvidovat. Při zpracování nebo odstraňování nátěrů se mohou např. broušením, opalováním aj. uvolnit zdraví škodlivé výpary/prach. Zpracovávejte pouze v dobře větraných prostorách a dle potřeby zajistěte vhodné ochranné pomůcky (ochrana dýchacích cest atd.). Podklad dle požadavků předupravit. Viz také VOB díl C, DIN 18 363, odst. 3. Základní nátěr a mezinátěr Spojovacím základem 850 Konečný nátěr Dle stavebních dílů, požadavků a výběru další postup alkydo – nebo akrylopryskyřičnými laky. |
| --- | --- | --- |

Standardní barevné odstíny a velikosti balení

| Scala č. | Označení | 375 ml | 750 ml | 3 l | 10 l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0095 bílý | • | • | • | • |
| 87.03.18 | 7106 šedý | • | • | • | • |
| 27.12.24 | 8101 červeno hnědý | • | • | • | • |
| - | 9900 černý |  |  | • |  |

Basecode barevné odstíny je možné namíchat v barevném systému Brillux.

Velikosti balení v barevném systému: 375 ml, 750 ml, 3 l, 10 l.

Údaje pro stříkání:

| Metoda | Otvor trysky mm/couly | Úhel nástřiku | Tlak v barech | Ředění | Křížový postup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nízkotlaké | 2,0 mm |  |  | max. 7% | 11/2 |
| Vysokotlaké | 1,8 mm |  | 3,5 – 4,0 | max. 7% | 11/2 |
| Airless | 0,013–0,015“ 0,33-0,38 mm | 40° - 80° | cca. 160 | max. 3% | 1 |

| Upozornění: Vnitřní plochy nábytku Vnitřní plochy nábytku a skříní vzhledem k možnému zápachu nelakovat alkydo-pryskyřičnými laky. U Coil Coatingu, práškových laků a eloxovaného hliníku dbejte na: U CoilCoatingu, práškových laků a 2 komponentních nátěrů a stejně tak eloxovaného hliníku doporučujeme základovat zásadně 2K epoxidovým spojovacím základem 855. Provedení v brilantních, popř. intenzivních barevných odstínech Brilantní, čisté intenzivní barevné odstíny, např. v pásmu žluté, oranžové, červené, purpurové a žlutozelené, mají z důvodu pigmentace nižší krycí schopnost. U kritických barevných odstínů v těchto oblastech doporučujeme pro první nátěr použít sladěný základní barevný odstín (Basecode) s plnou krycí schopností. Kromě toho může být na základní skladbu nátěru zapotřebí nanést další vrstvy. | Použití v loďařství: Dbát na EU zkušební certifikát a číslo U.S. Coast Guard. Dbát na další údaje v technologických listech ostatních použitých výrobků. Technické poradenství: Pro další technické informace je Vám k dispozici poradenská služba firmy Brillux. | Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, popřípadě zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. 20.09.2011 |
| --- | --- | --- |