|  | Izolační barva na zeď 869 |
| --- | --- |
|  | Izoluje nikotin a zaschlé vodní skvrny, obsahuje rozpouštědla, bílá, matná, pro vnitřní použití |

| Vlastnosti: Dobře kryjící barva, obsahující rozpouštědla. Izoluje nikotin, zaschlé vodní skvrny, atd. Bílá, matná, bez vnitřního pnutí, difúzní a lehce zpracovatelná. Okruhy použití: Pro odolné, izolující nátěry stropů a stěn, např. v dílnách a výrobních halách. Popis materiálu: Barevný tón: 0095 bílý Další barevné odstíny na vyžádání. Stupeň lesku: matný Skladba materiálu: Kopolymerová pryskyřice, obsahující rozpouštědla Hustota: cca 1,55 g/cm3 Balení: 20 kg Zpracování: Ředění: V případě potřeby, dle savosti podkladu a stavu objektu do 10% Terpentýnovou náhražkou 321. Tónování: Do maximálně 5% Tónovacím koncentrátem Mixol Universal 1128 bez omezení izolačních účinků. | Snášenlivost: Mísitelné pouze se stejnými druhy a v tomto technologickém listu k tomu určenými materiály. Nanášení: Izolační barvu na zeď 869 můžeme nanášet nátěrem, válečkem nebo nástřikem Airless. Spotřeba: Cca. 130 – 150 ml/m2 pro nátěr (cca. 200 – 230 g/m2). Přesnou spotřebu je možné zjistit zkouškou na daném podkladu. Teplota zpracování: Vhodné při teplotě od +5°C do +25°C teploty vzduchu a podkladu. Čištění nářadí: Po použití Terpentýnovou náhražkou 321. Schnutí: ( při +20°C a 65% rel. vlhkosti): Další zpracování možné nejdříve po 12 hodinách. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. | Skladování: V chladu a suchu. Otevřená balení důkladně uzavřít. Deklarace: Upozornění na nebezpečí: Vznětlivý. Škodlivý pro vodní organismy, může mít v povodí dlouhodobě škodlivé účinky. Výpary mohou způsobit ospalost a malátnost. Opakovaný kontakt může vést k vysušení a popraskání kůže. Bezpečnostní opatření: Nesmí se dostat do rukou dětem. Zabránit úniku do kanalizace. Používat pouze v dobře větraných prostorách. Při požití okamžitě přivolat lékaře a předložit mu balení nebo etiketu. Nevdechovat mlhu vzniklou při stříkání. Zamezit úniku do životního prostředí. Obstarat si zvláštní nařízení/bezpečnostní listy. Třída ohrožení vody: 2 dle VwVwS Kód výrobku: M-PL02 Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. |
| --- | --- | --- |

Údaje pro Airless nástřik:

| Vrtání trysky | Úhel stříkání | Tlak v barech | Ředění |
| --- | --- | --- | --- |
| palce | mm |  |  |  |
| 0,021 – 0,026 | 0,53 – 0,63 | 40° - 80° | cca. 150 | cca. 5 – 10% |

| Vytváření nátěru: Úprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný, bez výkvětů, dělících částic a jiných spojení rušivých mezivrstev. Znečištění, nikotin, saze, olejové a tukové povlaky důkladně odstranit čistícími prostředky rozpouštějícími tuky, např. Univerzálním čistidlem 1032. | Stávající nátěry odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné nátěry důkladně odstranit a dle předpisů zlikvidovat. Klihové barvy důkladně omýt. Intaktní olejové a lakované nátěry naleptat, důkladně obrousit a očistit. Obložení stěn nevhodné pro nátěr včetně zbytků lepidla a | makulatur bezezbytku odstranit. Očištěná místa odborně fluátovat. Podklad dle potřeby základovat a/nebo opatřit mezinátěrem. Dbát na VOB díl C, DIN 18 363, ods. 3. |
| --- | --- | --- |

| Podklady | Základování | Mezinátěr | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| Omítky (maltové skupiny PII, PIII), beton | V případě potřeby, Hloubkový základ Lacryl LF 595, Hloubkový základ 545 | Dle stavu objektu a charakteru podkladu Izolační barvu na zeď 869 | Izolační barva na zeď 869 |
| Omítky (maltové skupiny PIVa, b, c), sádrokarton, sádrové stavební desky, vápenopískové cihlové zdivo | V případě potřeby, Hloubkový základ Lacryl LF 595, Hloubkový základ 545 |  |  |
| Intaktní disperzní nátěry nebo pigmentované nátěrové hmoty |  |  |  |

| Upozornění: Izolační účinek je závislý na stavu objektu a na podmínkách schnutí na daném místě. Doporučujeme pro jistotu provést na místě zkušební nátěr. Při zatížení vodou a/nebo vodními párami, stejně tak při přepracování barvami, omítkami a lepidly obsahujícími vodu může dojít na základě difúzní schopnosti Izolační barvy na zeď 869 k proražení barevných substancí rozpustných ve vodě. V daném případě je vhodný izolační nátěr brzdící difúzi, např. 2K akrylátový nátěr CreaGlas. V případě potřeby je možno využít poradenskou službu Brillux. V případě potřeby hrubé plochy vyhladit před vytvořením nátěru Tmelící hmotou pro ruční nanášení H 1882. | Dbejte na další údaje v technologických listech ostatních použitých výrobků. Technické poradenství: Pro další technické informace je Vám k dispozici poradenská služba firmy Brillux. Doplňkové výrobky: Hloubkový základ Lacryl LF 595 Hloubkový základ 545 | Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Obsah nezakládá žádné smluvní právní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. 11.11.2002 |
| --- | --- | --- |