|  | Silikonový hydro základ 913 |
| --- | --- |
|  | speciální základový koncentrát pro silikonový systém, vodou ředitelný, hluboko pronikající |

| Vlastnosti: Povětrnostně odolný, vodou ředitelný, hluboko pronikající speciální základový koncentrát se zpevňujícím účinkem. Přitom je zároveň hydrofobní (vodu odpuzující) a vysoce difúzní a netvoří film. Okruhy použití: Pro sjednocení (egalizaci) savosti a zároveň zajištění hydrofobního účinku minerálních podkladů, např. omítek (PIc, PII a PIII), vápenopískového zdiva, starých silikátových a minerálních barevných nátěrů atd. v silikonovém systému Brillux. Popis materiálu: Barevný odstín: bezbarvý Báze výrobku: alkylo - silikonová pryskyřice Hustota: cca. 1,0 g/cm3 Balení: 1 l (koncentrát) Zpracování: Namíchání: Silikonový hydro základ 913 smíchat v čisté nádobě se studenou, čistou vodou v udaném míchacím poměru. Míchací poměr: 1:9 (1 díl Silikonového hydro základu 913 na 9 dílů vody). | Tónování: Netónovat. Snášenlivost: Nemíchat s nestejnorodými druhy materiálů. Nanášení: Namíchanou směs nanášet dle savosti podkladu 1 – 2x mokré do vlhkého, od spodu nahoru nátěrem nebo zaplavováním. Silikonový hydro základ 913 nesmí vytvářet lesklé plochy. Spotřeba: cca. 15 - 20 ml/m2 (koncentrát), cca. 150 - 200 ml/m2 hotová směs na 1 nátěr. Přesnou spotřebu zjistíte zkouškou na daném objektu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a objektu. Vhodné při teplotách od +10°C do +25°C teploty vzduchu a objektu. Doba zpracovatelnosti: Namíchaný materiál zpracovat během 24 hodin. Čištění nářadí: Po použití okamžitě vodou. | Schnutí (při 20°C, 65% rel. vlh.): Přetíratelné a další úpravy možné nejdříve po 12 hodinách. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Skladování: Skladovat v chladu a chránit před mrazem, otevřená balení těsně uzavřít. Deklarace: Upozornění: Nevdechovat mlhu vzniklou stříkáním. Třída ohrožení vody: třída 1. Kód výrobku: Neudělen. Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. Provádění nátěru: Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a nesmí obsahovat výkvěty ani nesoudržné částice, korozi podporující součásti nebo jiné spojení rušící mezivrstvy. Stávající vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné vrstvy důkladně a dle předpisů odstranit. Plochy napadené houbami a řasami důkladně očistit a ošetřit Univerzálním fungicidem 542. Očištěná místa odborně fluátovat. Podklad dle požadavku předupravit. Viz VOB díl C, DIN 18363, odst. 3. |
| --- | --- | --- |

| Podklad | Základní nátěr | Mezinátěr | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| Savé podklady venku, např. neošetřené venkovní omítky (maltové skupiny PIc, PII, PIII), vápenopískové zdivo, intaktní minerální nátěry atd. | 1 – 2x Silikonový hydro základ 913, ředěný 1:9 | Silikonová fasádní barva 918 nebo Silikonový nátěrový plnič 910 | Silikonová fasádní barva 918 |

| Upozornění: Okolí natíraných ploch, např. z umělé hmoty, skla a dřeva a stejně tak rostliny zakrýt. Postříkaná místa omýt okamžitě čistou vodou. Dodržovat další údaje v technologických listech použitých výrobků. | Technické poradenství: Pro další technické informace je k dispozici poradenská služba firmy Brillux. Doplňkové výrobky: - Silikonová fasádní barva 918 - Silikonový nátěrový plnič 910 | Poznámka: Všechny údaje a hodnoty jsou výsledkem intenzivních vývojových prací a dlouholetých praktických zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuelně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. 24.06.2008 |
| --- | --- | --- |