|  | Silikonový zpevňující základ 916 |
| --- | --- |
|  | hydrofobní a hluboko pronikající základ bez rozpouštědel, s nízkými emisemi, zpevňující, pro vnější použití |

| Vlastnosti: Hluboko pronikající základ, bez rozpouštědel, s nízkými emisemi, na bázi Siloxan – Hydrosolu. Povětrnostně odolný, na bázi vody, se zpevňujícím účinkem. Přitom je zároveň hydrofobní (vodu odpuzující) a vysoce difúzní a netvoří film. Okruhy použití: Pro základování, zpevnění a zároveň sjednocení (egalizaci) savosti minerálních podkladů, např. venkovních omítek (normální omítky maltové skupiny PIc, PII a PIII), vápenopískového zdiva, silikátových a minerálních barevných nátěrů atd. v silikonovém systému Brillux. Popis materiálu: Barevný odstín: mléčně transparentní Báze výrobku: kopolymer styrol akrylátu, siloxan Hustota: cca. 1,04 g/cm3 Balení: 5 l, 10 l Zpracování: Ředění: Zpracovávat neředěné, výrobek je připraven k použití. | Tónování: Netónovat. Snášenlivost: Nemíchat s nestejnorodými druhy materiálů. Nanášení: Silikonový zpevňující základ 916 nanášet štětkou dle savosti podkladu 1 – 2x mokré do vlhkého. Možné také nanášet stříkáním. Nesmí vytvářet lesklé plochy. Spotřeba: cca 150 - 200 ml/m2 na 1 nátěr, v závislosti na savosti podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte zkouškou na daném objektu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a objektu. Vhodné při teplotách od +10°C do +25°C teploty vzduchu a objektu. Čištění nářadí: Po použití okamžitě vodou. Schnutí (při 20°C, 65% rel. vlh.): Přetíratelné a další úpravy možné po cca 12 hodinách. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. | Skladování: Skladovat v chladu a chránit před mrazem, otevřená balení těsně uzavřít. Deklarace: Třída ohrožení vody: třída 1. Kód výrobku: M-GF01 Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. Provádění nátěru: Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a savý a stejně tak nesmí obsahovat výkvěty ani nesoudržné částice, korozi podporující součásti nebo jiné spojení rušící mezivrstvy. Stávající vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné vrstvy důkladně a dle předpisů odstranit. Plochy napadené houbami a řasami důkladně očistit a ošetřit Univerzálním dezinfekčním prostředkem 542. Očištěná místa odborně fluátovat. Podklad dle požadavku předupravit. Viz VOB díl C, DIN 18363, odst. 3. |
| --- | --- | --- |

| Podklady1) | Základní nátěr | Mezinátěr | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| Savé podklady venku, např. neošetřené venkovní omítky (maltové skupiny PIc, PII, PIII), vápenopískové zdivo, intaktní minerální nátěry atd. | Silikonový zpevňující základ 916 | Silikonová fasádní barva 918 nebo Silikonový nátěrový plnič 910 | Silikonová fasádní barva 918 |

1) Pokud podklad i po očištění vykazuje zbytky zkřídovatění, silikonový zpevňující základ 916 intenzivně zapracovat pomocí štětky 2x mokré do vlhkého. Pro posouzení  přilnavosti provést vždy zkušební plochu celkového systémového postupu.

| Upozornění: Zakrytí okolních ploch Okolí natíraných ploch, např. z umělé hmoty, skla a dřeva a stejně tak rostliny zakrýt. Postříkaná místa omýt okamžitě čistou vodou. Další údaje Dodržovat další údaje v technologických listech použitých výrobků. | Technické poradenství: Pro další technické informace je k dispozici poradenská služba firmy Brillux. Doplňkové výrobky: - Silikonová fasádní barva 918 - Silikonový nátěrový plnič 910 | Poznámka: Všechny údaje a hodnoty jsou výsledkem intenzivních vývojových prací a dlouholetých praktických zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuelně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. 02.07.2013 |
| --- | --- | --- |