|  | Silikonová základní barva 917 |
| --- | --- |
|  | speciální základní barva v silikonovém systému, spojovací, pigmentovaná, pro vnějšek |

| Vlastnosti: Povětrnostně odolná, vodou ředitelná speciální základní barva. Pigmentovaná, matná, vodu odpuzující, mikroporézní a tudíž netvořící film. Vysoce difúzní a lehce zpracovatelná. Silikonová základní barva 917 může být v případě potřeby na objednávku vyrobena v „Protect kvalitě“ – vybavena konzervačním filmem. Okruhy použití: Pro spojovací, difúzní, povětrnostně odolné základování v systému spolu se Silikonovou fasádní barvou na slabě savé podklady, např. nosné, matné disperzní barevné nátěry atd. Na plochách s dlouhodobě přetrvávajícím vlhkostním zatížením (v závislosti na místě a konstrukci a stejně tak na vysokých zateplených fasádách) existuje riziko napadení řasami a houbami. Pro tyto plochy doporučujeme použít Silikonovou základní barvu 917 v „Protect kvalitě“. (Dbát na další údaje v odstavci „Upozornění“). Popis materiálu: Standardní barevný odstín: 0095 bílý. V barevném systému Brillux je možné namíchat světlé barevné odstíny. Další odstíny na vyžádání. Stupeň lesku: matný Báze výrobku: emulze silikonové pryskyřice v kombinaci s disperzí akrylátového kopolymeru. | Hustota: cca. 1,45 g/cm3 Balení: 0095 bílá: 15 l barevný systém: 15 l Zpracování: Ředění: V případě potřeby nepatrně vodou. Tónování: Do max. 10% barevnou Silikonovou fasádní barvou 918 nebo do max. 0,2% Univerzálním tónovacím koncentrátem Mixol 1128, jen druhem LW – oxid. Snášenlivost: Mísitelné pouze se stejnými a v tomto technologickém listu k tomu uvedenými druhy materiálů. Nanášení: Silikonovou základní barvu 917 je možné zpracovávat nátěrem a válečkem. Spotřeba: Cca. 150 – 200 ml/m2 na 1 nátěr. Přesnou spotřebu zjistíte zkouškou na daném objektu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a objektu. Čištění nářadí: Po použití okamžitě vodou. | Schnutí (při 20°C, 65% rel. vlh.): Přepracovatelné a další systémový postup možný po cca 12 hodinách. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Skladování: Skladovat v chladu a chránit před mrazem, otevřená balení důkladně uzavřít. Deklarace: Třída ohrožení vody: WGK 1, dle VwVwS Kód výrobku: M-GP01 Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. Systémová nástavba Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a nesmí obsahovat výkvěty ani nesoudržné částice, korozi podporující součásti nebo jiné spojení rušící mezivrstvy. Stávající vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné vrstvy důkladně a dle předpisů odstranit. Houbami a řasami napadené plochy důkladně očistit a ošetřit Univerzálním fungicidem 542. Očištěná místa odborně fluátovat. Podklad dle požadavku předupravit. Dbát na VOB díl C, DIN 18363, odst. 3. |
| --- | --- | --- |

| Podklady | Základní nátěr | Mezinátěr | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| slabě savé podklady venku, např. intaktní organické nátěry, disperzní barevné nátěry atd. | Silikonová základní barva 917 | Silikonová fasádní barva 918 nebo Silikonový nátěrový plnič 910 | Silikonová fasádní barva 918 |

| Upozornění: Kvalita označená „Protect“ je z výroby vybavena konzervačním filmem proti napadení řasami a plísní a měla by být proto používána pouze venku. Použité konzervační prostředky minimalizují, případně oddalují riziko napadení řasami a plísněmi. Konzervačním filmem vybavené nátěry musí být naneseny v dostatečné síle vrstvy. Dle stavu techniky nemůže být zaručena trvalá ochrana před napadením řasami a plísněmi (viz také BFS list č.9, odd. 6.1, poslední odstavec). Dodržovat další údaje v technologických listech použitých výrobků. | Technické poradenství: Pro další technické informace je k dispozici poradenská služba firmy Brillux. Doplňkové výrobky: - Silikonová fasádní barva 918 - Silikonový nátěrový plnič 910 | Poznámka: Všechny údaje a hodnoty jsou výsledkem intenzivních vývojových prací a dlouholetých praktických zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuálně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. Verze I. 01.02.2007 |
| --- | --- | --- |