|  | Silikonová fasádní barva 918 |
| --- | --- |
|  | vysoce vodoodpudivá a difúzní, mikroporézní, matná, povětrnostně odolná, pro vnějšek |

| Vlastnosti: Vysoce povětrnostně odolná, difúzní vůči vodním parám a oxidu uhličitému a zároveň vodu odpuzující silikonová fasádní barva. Odpuzením vlhkosti přicházející z vnějšku se docílí trvale suchých venkovních zdí a dodatečně zvýší tepelně izolační vlastnosti. Bílá nebo barevná, matná, ekologická, pachově neutrální, nemýdlovatí a má vysokou ochrannou funkci vůči agresivním škodlivým látkám ve vzduchu. Kromě toho je pevná, s nízkým pnutím, rychle schnoucí, mikroporézní, nevytváří film a je velmi lehce zpracovatelná. Silikonová fasádní barva 918 může být v případě potřeby na objednávku vyrobena v „Protect kvalitě“ – vybavena konzervačním filmem. Okruhy použití: Pro povětrnostně odolné, vodu odpuzující a difúzní fasádní nátěry na všechny nosné minerální podklady, např. omítky (maltové skupiny PIc, PII, PIII), vápenopískové zdivo, silikátové a minerální barevné nátěry, vláknitý cement, matné disperzní barvy, organicky vázané omítky. Speciálně na organicky vázané omítky v systému WDV. Na plochách s dlouhodobě přetrvávajícím vlhkostním zatížením (v závislosti na místě a konstrukci a stejně tak na vysokých zateplených fasádách) existuje riziko napadení řasami a houbami. Pro tyto plochy doporučujeme | použít Silikonovou fasádní barvu 918 v „Protect kvalitě“. (Dbát na další údaje v odstavci „Upozornění“). Popis materiálu: Standardní barevný odstín: 0095 bílý. V barevném systému Brillux je možno namíchat množství dalších barevných odstínů. Stupeň lesku: matný Báze výrobku: emulze silikonové pryskyřice v kombinaci s disperzí akrylátového kopolymeru. Hustota: cca. 1,50 g/cm3 Difúzně ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy: Sd(H2O)< 0,02 m, odpovídá třídě I, „vysoká propustnost vodních par“ dle DIN EN ISO 7783-2 Koeficient nasákavosti: w – hodnota < 0,05 kg/(m2.h0,5), odpovídá třídě III „nízká propustnost vody“ dle DIN EN 1062-3. Balení: 0095 bílá: 15 l barevný systém: 2,5 l, 15 l Zpracování: Ředění: V případě potřeby nepatrně vodou. Tónování: Do 0,2% Mixolem druh LW - oxid Snášenlivost: Mísitelné pouze se stejnými a v tomto technologickém listu k tomu uvedenými druhy materiálů. | Nanášení: Silikonovou fasádní barvu 918 zpracovávat nátěrem, válečkem a Airless s vysoce výkonným stříkacím zařízením (dbát na upozornění k „Protect kvalitě“). Spotřeba: Cca. 150 – 180 ml/m2 na 1 nátěr. Přesnou spotřebu zjistíte zkouškou na daném objektu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a objektu. Čištění nářadí: Po použití okamžitě vodou. Schnutí (při 20°C, 65% rel. vlh.): Přepracovatelné po cca 12 hodinách. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Skladování: Skladovat v chladu a chránit před mrazem, otevřená balení důkladně uzavřít. Deklarace: Upozornění: Nevdechovat mlhu vzniklou stříkáním. Třída ohrožení vody: WGK 1, dle VwVwS Kód výrobku: M-SF01 Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. |
| --- | --- | --- |

Údaje pro Airless stříkání pro Wagner SuperFinish 27, Wagner SuperFinish 31, Wagner ProSpray 27, Wagner ProSpray 31 a další vysoce výkonné Airless přístroje:

| Vrtání trysky | Úhel stříkání | Tlak v barech | Ředění |
| --- | --- | --- | --- |
| palce | mm |  | dynamický | stříkání |  |
| 0,021 – 0,025 | 0,53 – 0,64 | 40° - 80° | max. 230 | max. 160 | cca. 5 – 10% |

Údaje pro Airless stříkání pro nemlžící fasádní nátěry s mimořádně nízkou tvorbou „mlhy“ s např. Wagner SuperFinish 31:

| Vrtání trysky | Úhel stříkání | Tlak v barech | Ředění |
| --- | --- | --- | --- |
| palce | mm |  | dynamický | stříkání | s hadicí s termoohřívačem | s hadicí bez termoohřívače |
| 0,027 | 0,69 | 40° | cca. 150 - 200 | 100 - 130 | neředěné popř. do 5% | 5 – 10% |

Pro fasádní nátěry s mimořádně nízkou tvorbou mlhy dodržet odstup stříkání 15 – 30 cm a pistoli vést kontinuálně v 90° úhlu k fasádě. Okamžitě po nanesení materiálu plochu zapracovat, rozválet a uhladit válečkem z ovčí vlny. Pro lepší manipulaci doporučujeme, stříkací pistoli vybavit 15 cm dlouhým nástavcem trysky a stejně tak 1 m dlouhým hadicovým nástavcem. Všechna uvedená data a stejně tak údaje pro objednání příslušenství jsou v informačním listu „Airless stříkání s mimořádně nízkou tvorbou mlhy“ ib02.

| Systémová nástavba Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a nesmí obsahovat výkvěty ani nesoudržné částice, korozi podporující součásti nebo jiné spojení rušící mezivrstvy. | Stávající vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné vrstvy důkladně a dle předpisů odstranit. Houbami a řasami napadené plochy důkladně očistit a ošetřit Univerzálním fungicidem 542*. | (*Biocidy bezpečně používat. Před použitím si přečíst označení a informace o výrobku). Očištěná místa odborně fluátovat. Podklad dle požadavku základovat a/nebo použít mezinátěr. Dbát na VOB díl C, DIN 18363, odst. 3. |
| --- | --- | --- |

| Podklady | Základní nátěr | Mezinátěr | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| slabě savé podklady venku, intaktní organické nátěry, např. disperzní barevné nátěry | Silikonová základní barva 917 | Silikonová fasádní barva 918 nebo, v případě že jsou požadovány plnící vlastnosti Silikonový nátěrový plnič 910 | Silikonová fasádní barva 918 |
| savé podklady venku, neošetřené venkovní omítky (maltové skupiny PIc, PII, PIII), vápenopískové zdivo, savé intaktní minerální nátěry | Silikonový hydro základ 913, ředěný 1:9 |  |  |
| intaktní Glasal®- nebo Fulgural® desky1) 2) | 2K Epoxidový spojovací základ 855 |  |  |
| nové neošetřené, bezazbestové vláknité cementové desky 3) |  | Silikonová fasádní barva 918 |  |

1) Pro nátěry azbestocementového fasádního obložení dbát na další údaje v technologickém listu „Nátěrové systémy pro azbestocementové fasádní obložení 2asb“.

2) Glasal®- a Fulgural®  jsou registrované značky firem Eternit AG, resp. Fulgurit Baustoffe GmbH.

3) Základní nátěr nanést sytě a kryvě všude, včetně hran desek.

| Upozornění: Fasádní plochy musí být plynule a sytě natřeny. Barevné nátěry na organicky vázaných omítkách ve WDV zateplovacím systému provádět se světelnou hodnotou ≥ 20. Kvalita označená „Protect“ je z výroby vybavena konzervačním filmem proti napadení řasami a plísní a měla by být proto používána pouze venku. Zpracování stříkáním je možné nízko mlžným způsobem Airless na svislé plochy. Nevdechovat mlhu vzniklou stříkáním, používat vhodný ochranný oděv. Použité konzervační prostředky minimalizují, případně oddalují riziko napadení řasami a plísněmi. Konzervačním filmem vybavené fasádní barvy musí být naneseny v dostatečné síle vrstvy, doporučujeme provést minimálně dva nátěry. Dle stavu techniky nemůže být zaručena trvalá ochrana před napadením řasami a plísněmi (viz také BFS list č.9, odd. 6.1, poslední odstavec). | Při předčasném vlhkostním zatížení po aplikaci (kondenzační voda nebo déšť) se mohou koncentrovaně uvolnit vodou rozpustné ochranné koloidy z nátěrového filmu a na povrchu nátěru se zobrazí jako lesknoucí se vyplavenina. Tyto pomocné látky zůstávají vodou rozpustné a dalším vlhkostním zatížením (deštěm) se samočinně znovu smyjí. Pro zamezení, provádějte nátěrové práce jen při vhodných povětrnostních podmínkách. Při použití na azbestocementových fasádních deskách dbejte na údaje v technologickém listu „Nátěrové systémy pro azbestocementové fasádní obložení 2asb“. Dodržovat další údaje v technologických listech použitých výrobků. | Technické poradenství: Pro další technické informace je k dispozici poradenská služba firmy Brillux. Doplňkové výrobky: - Silikonová základní barva 917 - Silikonový hydro základ 913 - Silikonový nátěrový plnič 910 Poznámka: Všechny údaje a hodnoty jsou výsledkem intenzivních vývojových prací a dlouholetých praktických zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuelně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. Verze IV. 01.02.2007 |
| --- | --- | --- |