Strukturovací omítka 919 organicky vázaná omítka dle DIN 18 558, mnohostranně strukturovatelná, pro venkovní použití

| Vlastnosti: Organicky vázaná omítka dle DIN 18 558, mnohostranně strukturovatelná, připravená ke zpracování. Velice odolná, extrémně přilnavá, pevná na úder, odolná vůči nárazovému dešti, vůči průmyslovým plynům, neobsahuje vápno a cement. Má výborné difusní vlastnosti a je lehce zpracovatelná. Okruhy použití: K docílení dekorativních a individuelně strukturovatelných venkovních ploch, např. venkovních omítek (maltové skupiny PII, PIII), betonu. Popis materiálu: Barva: 0095 bílá. Další barevné odstíny dle poptávky. Báze výrobku: polyvinylacetátový kopolymer s přírodními minerálními přísadami jako křemen, vápenec, atd. Hustota: cca. 1,65 g/cm3 Balení: 25 kg Zpracování: Ředění: V případě nutnosti, dle savosti podkladu, stavu objektu a požadovaného strukturovacího efektu nepatrně vodou. | Tónování: Do max. 10% Základní a tónovací barvou 951. Snášenlivost: Mísitelné pouze se stejnými a v tomto technologickém listu k tomu uvedenými druhy materiálů. Nanášení: Strukturovací omítku 919 před zpracováním dobře rozmíchat vysoce výkonným míchacím zařízením (min. 900 Wattů) s pravotočivou míchací tyčí (míchací tyč na omítky). Nanášení se provádí dle požadovaného vzhledu povrchu s pěnovým strukturovacím válečkem 1104 (hrubý), trychtýřovou pistolí nebo nerezovým ocelovým hladítkem. Plochy je možné strukturovat otěru odolným umělohmotným hladítkem 3791, oválnou štětkou 1175, houbou aj. Pro zabránění usazenin zpracovávat omítku mokré do mokrého. Zvláště u větších ploch doporučujeme nasazení dostatečného množství pracovních sil. Zabránit silným rozdílům v úrovni a stejně tak vysoké síle vrstev, aby se vyloučil vznik trhlin při sušení. | Spotřeba: Cca. 1,5 – 3,5 kg/m2, dle struktury. Přesnou spotřebu zjistíte zkouškou na daném objektu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C a do max. +30°C teploty vzduchu a objektu a též během doby tuhnutí. Čištění nářadí: Po použití okamžitě vodou. Schnutí (při 20°C, 65% rel. vlh.): Proschlé při střední síle vrstvy po cca. 1 – 2 dnech. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Skladování: Skladovat v chladu a chránit před mrazem, otevřená balení těsně uzavřít. Deklarace: Třída ohrožení vody: WGK 1, zatřídění dle VCI Kód výrobku: M-DF02 Platí údaje v aktuálním bezpečnost-ním listu. |
| --- | --- | --- |

| Provádění nátěru: Příprava podkladu: Podklad musí být rovný, pevný, suchý, čistý, nosný a nesmí obsahovat výkvěty ani nesoudržné částice, korozi podporující součásti nebo jiné spojení rušící mezivrstvy. | Stávající vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné vrstvy důkladně a dle předpisů odstranit. Houbami a řasami zasažené plochy důkladně očistit a ošetřit | Univerzálním antifungicidním nátěrem 542. Očištěná místa odborně fluátovat. Podklad dle požadavku základovat a/nebo použít mezinátěr. Dbát na VOB díl C, DIN 18363, odst. 3. |
| --- | --- | --- |

| Podklad | Základ | Mezinátěr1) | Konečná vrstva |
| --- | --- | --- | --- |
| Normální a slabě savé podklady, např. venkovní omítky, intaktní disperzní nátěry |  | Základ pod omítky 3710 | Strukturovací omítka 919 v požadované struktuře |
| Silně savé podklady, např. venkovní omítky, křídové disperzní nátěry, beton | Dle požadavků Hloubkový základ Lacryl LF 595 nebo Hloubkový základ 545 |  |  |

1) V případě barevné konečné vrstvy použít Základ pod omítky 3710 natónovaný v závislosti na barevném odstínu omítky.

| Upozornění: V případě potřeby objednat materiál standardně vybavený algicidně / fungicidně. Tím se minimalizuje riziko napadení řasami a houbami, popř. se zpozdí. Dle stavu techniky není možné zaručit dlouhodobou ochranu před napadnutím řasami a houbami. Plošné nátěry provádět jen materiálem jedné výrobní šarže nebo požadované množství materiálu smíchat. Při zpracování je nutno plochu chránit před přímým slunečním působením a silným větrem, během schnutí a tuhnutí před vlhkostními vlivy. Na nové minerální podklady nanášet nejdříve po 14 dnech, lépe až po 4 týdnech. | Omítkové nátěry nepoužívat na vodorovných plochách. Vyčnívající stavební části, např. okenní parapety, římsy, musí být odborně zakryty, aby se zabránilo zašpinění a průniku vlhkosti. Dodržovat další údaje v technologických listech použitých výrobků. Technické poradenství: Pro další technické informace je k dispozici poradenská služba firmy Brillux. Doplňující výrobky: Základní a tónovací barva 951 Hloubkový základ Lacryl LF 595 Hloubkový základ 545 Základ pod omítky 3710 | Poznámka: Všechny údaje a hodnoty jsou výsledkem intenzivních vývojových prací a dlouholetých praktických zkušeností. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, eventuelně zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. |
| --- | --- | --- |