|  | Topp ELF 948 |
| --- | --- |
|  | bez rozpouštědel a změkčovadel, hluboce matná, bílá, třída otěruvzdornosti za vlhka 2, pro vnitřek |

| Vlastnosti: Odolná, vnitřní disperzní barva („latexová barva“) bez rozpouštědel a změkčovadel. Obzvlášť lehce zpracovatelná, dobře kryvá a pachově neutrální. Kromě toho vysoce difúzní, odpovídá jako vnitřní silikátové barvy, třídě I dle DIN EN ISO 7783-2. Použití: Pro odolné nátěry stropů a stěn uvnitř, např. na omítky (maltové skupiny PII, PIII, PIV a, b, c), beton, Raufaser, sádrokarton, vláknitý cement, vápenopískové cihelné zdivo atd. Též vhodná pro větší plochy s dopadem pruhů světla. Popis materiálu: Standardní barevný tón: 0095 bílá Další barevné odstíny na vyžádání. Báze: Kopolymer akrylátu Hustota: cca 1,46 g/cm3 Balení: 15 l | Klasifikace dle DIN EN 13 300: Třída otěruvzdornosti za vlhka: 2 (odolnost proti oděru DIN 53 778) Kontrastní poměr: třída 1 při 6 m2/l Lesk: hluboce matný Maximální velikost zrna: jemná Zpracování: Ředění: V případě potřeby ředit nepatrně vodou. Tónování: Základní a tónovací barvou 951. Snášenlivost: Míchat jen se stejnorodými a v tomto technologickém listu k tomu určenými materiály. Nanášení: Topp ELF 948 může být nanášena štětkou, válečkem a nástřikem Airless. Spotřeba: cca 130-150 ml/m2 na jeden nátěr. Přesnou spotřebu je možné zjistit pomocí zkoušky na daném podkladu. | Teplota zpracování: Nezpracovávat pod teplotu +5°C vzduchu a podkladu. Čištění nářadí: Po ukončení práce okamžitě vyčistit vodou. Doba schnutí:(při +20°C, 65% rel. vlhkosti): Povrchově suché a dále přetíratelné asi po 4 - 6 hodinách. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu je nutno počítat s delší dobou schnutí. Skladování: V chladu a chránit před mrazem. Otevřená balení důkladně uzavřít. Deklarace: Upozornění: Nevdechovat mlhu vzniklou při stříkání. Třída ohrožení vody: 1 dle VwVwS Kód výrobku: M-DF01 Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. |
| --- | --- | --- |

Údaje pro Airless stříkání:

| Otvor trysky | Úhel nástřiku | Tlak v barech | Ředění |
| --- | --- | --- | --- |
| Couly | mm |  |  |  |
| 0,021 – 0,026 | 0,53 – 0,63 | 40° - 80° | cca. 150 | cca. 5 – 10% |

| Provádění nátěru: Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a nesmí obsahovat výkvěty ani nesoudržné částice, korozi podporující součásti nebo jiné spojení rušící mezivrstvy. Stávající | vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné nátěry důkladně odstranit a dle předpisů zlikvidovat. Klihové barvy důkladně omýt. Intaktní olejové a syntetické nátěry naleptat, důkladně obrousit a očistit. | Obklady stěn nevhodné pro nátěr včetně lepidla a zbytků makulatur bezezbytku odstranit. Očistěná místa odborně fluátovat, u barevných nátěrů celoplošně. Podklad dle požadavků základovat a/nebo opatřit mezinátěrem. Dbát na VOB díl C, DIN 18 363, odst. 3. |
| --- | --- | --- |

Prvonátěry

| Podklady | Základní nátěry | Mezinátěry | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| Omítky (maltové skupiny PII, PIII), beton | V případě potřeby, Hloubkový základ Lacryl LF 595, Hloubkový základ 545 nebo Spojovací základ LF 3720 | Topp ELF 948 | Topp ELF 948 |
| Omítky (maltové skupiny PIV a, b, c), sádrokarton, sádrové stavební desky | Dle požadavků Hloubkový základ Lacryl LF 595, Hloubkový základ 545 nebo Spojovací základ LF 3720 |  |  |
| Pórobeton, uvnitř | Základový koncentrát ELF 938, 1:3 ředěný vodou |  |  |
| Obklady stěn, např. Raufaser, Rapidflies, ražené tapety |  |  |  |

Obnovovací nátěr

| Podklady | Základní nátěry | Mezinátěry | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| Normálně savé podklady, např. matné disperzní barevné nátěry | V případě potřeby Hloubkový základ Lacryl LF 595 | Dle stavu objektu a požadavku Topp ELF 948 | Topp ELF 948 |
| Nesavé, popř. slabě savé podklady, např. olejové a pigmentované nátěrové hmoty, lesklé barevné disperzní nátěry | Spojovací základ LF 3720 |  |  |

| Upozornění: V případě nebezpečí průniku žloutnutí u neošetřeného sádrokartonu je nutno provést dodatečný izolační nátěr dle BFS – návodu č.12. Dle stavu podkladu je možno k tomu použít např. Silikonový vodní základ 913, Izolační základ 924 nebo CreaGlas 2K akrylátový nátěr 3471. Pro přesnější posouzení se účinně osvědčily zkušební nátěry přes více deskových šířek včetně spár a tmelených míst. V případě potřeby, hrubé plochy před provedením nátěru vyhladit tmelením např. Tmelící hmotou pro ruční nanášení H 1882 Topp ELF 948 neobsahuje přírodní latex. Pojem „Latex barva“ není definovaný a označuje často umělé disperzní barvy s obzvlášť odolným povrchem. Jakostní parametry umělé disperzní barvy jsou stanoveny dle DIN EN 13 300. | Pro dosažení lépe čistitelného povrchu (např. pro částečné odstranění nečistot vlhkou houbou), doporučujeme použití vnitřní disperzní barvy s třídou otěruvzdornosti za vlhka minimálně 2 a hedvábně matným leskem. Dbát na další údaje v technologických listech ostatních použitých výrobků. Technické poradenství: Pro další technické informace je Vám k dispozici poradenská služba firmy Brillux. Doplňkové výrobky: Základní a tónovací barva 951 Hloubkový základ Lacryl LF 595, Hloubkový základ 545, Spojovací základ LF 3720 Základový koncentrát ELF 938. | Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých zkušenostech. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, popřípadě zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. Verze 1. 5.9.2003 |
| --- | --- | --- |