|  | Barva na stěny černá ELF 971 |
| --- | --- |
|  | barva bez emisí, rozpouštědel a změkčovadel, černá, třída 3 otěruvzdornosti za vlhka, matná, pro vnitřek |

| Vlastnosti: Černá disperzní dobře kryvá barva bez emisí, rozpouštědel a změkčovadel. Tupě matná, pachově neutrální, přilnavá, difúzní a lehce zpracovatelná. Použití: Pro ekonomicky výhodné, černé nátěry na mechanicky nezatěžovaných plochách uvnitř. Použitelné na nosné podklady, např. vnitřní omítky (normální omítky maltové skupiny PII, PIII, PIV závislé na pevnosti v tlaku), beton, Raufaser, sádrokarton, vláknitý cement, vápenopískové cihelné zdivo. Speciálně pro plochy, které mají být ztvárněny opticky nenápadně, např. u stropních podhledů, viditelných výklenků za obložením. Popis materiálu: Barevný tón: 9900 černý Báze: Kopolymer akrylátu Hustota: cca 1,27 g/cm3 | Klasifikace dle DIN EN 13 300: Třída otěruvzdornosti za vlhka: 3 Kontrastní poměr: třída 1 při 7 m2/l Lesk: tupě matný Maximální velikost zrna: jemná Balení: 15 l Zpracování: Ředění: V případě potřeby ředit nepatrně vodou. Snášenlivost: Míchat jen se stejnorodými a v tomto technologickém listu k tomu určenými materiály. Nanášení: Barva na stěny černá ELF 971 může být nanášena štětkou, válečkem a nástřikem Airless. Spotřeba: cca 130-150 ml/m2 na jeden nátěr. Přesnou spotřebu je možné zjistit pomocí zkoušky na daném podkladu. | Teplota zpracování: Nezpracovávat pod teplotu +5°C vzduchu a podkladu. Čištění nářadí: Po ukončení práce okamžitě vyčistit vodou. Doba schnutí:(při 20°C, 65% rel. vlhkosti): Povrchově suché a dále přetíratelné asi po 4 - 6 hodinách. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu je nutno počítat s delší dobou schnutí. Skladování: V chladu a chránit před mrazem. Otevřená balení důkladně uzavřít. Deklarace: Upozornění: Nevdechovat mlhu vzniklou při stříkání. Třída ohrožení vody: 1 dle VwVwS Kód výrobku: M-DF01 Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. |
| --- | --- | --- |

Údaje pro Airless stříkání:

| Otvor trysky | Úhel nástřiku | Tlak v barech | Ředění |
| --- | --- | --- | --- |
| Couly | mm |  |  |  |
| 0,021 – 0,027 | 0,53 – 0,69 | 40° - 80° | cca. 150 | cca. 5 % |

| Provádění nátěru: Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a nesmí obsahovat výkvěty ani nesoudržné částice, korozi podporující součásti nebo jiné spojení rušící mezivrstvy. Stávající | vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné nátěry důkladně odstranit a dle předpisů zlikvidovat. Klihové barvy důkladně omýt. Intaktní olejové a syntetické nátěry naleptat, důkladně obrousit a očistit. | Obklady stěn nevhodné pro nátěr včetně lepidla a zbytků makulatur bezezbytku odstranit. Očištěná místa odborně fluátovat. Podklad dle požadavků základovat a/nebo opatřit mezinátěrem. Dbát na VOB díl C, DIN 18 363, odst. 3. |
| --- | --- | --- |

Prvonátěry

| Podklady | Základní nátěry | Mezinátěry | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| Vnitřní omítky (normální omítky maltové skupiny PII, PIII), beton | V případě potřeby, Hloubkový základ Lacryl LF 595, Hloubkový základ 545 nebo Spojovací základ LF 3720 | Barva na stěny černá ELF 971 | Barva na stěny černá ELF 971 |
| Sádrové omítky (maltové skupiny PIV), sádrokarton, sádrové stavební desky | Dle požadavků Hloubkový základ Lacryl LF 595, Hloubkový základ 545 nebo Spojovací základ LF 3720 |  |  |
| Pórobeton, uvnitř | Základový koncentrát ELF 938, 1:3 ředěný vodou |  |  |
| Obklady stěn, např. Raufaser |  |  |  |

Obnovovací nátěr

| Podklady | Základní nátěry | Mezinátěry | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| Normálně savé podklady, např. matné disperzní nátěry | V případě potřeby Hloubkový základ Lacryl LF 595 | Barva na stěny černá ELF 971 | Barva na stěny černá ELF 971 |
| Nesavé, popř. slabě savé podklady, např. olejové a syntetické nátěrové hmoty, lesklé disperzní nátěry | Spojovací základ LF 3720 |  |  |

| Upozornění: Zatížení povrchu Mechanické zatížení (např. škrábání) může způsobit světlé rýhy na tmavém povrchu. Pro oblasti s vyšším namáháním doporučujeme vnitřní disperzní barvy s třídou otěruvzdornosti 1, např. Latexovou barvu ELF 992 nebo Hedvábně matný lak Lacryl 270, příp. Lesklý lak Lacryl 275. Tmelení hrubých ploch V případě potřeby, hrubé plochy před provedením nátěru vyhladit tmelením např. Minerální tmelící hmotou pro ruční nanášení H 1886. Snášenlivost s tmely Při přetírání tmelících hmot, např. Akrylátové tmelící hmoty mohou vzniknout na základě vyšší pružnosti trhliny v nátěrovém materiálu. Kromě toho může dojít i ke zbarvení nátěru. Vzhledem k vysokému počtu prodávaných tmelících systémů je žádoucí provést pro posouzení přilnavosti vlastní zkušební nátěr. | Opravy Opravy v ploše se dle stavu objektu mohou více či méně silně zobrazit. Toto je dle technického listu BFS č. 25, bod 4.2.2.1 odstavec e) nevyhnutelné. Další údaje Dbát na další údaje v technologických listech ostatních použitých výrobků. Technické poradenství: Pro další technické informace je Vám k dispozici poradenská služba firmy Brillcolor. | Doplňkové výrobky: Základový koncentrát ELF 938 Spojovací základ LF 3720 Hloubkový základ Lacryl LF 595, Hloubkový základ 545, Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých zkušenostech. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, popřípadě zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. 01.08.2013 |
| --- | --- | --- |