|  | Umělopryskyřičný tmel 1022 |
| --- | --- |
|  | rychle schnoucí, plnivý tmel v tubě, brousitelný za mokra i sucha, pro vnějšek i vnitřek |

| Vlastnosti: Rychle schnoucí, lehce zpracovatelný tmel na umělo-pryskyřičné bázi. Bílý, plnivý, brousitelný za mokra i sucha a přetíratelný všemi alkydo pryskyřičnými nebo akrylovými laky. Bez trhlin při síle vrstvy do 1.000 μm. Okruhy použití: Pro vyplnění pórů ve dřevě, opravu škrábanců, menších děr a jiných poškození na základovaných stavebních dílech ze dřeva, dřevěných materiálů, kovu atd. Použitelný venku i uvnitř. Popis materiálu: Barevný tón: bílý Stupeň lesku: matný Skladba materiálu: vysoce plnivý tmel na umělo-pryskyřičné bázi Hustota: cca 2,2 g/cm3 Balení: tuba 250 g Zpracování: Snášenlivost: Nemíchat s jinými druhy materiálů. Nanášení: Umělopryskyřičný tmel 1022 nanášet v jedné nebo více tenkých vrstvách japonskou špachtlí. Spotřeba: Je závislá na velikosti a rozsahu poškozeného místa. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a podkladu. | Čištění nářadí: Okamžitě po použití Univerzálním ředidlem 432. Schnutí: ( při +20°C a 65% rel. vlhkosti): Brousitelný a dále přepracovatelný po cca 3 – 4 hodinách. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Skladování: V chladu a suchu. Otevřená balení těsně uzavřít. Deklarace: Třída ohrožení vody: 2 dle VwVwS Kód výrobku: M-DF04 Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. Úprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a bez dělících částic. Stávající nátěry odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné nátěry důkladně odstranit a dle předpisů zlikvidovat. Intaktní lak důkladně obrousit. Při zpracování nebo odstraňování nátěrů se mohou např. broušením, opalováním aj. uvolnit zdraví škodlivé výpary/prach. Zpracovávejte pouze v dobře větraných prostorách a dle potřeby zajistěte vhodné ochranné pomůcky (ochrana dýchacích cest atd.). Dbát na VOB díl C, DIN 18 363, ods. 3. Základní nátěr: Dle stavebního dílu, požadavku a výběru použít alkydo- nebo epoxido- pryskyřičný základ, např. Impredur základ 835, Spojovací základ 850, | 2K Aqua epoxidový základ 873 nebo 2K Epoxidový spojovací základ 855. Stěrkování: Dle potřeby jednou nebo vícekrát Umělopryskyřičným tmelem 1022 Mezi a konečný nátěr: Dle stavebního dílu, požadavku a výběru další systémový postup s alkydopryskyřičnými nebo akrylovými laky. Upozornění: Zajistit důkladné větrání Během a po zpracování zajistit důkladné větrání. Při nedostatečném větrání použít ochranné prostředky dýchacích cest. Venkovní stěrkování Tmel dle VOB, DIN 18 363 použít na venkovních dřevěných plochách pouze pro dílčí (lokální) stěrkování. Další údaje Dbát na další údaje uvedené v technologických listech ostatních použitých výrobků. Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Obsah nezakládá žádné smluvní právní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. 19.7.2010 |
| --- | --- | --- |