2K-PUR- Bezbarvý podlahový lak Floortec matný 844

vodou emulgovaný, pachově neutrální, matný, transparentní, odolný proti světlu i vůči UV záření, pro vnější i vnitřní použití

| Vlastnosti: 2 komponentní, vodou emulgovaný, transparentní PUR lak pro vnějšek i vnitřek. Matný, pachově neutrální, povětrnostně odolný, nežloutnoucí a otěru vzdorný. Kromě toho odolný mechanicky i vůči UV záření a světlu. Pro zvýšení proti skluznosti, dodatečně je možné vybavit Safe Step Floortec 841 (skleněné mikro kuličky). Okruhy použití: Pro odolnou povrchovou úpravu Podlahového nátěru Floortec 842 a řady dalších podlahových nátěrů s dodatečným ztvárněním dekoračními čipsy 843. Speciálně pro zlepšení udržovatelnosti a odolnosti pochozích ploch venku i uvnitř. Použitelný se systémy podlahových nátěrů Floortec - Podlahový nátěr 842, - 2K Epoxidový podlahový nátěr 848, - 2K PUR silnovrstvý nátěr LF 833 a PUR nátěr Floortec 852. Popis materiálu: Barevný tón: transparentní Stupeň lesku: matný Skladba materiálu: 2 komponentní tekutá polyuretanová pryskyřice, vodou emulgovaná Hustota: cca 1,04 g/cm3 Balení: 1,0 a 4,0 kg (kombinované balení včetně tužidla). | Zpracování: Namíchání: 2K PUR Bezbarvý podlahový lak matný 844 používat spolu s tužidlem v uvedeném míchacím poměru. Dbát na úplné vyprázdnění nádoby s tužidlem. Oba komponenty dokonale promíchat, minimálně 5 minut, až vznikne homogenní hmota bez šmouh. Zde doporučujeme použít pomalu běžící míchadlo (max. 400 ot/min) se speciálním 2K míchací tyčí, aby se zamezilo vmíchávání vzduchu do hmoty. Následně hmotu přelít do jiné nádoby a ještě jednou důkladně promíchat. Míchací poměr: 10 hmotnostních dílů 2K PUR bezbarvého laku 844 na 3,5 hmotnostních dílů tužidla (kombinované balení). Ředění: Zpracovávat neředěné. Tónování: Netónovat. Možnost přídavku Safe – Step Floortec 841 Pro zvýšení protiskluznosti po namíchání přidat do 2K PUR bezbarvého podlahového laku 844 cca. 3 hmot. % Safe-Step Floortec 841 a důkladně promíchat. Víčko balení může být použito jako pomoc pro dávkování (viz dále). | Dbát na exaktní dodržení množství přídavku. Po přerušení práce materiál důkladně promíchat. - přídavek do 1 kg: 1 náplň víčka* Safe-Step Floortec 841 (odpovídá cca. 30 g). - přídavek do 4 kg: 4 náplně víčka* Safe-Step Floortec 841 (odpovídá cca. 120 g). *Víčko naplnit až po spodní hranu ozubeného žebrování. Důležité: k dispozici musí být bílé těsnění, resp. musí být vložené. Snášenlivost: Míchat pouze s materiály uvedenými k tomuto účelu v tomto technologickém listu. Nanášení: 2K PUR Bezbarvý podlahový lak matný 844 zpracovávat pouze válečkováním, válečkem s krátkým vlasem druh č. 1217, v pásech bez přesahů. Pro dosažení jednotného povrchu nátěr nanášet plynule a rovnoměrně a vyhladit bezprostředně přes směr nanášení. Bezpodmínečně zabránit vynechaným místům. Pro zajištění bezproblémového a plynulého zpracování doporučujeme před zahájením práce zajistit dle velikosti plochy počet spolupracovníků. Uzavírací nátěr provést nejdříve po 12 hodinách od nanesení jednotlivých podlahových nátěrů a u epoxi a PUR nátěrů během maximálně 36 hodin. |
| --- | --- | --- |

| Zpracovatelnost (při + 20°C): Cca 60 minut. Vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti. Po ukončení doby zpracovatelnosti materiál dále nezpracovávat. Spotřeba: cca 100g/m2 v závislosti na podkladu. Přesná spotřeba se určí zkušebním nátěrem na daném podkladu. Teplota zpracování: Teplota vzduchu, podkladu a materiálu má být minimálně +10°C a max. +30°C a max. relativní vlhkost 80%. Sledovat kondenzační teplotu a pracovat při teplotě minimálně +3°C nad ní. Čištění nářadí: Okamžitě po použití vodou. | Schnutí: ( při +20°C a 65% vlhkosti vzduchu ): Pochozí po cca 12 hodinách, plná zátěž po 7 dnech. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti se doba schnutí prodlužuje. Po dobu schnutí a vytvrzení dbát na dostatečné větrání. Skladování: V chladu a suchu. Chránit před mrazem. Načaté balení dobře uzavřít. Při správném skladování v nenačatých baleních minimálně 12 měsíců. Stupeň ohrožení vody: WGK 1, dle VwVwS Kód výrobku: není uveden Platí údaje v aktuálním bezpečnostním list. | Vytváření nátěru: Úprava podkladu: Upravovaný podklad musí být dostatečně vytvrzený, pevný, suchý, čistý, nosný, bezprašný a bez látek, které by bránily spojení finálního nátěru s podkladem. Dbát na údaje k systému nátěrů v příslušných technologických listech. Uzavírací nátěr: Dle požadavku podlahové nátěry přetřít 1-2x 2K-PUR Bezbarvým podlahovým lakem matným 844 Floortec. Při přetírání dvěmi nátěry, dodržet mezi nátěry dobu min. 12 hodin a maximálně 36 hodin. |
| --- | --- | --- |

Odolnost vůči chemikáliím při teplotě +20°C

|  | 1 den | 2 dny | 7 dnů |
| --- | --- | --- | --- |
| Kyselina mravenčí, 5% CH2O2 | + | + | + |
| Peroxid vodíku, 3% H2O2 | + | + | + |
| Kyselina sírová, 5% H2SO4 | + | + | + |
| Kyselina solná, 5% HCl | + | (+) | (+) |
| Draselný louh, 20% KOH | + | + | + |
| Draselný louh, 5% KOH | + | + | + |
| Draselný louh, 50% KOH | + | + | + |
| Minerální oleje | + | + | + |
| Chlornan sodný 10% NaCIO | + | + | + |
| n-Heptan, C7H16 | + | + | + |
| motorové palivo | + | + | + |

Vysvětlivky:

+ odolný při běžném zatížení podlahy

(+) podmíněně odolné - možné změny zabarvení nebo lesku

| Pokyny: Na plochu použít jednu šarži Související plochy provádět s materiálem stejné šarže. Zatížitelnost a vlastnosti plochy s uzavíracím nátěrem Nanesením uzavíracího nátěru 2K PUR bezbarvého podlahového laku matného 844 se ovlivní specifické vlastnosti systému. Dekoračními čipsy a/nebo bezbarvým lakem ošetřené plochy mají vlastnosti příslušného 2K PUR bezbarvého podlahového nátěru 844. Jsou vhodné pro oblasti se středním mechanickým zatížením a mohou být pojezdové pro osobní vozidla s měkkými gumami. Doporučujeme provést zkušební nátěr. Přídavek Safe-Step Floortec 841 Přídavkem Safe – Step Floortec 841 se nepatrně změní vzhled povrchu plochy. Při použití Safe-Step Floortec 841 jsou nevýhody protiskluzného povrchu vzhledem k náchylnosti na znečištění a čistitelnost na základě oblosti skleněných kuliček redukovány na minimum. | Opotřebení nátěru Uzavírací nátěry a nátěry na podlahové plochy podléhají užitně podmíněnému opotřebení. Individuální užitné trvání je podstatně závislé na síle vrstvy a intenzitě zátěže. Optické poškození Látky obsahující organické substance a chemikálie (např. z pneumatik vozidel, čaje, kávy, červeného vína, rostlinné části a listy a stejně tak dezinfekční prostředky a kyseliny atd.) mohou vést ke změnám barvy nátěru. Funkčnost není těmito optickými změnami ovlivněna. Další údaje: Dbát na další údaje v technologických listech ostatních použitých výrobků. Doplňkové výrobky: 2K epoxidový podlahový nátěr Floorteck 848 2K PUR silnovrstvý podlahový nátěr Floortec LF 833 Podlahový nátěr Floortec 842 Dekorační čipsy Floortec 843 PUR podlahový nátěr Floortec 852 Safe – Step Floortec 841 | Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, popřípadě zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. Stav 19.08.2010 |
| --- | --- | --- |