Montážní návod

pro kontaktní zateplovací systém BRILLUX WDV - I

1. Použití:

Kontaktní (lepený k podkladu) zateplovací systém BRILLUX WDV - I je určen pro zvýšení tepelného odporu obvodových plášťů budov. Předpokládá se užití na vnější straně zateplované konstrukce. S ohledem na skutečnost, že tepelně izolační vrstva je tvořena pěnovým plastem (expandovaný pěnový polystyren), je použití tohoto systému omezeno na objekty s výškou do 22,5 m, přičemž požární únikové cesty musí konstrukčně chránit unikající osoby před odkapáváním a opadáváním hořícího plastového izolantu (ČSN 73 0802, ČSN 73 0804).

2. Materiálová skladba systému:

a) upevnění tepelné izolace k podkladu:

- lepicí a armovací malta Brillux 3550, výrobce BRILLUX GmbH M(nster SRN, dovozce

Brillcolor spol. s r.o., Praha 10

variantně:

- lepicí a armovací malta Brillux 3578, výrobce BRILLUX GmbH M(nster SRN, dovozce

Brillcolor spol. s r.o., Praha 10

variantně:

- lepicí a stěrková malta THIN-SET SPECIAL, výrobce CUSTOM stavební materiály s.r.o.,

Kozojedy

variantně:

- lepicí a stěrková malta THIN-SET SUPER, výrobce CUSTOM stavební materiály s.r.o.,

Kozojedy

b) tepelná izolace:

- fasádní desky PSB-S-20, PSB-S-25 z pěnového polystyrenu, výrobce Josef Dvořák -

IZOPOL, Dolní Poustevna

variantně:

- fasádní desky PSB-S-20, PSB-S-25 z pěnového polystyrenu, výrobce Novopol a.s., Česká

Skalice

variantně:

- fasádní desky PSB-S-20 FAS, PSB-S-25 FAS z pěnového polystyrenu, výrobce Rigips

D(mmsysteme CZ s.r.o., Praha

variantně:

- fasádní desky PSB-S-20 z pěnového polystyrenu, výrobce DCD IDEAL s.r.o., Slavětín

variantně:

- fasádní desky PSB-S-20, PSB-S-25 z pěnového polystyrenu, výrobce Polymex v.o.s.,

Čakovičky

variantně:

- fasádní desky PSB-S-20 FAS z pěnového polystyrenu, výrobce Plastika-Izol s.r.o., Kolín

variantně:

- fasádní desky PSB-S-20, PSB-S-25 z pěnového polystyrenu, výrobce BACHL spol. s r.o.,

Modřice u Brna

- 2 -

c) armovaná stěrková vrstva:

- lepicí a armovací malta Brillux 3550, výrobce BRILLUX GnbH M(nster SRN, dovozce

Brillcolor spol. s r.o., Praha 10

variantně:

- lepicí a armovací malta Brillux 3578, výrobce BRILLUX GmbH M(nster SRN, dovozce

Brillcolor spol. s r.o., Praha 1

variantně:

- lepicí a stěrková malta THIN-SET SPECIAL, výrobce CUSTOM stavební materiály s.r.o.,

Kozojedy

variantně:

- lepicí a stěrková malta THIN-SET SUPER, výrobce CUSTOM stavební materiály s.r.o.,

Kozojedy

d) armovací tkanina:

- sklovláknitá perlinková tkanina R 131 A 101, výrobce Vertex a.s., Litomyšl

e) vrchní omítka:

- ušlechtilá stěrková omítka Brillux na bázi organických pojiv zrnitosti 1-5 mm, základ pod

omítku Brillux 3710, omítky KR 3516, KR 3517, KR 3518, R 3509, R 3510, R 3511,

R 3512, 3530, 919, 450, 460

variantně:

- ušlechtilá stěrková omítka Brillux na bázi silikátového pojiva zrnitosti 1-5 mm, základ pod

silikátovou omítku 3639, omítky R 3630, R 3640, KR 3631, KR 3641, 3638

f) dodatečné upevnění:

- plastové talířové hmoždinky HPT 90, 100, 110, 140, 170, 190 mm, výrobce Novopol a.s.,

Česká Skalice

variantně:

- plastové hmoždinky IDK-T, TID-T, TID-L, dovozce EJOT CZU spol. s r.o., Říčany

3. Technické parametry zateplovacího systému BRILLUX WDV - I:

3.1. Součinitel tepelné vodivosti fasádních desek z pěnového polystyrénu (ČSN 72 7012):

max. 0.044 (W/m.K)

3.2. Únosnost hmoždinek (ČSN 73 2030): min. 200 N

3.3. Přídržnost lepicího tmelu k podkladu (ČSN 73 2577):

min. 0,5 MPa nebo utržení v podkladu

3.4. Přídržnost lepicího tmelu k tepelnému izolantu (ČSN 73 2577):

min.0,1 MPa nebo utržení v podkladu

3.5. Přídržnost povrchové úpravy k podkladu (ČSN 73 2577):

min. 0,1 MPa nebo utržení v podkladu

3.6. Ekvivalentní difúzní tloušťka skladby:

- pěnový polystyren PSB-S-20 tl. 50 mm

- armovací stěrka THIN-SET SPECIAL tl. 3 mm

- vrchní disperzní omítka tl. 3 mm

maximálně 1,5 m

- 3 -

4.  Zvláštní pokyny pro nakupování materiálů před realizací:

4.1. Před nákupem zvolených komponentů si vyžádejte u prodejce technické listy produktů.  Při rozhodování o druhu vrchní strukturální omítky je kromě pořizovací ceny třeba brát v úvahu, že kvalitní povrchová omítka výrazně ovlivňuje technické parametry, životnost, odolnost a užitkové a estetické vlastnosti celého systému.

4.2. Ověřte si, že kupujete desky z objemově stabilizovaného pěnového polystyrenu se samozhášivou úpravou a v požadované objemové hmotnosti.

4.3. Ověřte si, že sklotextilní armovací tkanina má protialkalickou úpravu.

5. Pokyny pro navrhování a realizaci systému:

5.1. Pro každou realizaci kontaktního zateplení musí být zpracován projekt!

Základním podkladem pro zpracování projektu je výsledek stavebně technického průzkumu, který zjistí materiálovou skladbu obvodového pláště, tloušťku a přídržnost vnější povrchové úpravy, vlhkostní režim objektu a případnou polohu dilatačních spár ve fasádě.

5.2. Projekt řeší především tepelně technické posouzení cílové vrstvené skladby, atypické         detaily (např. lemování výplní otvorů), důsledky změny difúzního odporu obvodového        pláště vyvolané zateplením a návrh dodatečného kotvení izolačního souvrství hmoždinkami. Platí zásada, že lepicí malta mezi podkladem a izolantem má přenášet zatížení vlastní hmotnosti zateplovacího souvrství, hmoždinky mají přenášet zatížení provozní, tj.  především zatížení od sání větru. Délku hmoždinek je v návrhu nutno přizpůsobit skutečnostem, zjištěným při stavebně technickém průzkumu.

5.3. V celé realizační fázi je nutno zajistit teplotu prostředí a pracovních ploch v rozmezí +5 až + 25(C.

5.4. Po odstranění stávajících klempířských prvků a vyrovnání podkladu, osadíme soklové lišty pomocí vrutů do hmoždinek.

5.5. Silně savé a sprašující podklady penetrujte penetrací Brillux 595 nebo CUSTOM penetrací, ředěnou studenou pitnou vodou v poměru 1 díl disperze : 5-7 dílům vody. Použití styrenakrylátové disperze SOKRAT 2802A, ředěné vodou ve stejném poměru, je pro penetraci podkladu přípustné.

5.6. Lepicí maltu nanášíme na rub desek po obvodu a ve 3 bodech velikosti dlaně v podélné ose desky (platí pro formát 1000x500 mm). Při nanášení zatírejte lepicí maltu do polystyrenu, příznivě tím ovlivníte výslednou přídržnost lepicí malty. (Dobře si také prostudujte příslušné technické listy, v kterých je uvedeno jak přesně danou maltu zpracovávat a aplikovat).  Spotřeba lepicí malty pro lepení je 3 - 4 kg/m(.

5.7. Desky klademe od soklové lišty vzestupně na vazbu v ploše i na nárožích. Ve styčných spárách desek nesmí být lepicí malta. Případné mezery mezi deskami vyplňte před prováděním armované stěrky PU pěnou (nebo polystyrenovými klíny).

5.8. S technologickou přestávkou 24 hodin proveďte dodatečné upevnění izolační vrstvy k podkladu pomocí plastových talířových hmoždinek. Četnost a rozmístění hmoždinek v desce

- 4 -

určuje projekt v závislosti na konkrétních podmínkách (min. však 4 ks/m(). U vyšších budov mají krajní pruhy fasádní plochy šíře cca 2 m u atik a nároží hustotu hmoždinek vyšší (vzhledem k vyšším účinkům sání větru).

5.9. S technologickou přestávkou minimálně 96 hodin od nalepení proveďte v případě potřeby plošné dorovnání izolačního podkladu přebroušením do roviny.

5.10. Na vyrovnaný podklad z polystyrenu proveďte nános lepicí malty. Maltu rozetřete celoplošně rovnou stranou stěrky s náležitým přitlačením tak, aby jste zajistili potřebnou přídržnost. Plošnou potřebu lepicí malty zajistíte zubovou stranou stěrky. Poté vložte                     výztužnou armovací tkaninu s přesahem 100 mm podélně i bočně. Nároží i kouty vyztužíte fasádními lištami nebo alespoň přehnutím tkaniny o 200 mm nebo přídavným pásem tkaniny šíře 400 mm. Do rohů fasádních otvorů vkládejte ve druhé vrstvě diagonálně pomocnou výztuž ze síťoviny rozměru 300x500 mm. Vloženou síťovinu zatlačujeme rovnou stranou stěrky, v případě potřeby doplňujte další maltu tak, aby výztužná tkanina byla plně kryta maltou. Cílem je vrstva tloušťky 3 mm, ideální poloha síťoviny je 1 mm od vnějšího povrchu vyztužené vrstvy. Spotřeba lepicí malty pro vyztuženou stěrkovou vrstvu tl. 3 mm je cca 4 kg/m(.  Armovanou stěrku a vrchní omítku je nutno 24 hodin chránit před přímým deštěm.

5.11. S technologickou přestávkou 72 hodin od dokončení stěrkové vrstvy proveďte penetraci podkladu, vždy podle pokynů výrobce vrchní omítkoviny a v návaznosti vrchní strukturovanou vrstvu. Při užití disperzních omítkovin je nutno chránit nekryté fasádní prvky a výplně otvorů před znečištěním. Plošnou spotřebu strukturální omítkoviny ve vazbě na zrnitost udávají technické listy výrobců.

5.12. Všechny detaily svým řešením musí vyloučit tepelné mosty a zatékání srážkové vody do

souvrství.

6. Bezpečnost práce a ochrana zdraví:

Při realizaci kontaktního zateplení je třeba respektovat platné zákonné bezpečnostní předpisy, především ustanovení pro práce ve výšce. Použité materiály obsahují portlandský cement, případně vápenný hydrát, které jsou hodnoceny jako látka dráždivá (Xi), a polymerové disperze, které mohou mít senzibilizující účinky na pokožku a sliznice. Silikátové pojivo v silikátových omítkách má dráždivé účinky.

Zdravotní rizika při aplikaci:

R 36/38 Dráždí oči a kůži.

R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 22 Nevdechujte prach.

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice a obličejový štít.

Zdravotní rizika uživatele stavby: v současné době nejsou známa.

- 5 -

7. Technický a obchodní servis:

Zajišťuje firma Brillcolor spol. s r.o., 102 00 Praha 10 - Štěrboholy, Drobná 14,

sklady a expedice - 198 21  Praha 9, Kyje - Jahodnice, Nedokončená 337

* T/F: 272704819 * T: 272700490, * MT: 604209036(KZS BRILLUX WDV)

* 604214435, * 601218452 (sklad), * e-mail:brillcolor@brillux.cz * www.brillux.cz *

a prostřednictvím technických a obchodních zástupců firmy.

Podmínkou poskytnutí záruky na dobu 5ti let od provedení díla je realizace celého zateplovacího souvrství Brillux WDV - I proškolenou odbornou firmou nebo osobou. Odborné školení realizačních kapacit je zajišťováno zdarma ve spolupráci s firmou Brillcolor spol. s r.o. a prostřednictvím firemních zástupců nebo zmocněných zástupců autorizovaných prodejců. Způsobilost realizační firmy se prokazuje osvědčením o proškolení, jehož vzor je v příloze tohoto návodu.

!Pro skladování a zpracování jednotlivých komponentních materiálů platí přednostně    podmínky technických listů a návodů na obalech, vydaných jejich výrobci!