|  | 2K Epoxidový podlahový nátěr Floortec 848 |
| --- | --- |
|  | hedvábně lesklý, vodou ředitelný, pachově neutrální, pro vnitřek, s Epoxidovým tužidlem Floortec 849 |

| Vlastnosti: Vodou ředitelný, pachově neutrální, 2K podlahový nátěr pro vnitřek bez rozpouštědel. Hedvábně lesklý, odolný vůči naředěným louhům, slabým kyselinám, olejům, benzínu, vodě a vodním solným roztokům (např. posypové soli). Odolný vůči mechanickému zatížení. Lehce zpracovatelný, s dobrou přilnavostí a kryvostí. Pro dodatečné ztvárnění povrchu je možno konečný nátěr posypat Dekoračními čipsy Floortec 843. V systému je odzkoušen jako protiskluzný nátěr (třída protiskluzu R12 dle BGR 181 (ZH 1/571) a DIN 51 130 (osvědčení o zkoušce č. 200422680/3210). Okruhy použití: Pro barevné pochozí a pojezdové nátěry na minerální plochy uvnitř s lehkým až středním zatížením. Speciálně také pro podlahové nátěry, které jsou chemicky nebo mechanicky zatížené, např. skladové, sklepní, chladící a prodejní prostory, garáže a stejně tak na průmyslové podlahy. Na intaktní minerální podklady, např. cementový potěr (CT), beton (C), omítky na stěny (maltové skupiny PII, PIII), | intaktní epoxidopryskyřičné nátěry atd. V systému spolu s 2K- Aqua základem Floortec 809 použitelný také na potěr na bázi síranu vápenatého (CA – anhydritový potěr). Popis materiálu: Standardní barevné odstíny: Scala označení 03.03.18 RAL 7030 kamenně šedý 90.03.18 RAL 7032 křemenitě šedý V barevném systému Brillux je možno namíchat množství dalších středních až tmavých barevných odstínů. Dodatečné barevné ztvárnění je možné posypem Dekoračních čipsů Floortec 843. Stupeň lesku: hedvábně lesklý Báze materiálu: vodou ředitelná 2K epoxidová pryskyřice Hustota: cca 1,4 g/cm3 Balení: 3 kg, 10 kg také pro barevný odstín (tužidlo ve zvláštním balení) | Zpracování: Doba zrání: U materiálů tónovaných v barevném systému Brillux pro zabezpečení přesnosti barevného odstínu nechat před zpracováním jeden den uzrát. Namíchání: 2K Epoxidový podlahový nátěr Floortec 848 používat v uvedeném míchacím poměru s Epoxidovým tužidlem Floortec 849. Před přídavkem tužidla základní materiál důkladně a homogenně rozmíchat. Dbát na úplné, důkladné vyprázdnění nádoby tužidla. Oba komponenty důkladně mezi sebou promíchat, až vznikne homogenní hmota bez šmouh. K tomu doporučujeme použít pomalu běžící míchadlo (max. 400 ot./min.) se speciální 2K míchací tyčí, pro zamezení vmíchání vzduchu. Nakonec hmotu přelít do jiné nádoby a ještě jednou důkladně promíchat. Protiskluznou přísadu Safe-Step Floortec 841 po namíchání vmíchat do namíchaného materiálu. |
| --- | --- | --- |

| Poměr míchání: 6 hmotnostních dílů 2K Epoxidového podlahového nátěru Floortec 848 na 1 hmotnostní díl Epoxidového tužidla Floortec 849 (4,5:1 objemovému podílu u uvedených standardních barevných odstínů) Předreakční doba: Po namíchání nechat minimálně 10 minut předreagovat. Ředění: V případě potřeby vodou. Ředit zásadně až po namíchání. Dle savosti podkladu základní nátěr naředit do cca 10%, mezinátěr a konečný nátěr do cca 5%. Optimální přídavek pro protiskluzné provedení: Safe-Step Floortec 841 Pro docílení protiskluzného povrchu namíchaného konečného nátěru přidat 3 hmotností % Safe-Step Floortec 841. Víčko balení může být použito jako pomoc při dávkování (viz níže). Pro rovnoměrné nanášení doporučujeme váleček s krátkým vlasem 1217. - přídavek u 3 kg + tužidlo: 3,5 víčka* Safe-Step Floortec 841 (odpovídá cca. 105 g) - přídavek u 10 kg + tužidlo: 12 víček* Safe-Step 841 (odpovídá cca 350 g). * Víčko naplnit až po spodní hranu ozubeného rýhování. Důležité:musí být vložené bílé těsnění. Tónování: Netónovat. | Snášenlivost: Míchat pouze s materiály v tomto technologickém listu k tomu určenými. Nanášení: 2K Epoxidový podlahový nátěr Floortec 848 zpracovávat nátěrem nebo válečkováním. Pro válečkování doporučujeme fasádní váleček, nepolstrovaný 1126. U intenzivních barevných odstínů doporučujeme nanést dodatečný bezbarvý nátěr 2K PUR bezbarvým podlahovým lakem matným 844 nebo 2K PUR podlahovým lakem lesklým 845. Dbát na další upozornění. Doba zpracovatelnosti (při 20°C): Maximálně 2 hodiny. Po ukončení doby zpracovatelnosti materiál dále neředit a nezpracovávat. Vyšší teplota zkracuje dobu zpracování. Spotřeba (pro vrstvu): cca 200 až max. 250 g/m2. Zabránit příliš vysoké síle vrstvy (vyšší spotřebě). Přesnou spotřebu je možné zjistit pomocí zkoušky na daném podkladu. Pro odzkoušenou, protiskluznou systémovou nástavbu platí spotřeby dle právě platného protokolu o zkoušce. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +10°C a do max. +30°C teploty vzduchu, podkladu a materiálu. Dbát na kondenzační teplotu. Zpracovávat minimálně 3°C nad kondenzační teplotou. Relativní vlhkost vzduchu nesmí přesáhnout 80%. | Čištění nářadí: Po ukončení okamžitě vodou a smáčedly. Doba schnutí: (při +20°C, 65% rel. vlhkosti): Doba mezi jednotlivými pracovními postupy musí být min. 12 hodin. Pro dosažení dobrého spojení bez přebroušení, musí následovat další nátěr během 48 hodin. Zatížitelné po cca 7 dnech. Uzavírací nátěr 2K PUR podlahovým lakem Floortec matným 844 popř. 2K PUR podlahovým lakem Floortec lesklým 845 je možné provádět nejdříve po 12 a během 36 hodin. Při nižší teplotě a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Během fáze schnutí a vytvrzování zajistit dobré větrání/odvětrání. Skladování: V chladu a suchu. Otevřená balení důkladně uzavřít. Deklarace: Třída ohrožení vody: WGK 2, dle VwVwS Kód výrobku: RE1 Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. |
| --- | --- | --- |

| Epoxidové tužidlo Floortec 849 Vlastnosti: Speciální epoxidové tužidlo. Velikosti balení odpovídají míchacímu poměru s 2K Epoxidovým podlahovým nátěrem Floortec 848. Okruhy použití: Jen pro namíchání s 2K Epoxidovým podlahovým nátěrem Floortec 848 v odpovídajícím míchacím poměru. | Popis materiálu: Standardní barevný odstín: Bezbarvý, nažloutlý Stupeň lesku: hedvábně lesklý Báze materiálu: vodou ředitelná epoxidová pryskyřice Bod vzplanutí: > + 140°C Hustota: cca 1,15 g/cm3 Balení: - 500 g tužidlo pro 3 kg 2K Epoxidového podlahového nátěru Floortec 848 - 1,67 kg tužidlo pro 10 kg 2K Epoxidového podlahového nátěru Floortec 848 (základní komponenty jsou ve zvláštních baleních) | Zpracování: Epoxidové tužidlo Floortec 849 zpracovávat v odpovídajícím míchacím poměru spolu s 2K Epoxidovým podlahovým nátěrem Floortec 848 jak je již dříve popsáno. Skladování: V chladu a suchu. Otevřená balení důkladně uzavřít. Deklarace: Třída ohrožení vody: WGK 2, dle VwVwS Kód výrobku: RE1 Platí údaje v aktuálním bezpečnostním listu. |
| --- | --- | --- |

Odolnost při 20°C

|  | 1 hodina | 1 den | 7 dnů |
| --- | --- | --- | --- |
| Jablečná šťáva | + | + | + |
| Pivo | + | + | + |
| Limonády obsahující kofein | + | + | (+) |
| Destilovaná voda | + | + | + |
| Kyselina octová, 5% CH3COOH | + | (+) | (+) |
| Topný olej | + | + | + |
| Káva | (+) | (+) | (+) |
| Roztok kuchyňské soli, nasycený NaCl | + | + | + |
| Roztok lysoformu, 2% | + | + | + |
| Roztok chloridu hořečnatého, 35% MgCl2 | + | + | + |
| Kyselina mléčná, 2% C3H6O3 | + | (+) | (+) |
| Motorový olej | + | + | + |
| Louh sodný, 10% NaOH | + | + | + |
| Červené víno | + | + | (+) |
| Amoniak, 25% (čpavek) NH3 | + | + | + |
| Kyselina solná, 10% HCl | (+) | (+) | (+) |
| Terpentýnový olej | + | + | + |
| Kyselina citrónová,10% C6H7O7 | + | + | (+) |
| Cukrový roztok, nasycený | + | + | + |

Vysvětlení značek:

+ 	= odolné vůči zatížení, které se běžně na podlahové ploše vyskytne

(+)	= podmínečně odolné, popř. možnost vnějších změn, např. v barevném odstínu, lesku nebo

lepivosti

| Provádění nátěru: Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, drsný, nosný, tvarově stabilní a nesmí obsahovat nesoudržné částice nebo jiné spojení rušící mezivrstvy. Zásadně musí podklad odpovídat stavebně technickým normám a vykazovat adhezní pevnost v tahu minimálně 1,5 N/mm2. Dle zatížení je nutno předpokládat minimální pevnost podkladu. Pro lehké zatížení, např. prosté pochozí popř. nepatrný provoz lehkých vozidel s měkkými gumami třída pevnosti min. CT 30, C 20/25 popř. CA 30. Pro střední zatížení, např. průměrné pochozí a provoz osobních vozidel třída pevnosti min. CT 40, C30/37 popř. CA40. Pro | zvýšené zatížení, např. vysokozdvižnými vozíky třída pevnosti min. CT 50, C 35/45 popř. CA 50. Podklad musí být chráněn před stoupající vlhkostí. Zbytková vlhkost podkladu nesmí překročit u betonu a cementového potěru 4 CM% a u potěru na bázi síranu vápenatého (anhydritový potěr) 0,5 CM%. Hladké podlahové plochy, např. vyhlazené ocelovým hladítkem, musí být pro zlepšení přilnavosti zdrsněny. Potěry na bázi síranu vápenatého strojově obrousit (granulování 16) a odsát. Dbát na technický list 7/1990 Spolkového svazu potěrových povlaků. Stávající znečištění, např. olej, mastnota, gumové otěrky atd. a nenosné vrstvy, | např. 1K a nenosné 2K nátěry musí být vhodným způsobem, v závislosti na objektu, odstraněny, např. broušením, frézováním, bezprašným kuličkovým tryskáním. Intaktní, pevné a soudržné 2K nátěry musí být očištěny a zbroušeny popř. matně otryskány. Menší praskliny a poškozená místa v minerálních podkladech vyplnit špachtlováním špachtlovací směsí z 2K-epoxidového podlahového nátěru Floortec 848 a Křemičitého písku Floortec 1526. Větší poškozená místa (hloubka > 5 mm) vyplnit opravnou maltou v systému Brillux ochrany betonu. Viz též VOB díl C, DIN 18 363, odst. 3. |
| --- | --- | --- |

Systémový postup s 2K Epoxidovým podlahovým nátěrem Floortec 848

Standardní provedení

| Podklady | Základní nátěr | Mezinátěr | Konečný nátěr1) |
| --- | --- | --- | --- |
| neošetřené, normálně savé podlahové plochy uvnitř, např. betonové a potěrové plochy | 2K Epoxidový podlahový nátěr Floortec 848 do 10% naředěný nebo 2K Aqua báze Floortec 809, 1:1 ředěná vodou | 2K Epoxidový podlahový nátěr Floortec 848 | 2K Epoxidový podlahový nátěr Floortec 848 |
| neošetřené, silně savé podlahové plochy uvnitř | 2K Aqua báze Floortec 809, 1:2 ředěná vodou |  |  |
| potěr na bázi síranu vápenatého (anhydritový potěr), uvnitř | 2K Aqua báze Floortec 809, 1:1 až 1:2 ředěná vodou |  |  |
| intaktní, pevné 2K nátěry uvnitř | v případě potřeby na hrubá místa 2K Epoxidový podlahový nátěr Floortec 848 do 10% naředěný |  |  |
| plochy s odstraněným starým nátěrem, uvnitř | 2K Aqua epoxidový základ 873 |  |  |

1) jako alternativní ztvárnění povrchu plochy mohou být dodatečně do čerstvého konečného nátěru posypány Dekorační čipsy Floortec 843.  Tuto a případně barevné plochy dodatečně opatřit uzavíracím nátěrem 2K PUR podlahovým lakem Floortec matným 844 popř. 2K PUR podlahovým lakem Floortec lesklým 845. Dbát na další informace v oddílu „Upozornění“.

Systémový postup s 2K Epoxidovým podlahovým nátěrem Floortec 848, protiskluzný R 12

Odpovídá protiskluzné třídě R12 dle BGR 181 a DIN 51 130, osvědčení o zkoušce č. 200422680/3210

| Podklady | Základní nátěr | Mezinátěr | Konečný nátěr |
| --- | --- | --- | --- |
| neošetřené, normálně savé podlahové plochy uvnitř, např. betonové a potěrové plochy | 2K Epoxidový podlahový nátěr Floortec 848 do 10% naředěný Spotřeba: cca 200 g/m2 | 2K Epoxidový podlahový nátěr Floortec 848 Spotřeba: cca. 200 – 250 g/m2 | 2K Epoxidový podlahový nátěr Floortec 848 s 3 hm.% Safe-Step Floortec 841 Spotřeba: cca 130 - 150 g/m2 |
| neošetřené, silně savé podlahové plochy uvnitř | 2K Aqua báze Floortec 809, 1:2 ředěná vodou Spotřeba: cca 300 – 400 g/m2 |  |  |
| potěr na bázi síranu vápenatého (anhydritový potěr), uvnitř | 2K Aqua báze Floortec 809, 1:1 až 1:2 ředěná vodou |  |  |
| intaktní, pevné 2K nátěry uvnitř | v případě potřeby na hrubá místa 2K Epoxidový podlahový nátěr Floortec 848 do 10% naředěný |  |  |
| plochy s odstraněným starým nátěrem, uvnitř | 2K Aqua epoxidový základ 873 |  |  |

| Upozornění: Na plochu použít jednu šarži Nátěry souvisejících ploch provádět jen materiálem jedné šarže. Pro dosažení jednotnosti barevného odstínu a stupně lesku plochy, provádět konečný nátěr pokud možno v tenké vrstvě a rovnoměrně. Kondenzační teplota Při nedodržení hranice kondenzační teploty (zvláště v teplých letních měsících) může dojít při nedostatečném větrání/ odvětrání k nerovnoměrnostem lesku. Optické poškození Látky obsahující organické substance a chemikálie (např. čaj, káva, červené víno, rostlinné části a listy a stejně tak dezinfekční prostředky a kyseliny atd.) mohou vést ke změnám barvy nátěru. Smykovým namáháním může dojít k poškrábání povrchu. Funkčnost není těmito optickými změnami ovlivněna. | Neintaktní staré nátěry Odleptání reverzibilních, neintaktních nátěrů ne vždy řeší problém a je nutno dbát na ekologii. 2K nátěry není možné odleptat. Skoro všechny metody mechanického odstraňování neintaktních nátěrů změní povrch tak, že jsou nutná dodatečná egalizující opatření. Při dostatečné pevnosti podkladu doporučujeme použití silnovrstvého 2K podlahového nátěru. Čistitelnost protiskluzných nátěrů Protiskluzné nátěry zvyšují bezpečnost, jsou však na základě zvýšené hrubosti citlivější na znečištění a ve srovnání s hladkými povrchy ne tak lehce čistitelné. Při použití Safe-Step Floortec 841 se nevýhody protiskluzného povrchu na základě kulatosti skleněných kuliček redukují na minimum. | Dodatečný bezbarvý uzavírací nátěr a ztvárnění dekoračními čipsy U intenzivních barevných odstínů je typická ztráta barevných pigmentů na povrchu.Toto není žádná technicko funkční závada a proto není reklamovatelná. Nanesením dodatečného bezbarvého uzavíracího nátěru 2K-PUR lak Floortec matný 844 nebo 2K – PUR lak Floortec lesklý 845 se tomu zabrání a zlepší se čistitelnost povrchu. Dekoračními čipsy a/nebo bezbarvým lakem ošetřené plochy mají vlastnosti příslušného bezbarvého uzavíracího nátěru. Nejsou zásadně pojezdové a jsou vhodné pouze pro oblasti se středním zatížením (prosté pochozí zatížení). |
| --- | --- | --- |

| Užitné trvání Uzavírací nátěry a nátěry na podlahové plochy podléhají užitně podmíněnému opotřebení. Individuální užitné trvání je podstatně závislé na síle vrstvy a intenzitě zátěže. Dbejte na další údaje v technologických listech ostatních použitých výrobků. Technické poradenství: Pro další technické informace je Vám k dispozici poradenská služba firmy Brillux. | Doplňkové výrobky: - 2K Aqua – báze Floortec 809 - 2K – PUR lak Floortec lesklý 845 - 2K – PUR lak Floortec matný 844 - Dekorační čipsy Floortec 843 - Safe-Step Floortec 841 Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Naše technická aplikační doporučení ústní i písemná, která dáváme kupujícím, popřípadě | zpracovatelům, odpovídají nejlepším vědomostem současného stavu poznatků, avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. Stav 01.09.2008 |
| --- | --- | --- |