| Jít na jisto s kvalitou ELF (ELF = s nízkým podílem emisí, bez rozpouštědel a změkčovadel) |  | Kvalitativní rozdělení dle DIN EN 13 300 |
| --- | --- | --- |
| Od zavedení průmyslové výroby vnitřních disperzních barev se mnohé ve složení použitých receptur změnilo. Nepřetržitý vývoj v posledních 40 letech vedl ke dnes používaným ELF vnitřním disperzím. Ten, kdo dnes důsledně používá výrobky pro zdravé bydlení, odzkoušené na škodlivé látky v obytných a kancelářských prostorách a stejně tak i v mateřských školkách, školách, lékařských ordinacích a nemocnicích, stojí na správné straně. | Neboť Brillux ELF vnitřní disperzní barvy nezpůsobují škodlivé emise, jsou bez rozpouštědel a změkčovadel, nezatěžují tedy okolní vzduch. Brillux produkuje již řadu let na bázi ELF pojiva. Ať již odolné vůči omytí nebo otěruvzdorné, matné nebo lesklé, vysoce kryvé nebo standardní, celá paleta je k dostání v kvalitě s nízkým podílem emisí, bez rozpouštědel a změkčovadel. | Otěruvzdornost za vlhka |
|  |  | DIN 53 778 | DIN EN 13 300 |
|  |  |  | Třída 1: otěr 5 µm, při 200 cyklech |
|  |  | otěruvzdorný | Třída 2: otěr > 5 až 20 µm při 200 cyklech |
|  |  | odolný vůči omytí | Třída 3: otěr > 20 až 70µm při 200 cyklech |
|  |  |  | Třída 4: otěr 70 µm při 40 cyklech |
|  |  |  | Třída 5: otěr > 70 µm při 40 cyklech |
|  |  | Kontrastní poměr (kryvost) |
|  |  | DIN 53 778 | DIN EN 13 300 |
|  |  |  | Třída 1: ≥ 99,5% Třída 2: ≥ 98% a < 99,5% |
|  |  | min. 98% při 300 g/m2 (4,7 m2/l) |  |
|  |  |  | Třída 3: ≥ 95% a < 98% Třída 4: < 95% |
|  |  | Čím vyšší vydatnost/m2, tím lepší je kryvost. Třída 1 při 8 m2/l (plná kryvost při 125 ml spotřebě) je lepší než třída 1 při 7 m2/l (plná kryvost při 143 ml spotřebě). Té samé kryvosti bude dosaženo s jen o 14% vyšší materiálovou spotřebou. |