Správný základ pro příslušné podklady

|  | Hloubkový základ Lacryl LF 595 | Hloubkový základ 545 | Spojovací základ LF 3720 | Základový koncentrát ELF 938 | Festodur základ 949 | Silikátový základ 1803 | Silikonový hydro základ 913 | Silikonová základovací barva 917 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cemento- dřevotřískové desky | Bezpodmínečně nutné všestranně Epoxidový spojovací základ 855 |
| Beton, normálně savý | +++ | ++ | ++ |  | ++ | ++ | ++ |  |
| Beton, slabě savý |  | ++ | ++ | +++ |  | +++ | ++ | ++ |
| Cemento vláknité desky | ++ | +++ |  |  |  | ++ | +++ |  |
| Vápenné omítky P Ib, c |  |  |  |  |  | +++ | +++ |  |
| Vápenocementové-, cementové omítky P II + P III | +++ | ++ |  |  |  | +++ | +++ |  |
| Vápencový pískovec |  |  |  |  |  | +++ | +++ |  |
| Pórobeton | ++ |  |  | +++ |  | +++ |  |  |
| Cihelné zdivo | ++ | +++ | ++ |  | +++ | ++ | ++ |  |
| Fasádní barva matná, křídující | ++ |  | +++ | ++ |  |  |  | +++ |
| Fasádní barva nematná |  |  | +++ |  |  |  |  |  |
| Fasádní barva elastická |  |  | +++ |  |  |  |  |  |
| Organicky vázaná omítka | +++ |  | +++ |  |  |  |  | +++ |
| Silikátová barva, silikátová omítka |  |  |  |  |  | +++ |  |  |
| Silikonová omítka |  |  | ++ |  |  |  |  | +++ |

| +++ |  |  | ++ |  |  | + |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

vhodnost         	 vhodnost	       vhodnost                  vhodnost

velmi dobrá	   dobrá 	     uspokojivá		malá

Další informace k základování v právě platných technologických listech.