|  | Lak na topná tělesa Lacryl 265 |
| --- | --- |
|  | vodou ředitelný, pachově neutrální, lesklý, bílý, rychle schnoucí, tepelně odolný do + 180°C |

| Vlastnosti: Vodou ředitelný, pachově neutrální, speciální akrylátový lak. Tepelně odolný do +180°C, lesklý, bílý. Přilnavý, dobře kryjící, rychle schnoucí, se stálostí barevného odstínu do +140°C. Lehce zpracovatelný, s dobrou stékavostí, vysokou stálostí stupně bělosti a obzvlášť vysokou schopností pokrytí hran. Odpovídá EN 71-3 o bezpečnosti hraček, odolný proti slinám a potu. Okruhy použití: Pro ekologické lakování, odolné vůči žloutnutí, na ocelová a litinová topná tělesa, z výroby natřené radiátory a stejně tak potrubí pro teplovodní a parní vytápění. Popis materiálu: Barevný tón: 0095 bílý Stupeň lesku: lesklý Skladba materiálu: čistě akrylátová disperze VOC: EU mezní hodnota pro tento výrobek (kat. A/i): 140 g/l (2007)/ 140 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 100 g/l VOC. Obsažené látky: čistá akrylátová disperze, oxid titaničitý, pigmenty, voda, glykol, aditiva, konzervační prostředky | Hustota: cca 1,2 g/cm3 Balení: 375 ml, 750 ml, 2,5 l Zpracování: Ředění: V případě potřeby max. do 5% vodou. Tónování: Pro barevné lakování topných těles (do max. +80°C) použijte Lesklý PU lak Lacryl 275 nebo Hedvábně matný PU lak Lacryl 270. Snášenlivost: Nemíchat s jinými druhy materiálů. Nanášení: Lak na topná tělesa Lacryl 265 zpracovávat nátěrem, válečkem nebo Airless stříkáním. Spotřeba: cca 110 – 130 ml/m2 na nátěr . Přesná spotřeba se určí zkušebním nátěrem na daném podkladu. Teplota zpracování: Nezpracovávat pod +5°C teploty vzduchu a podkladu. Čištění nářadí: Okamžitě po použití vodou a mýdlem. | Schnutí: (při +20°C a 65% rel. vlhkosti): Zaschlé po cca ½ hodině. Přepracovatelné po cca 1 hodině. Při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Skladování: V chladu a suchu, chránit před mrazem. Načaté balení dobře uzavřít. Deklarace: Třída ohrožení vody: WGK 1, dle VwVwS. Kód výrobku: M-LW01. Platí údaje uvedené v aktuálním bezpečnostním listu. Vytváření nátěru: Úprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a bez dělících částic. Železná a poškozená místa odrezit. Stávající vrstvy odzkoušet na vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné nátěry důkladně odstranit a dle předpisů zlikvidovat. Podklad dle požadavku předupravit, základováním a/nebo mezinátěrem. Viz také VOB díl C, DIN 18 363, ods. 3. |
| --- | --- | --- |

Údaje pro stříkání:

| Způsob | Vrtání trysky mm/couly | Úhel trysky | Tlak v barech | Ředění | Křížový postup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Airless | 0,013 – 0,015“ 0,33 - 0,38 mm | 40°- 80° | cca 150 | max. 5% | 1 |

| Podklady | Základní nátěr | Mezinátěr a konečný nátěr |
| --- | --- | --- |
| Topná tělesa, potrubí aj. uvnitř, neošetřené, např. radiátory s odstraněným starým nátěrem nebo otryskané | Spojovací základ 850 | Dle potřeby 1 – 2x Lak na topná tělesa Lacryl 265 |
| Topná tělesa, potrubí aj. uvnitř, např. základované z výroby | Poškozená místa Spojovacím základem 850 |  |
| Topná tělesa, potrubí aj. uvnitř, s intaktním, nosným alkydopryskyřičným lakováním | Univerzální základ Lacryl 246 |  |
| Topná tělesa s intaktním vypalovacím lakem, práškovým lakováním a neošetřená potrubí (neželezné kovy), uvnitř | 2K – Epoxidový spojovací základ 855 |  |

| Upozornění: Dodržení ochranných opatření: I při zpracování laků s nízkou úrovní škodlivin je nutno dodržovat obvyklá ochranná opatření. Chránit před dětmi. Nevdechovat mlhu vzniklou stříkáním. Během a po zpracování zajistit důkladné větrání. Při vniknutí do očí nebo styku s pokožkou okamžitě důkladně vymýt vodou. Zabránit úniku do kanalizace, povodí nebo země. Základování z výroby: Základování z výroby musí odpovídat DIN 55 900. Mezizbroušení: Doporučujeme mezi jednotlivými pracovními postupy plochu zbrousit. Potřebné je mezizbroušení při postupu „lak na lak“. | Zahřátí topných těles: Topná tělesa po nalakování z důvodu lepšího proschnutí a pro minimalizaci zápachu krátkodobě zahřát. Kontakt se změkčovadly: Lak nesmí přijít do kontaktu se syntetickými látkami obsahujícími změkčovadla, např. těsnícími profily/těsnícími látkami. Dbát na údaje uvedené v technologických listech ostatních použitých výrobků. Technické poradenství: Pro další technické informace je k dispozici poradenská služba firmy Brillux. | Doplňkové výrobky: 2K Epoxi spojovací základ 855 Spojovací základ 850 Univerzální základ Lacryl 246 Poznámka: Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Obsah nezakládá žádné smluvní právní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. Stav 15.05.2009 |
| --- | --- | --- |